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 7 PRIEDAS 
PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS
Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos/ sąnaudų ir kokybės santykį (pasiūlymo techninės charakteristikos vertinamos kiekybiškai). 

LAUKO UNIFORMOS BATŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO PAGAL JŲ EKONOMINĮ NAUDINGUMĄ METODIKA
1. Gauti pasiūlymai bus vertinami ir lyginami vadovaujantis ekonominio naudingumo kriterijumi, įvertinant kainos ir kokybinių parametrų lyginamuosius svorius. Maksimalus galimas bendras pasiūlymo įvertinimas yra 100 balų. Bendrąją vertinimo struktūrą sudaro kainos (K) vertės svoris, kuriam skiriama 50% bendro vertinimo (maksimaliai 50 balų), ir kokybės kriterijų (T) vertės svoris, kuriam taip pat skiriama 50 % bendro vertinimo (maksimaliai 50 balų). 
2. Kiekvienas kokybės kriterijus (T) vertinamas atskirai pagal tiekėjo pateiktus laboratorijų bandymų protokolus, atitinkančius nurodytus standartus. Kokybės kriterijų (T) vertinimo rodikliai, jų reikšmės ir skiriami balai pateikti 1 lentelėje. 
1 lentelė
	Kriterijus
	Vertinimo rodikliai ir jų reikšmės
	Skiriami balai

	T1. Batviršio odos vandens prasiskverbimo laikas
(Maksimaliai 10 balų)

Vertinama pagal EN ISO 20344 p. 6.13

	· 180 min.
· > 180 - 240 min.
· > 240 - 360 min.
· > 360 min.
	0 balų
5 balų
7 balai
10 balų

	T2.* Batviršio odos plėšimo apkrova 
(Maksimaliai 10 balų)

Vertinama pagal EN ISO 20344 p. 6.3
	· 175 N.
· > 175 N iki 236 N.
· Nuo 237 N iki 299 N.
· ≥ 300 N.
	0 balų
5 balų
7 balai
10 balų

	T3. Vidinės kulno medžiagos atsparumas dilimui (šlapio)
(Maksimaliai 10 balų)

Vertinama pagal EN ISO 20344 p. 6.12

	· Šlapiai 50 000 sūkių
· Šlapiai > 50 000 iki 109 999 sūkių
· Šlapiai nuo 110 000 iki 169 999 sūkių
· Šlapiai ≥ 170 000 sūkių
	0 balų
5 balų

7 balai

10 balų



	T4. Pamušalo atsparumas dilimui (šlapio)
(Maksimaliai 10 balų)


Vertinama pagal EN ISO 20344 p. 6.12

	· Šlapiai 100 000
· Šlapiai > 100 000 iki 149 999 sūkių.
· Šlapiai nuo 150 000 iki 199 999 sūkių.
· Šlapiai ≥ 200 000 sūkių.
	0 balų
5 balų

7 balai

10 balų

	T5.* Bato energijos absorbcija kulno srityje 
(Maksimaliai 10 balų)

Vertinama pagal EN ISO 20344 p. 5.17
	· 20 J.
· > 20 J iki 25 J.
· Nuo 26 J iki 29 J.
· ≥ 30 J.
	0 balų
5 balų
 7 balai
10 balų


	
	Maksimalus galimas kokybės balas 
	50 balų


* Pastaba: Jeigu laboratorinių bandymų protokole nurodytas rodiklis yra pateiktas su skaičiais po kablelio, vertinimui naudojama suapvalinta reikšmė iki sveikojo skaičiaus pagal standartines matematines apvalinimo taisykles (jei pirmasis skaitmuo po kablelio yra 5 arba didesnis, apvalinama į didesnę pusę, jei mažesnis už 5 – į mažesnę pusę).
3. Galutinis pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudedant kainos įvertinimo balus (K) ir kokybės kriterijų įvertinimo balus (T). Maksimalus galimas galutinis pasiūlymo įvertinimas yra  100 balų. 
Galutinis balas apskaičiuojamas pagal šią formulę:
S = K + T 
Kur: 
S – bendras tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas;
K – pasiūlymo kainos balas;
T – bendras gautas kokybės balas ( T= T1+T2+T3+T4+T5).
Kainos balų (K) skaičiavimo formulė:
  
Kur:
K min – mažiausia pasiūlyta vienos poros kaina (eurais) tarp visų neatmestų pasiūlymų;
K pasiūlyta – vertinamo tiekėjo pasiūlyta vienos poros kaina (eurais). 
4. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu bus pripažintas tas pasiūlymas, kurio lyginamojo balo (S) reikšmė bus didžiausia. 
5. Tiekėjo pasiūlymas turi pilnai atitikti pateiktų pirkimo dokumentų ir techninės specifikacijos reikalavimus. 
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