	 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA METALO DIRBINIAI

BVPŽ kodas 44316400-2

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Aprašymas (techninė specifikacija)

	1.
	
Metalo dirbiniai
	1. Bendrieji reikalavimai:
1. Tiekiami gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, be mechaninių pažeidimų, įtrūkimų, deformacijų, korozijos ar kitų defektų, galinčių turėti įtakos jų naudojimui.
2. Metalo gaminiai turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus matmenis, medžiagos rūšį, storį, ilgį ir kitus techninius parametrus.
3. Tiekiami gaminiai turi būti tinkamai supakuoti ar apsaugoti nuo pažeidimų bei deformacijos transportavimo metu.
4. Jei techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, tiekėjas privalo pristatyti gaminius standartiniais gamintojo matmenimis, neviršijant nurodytų matmenų ir techninių parametrų leistinų nuokrypių.
5. Pristatomi gaminiai turi būti tinkami pagal paskirtį ir naudoti pagal jų technines charakteristikas.

2. Privalomieji reikalavimai:

1. Tinklas, cinkuotas – aukštis ne mažesnis kaip 1000 mm ir ne didesnis kaip 2000 mm; akutės dydis ne mažesnis kaip 50 mm ir ne didesnis kaip 100 mm; vielos storis ne mažesnis kaip 1,8 mm ir ne didesnis kaip 2,5 mm.
2. Grandinė – plieninė, trumpų grandžių; skersmuo ne mažesnis kaip 5 mm ir ne didesnis kaip 7 mm; grandies storis ne mažesnis kaip 25 mm ir ne didesnis kaip 35 mm.
3. Kaištis – matmenys 8 × 80 mm; su fiksavimo mechanizmu.
4. Metalinis kvadratinis vamzdis – matmenys 25 × 25 mm; sienelės storis ne mažesnis ir ne didesnis 2 mm; nevalcuotas.
5. Metalinis kvadratinis vamzdis – matmenys 30 × 30 mm; sienelės storis ne mažesnis ir ne didesnis kaip 2 mm; nevalcuotas.
6. Lyno spaudiklis – plieninis, cinkuotas, skirtas 3 mm skersmens lynui.
7. Plieninė juosta – plotis ne mažesnis kaip 40 mm ir ne didesnis kaip 80 mm; storis ne mažesnis kaip 3 mm ir ne didesnis kaip 4 mm.
8. Plieninis cinkuotas lynas – skersmuo ne mažesnis kaip 3 mm ir ne didesnis kaip 4 mm; trūkimo jėga ne mažesnė kaip 5,5 kN; atsparumas tempimui ne mažesnis kaip 1500 MPa.
9. Tinklas – aukštis ne mažesnis kaip 1200 mm ir ne didesnis kaip 1800 mm; vielos storis ne mažesnis kaip 1,5 mm ir ne didesnis kaip 2,5 mm; pagamintas iš lankstytos metalinės vielos; akutės dydis – ne mažesnis kaip 50 mm pločio ir ne didesnis kaip 100 mm ilgio.
10. Trosas – plieninis, cinkuotas; skersmuo ne mažesnis kaip 3 mm ir ne didesnis kaip 4 mm; trūkimo jėga ne mažesnė kaip 5,5 kN; atsparumas tempimui ne mažesnis kaip 1500 MPa.
11. Vyris – cinkuotas, su reguliavimo varžtu, M20 sriegiu.
12. Varžtas – plieninis, cinkuotas; sriegio skersmuo M10; ilgis 40 mm; stiprumo klasė ne mažesnė kaip 10; sriegio žingsnis – 1,5 mm.
13. Varžtas – plieninis, cinkuotas; sriegio skersmuo M12; ilgis 40 mm; stiprumo klasė ne mažesnė kaip 10; sriegio žingsnis – 1,75 mm.
14. Veržlė – plieninė, cinkuota; sriegio dydis M10; stiprumo klasė ne mažesnė kaip 10; su fiksavimo mechanizmu.
15. Plieninis kampuotis – sienelės storis ne mažesnis ir ne didesnis nei 4mm, matmenys 40x40mm.
16. Plonasienis vamzdis – skersmuo 50mm, sieneles storis ne mažesnis ir ne didesnis nei 2mm., plonasienis vamzdis.

3. Garantiniai reikalavimai:

1. Tiekėjas garantuoja, kad pristatyti gaminiai atitinka techninėje specifikacijoje ir pasiūlyme nurodytus reikalavimus.
2. Garantiniu laikotarpiu nustačius, kad gaminiai neatitinka techninės specifikacijos, turi defektų arba neatitinka deklaruotų techninių parametrų, tiekėjas savo lėšomis privalo juos pakeisti tinkamos kokybės gaminiais.
3. Tiekėjas nekokybiškus arba specifikacijos reikalavimų neatitinkančius gaminius turi pakeisti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo užsakovo rašytinio pranešimo gavimo dienos, jei šalys nesusitaria dėl kito termino.
4. Garantiniai įsipareigojimai neturi riboti užsakovo teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

      4. Kiti reikalavimai:
 
1. Tiekėjas privalo užtikrinti gaminių pristatymą į užsakovo nurodytą pristatymo vietą.
2. Pristatymo metu gaminiai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų, deformacijos ir kitų aplinkos poveikių.
3. Nustačius neatitikimus tarp užsakytų ir pristatytų gaminių, tiekėjas savo lėšomis privalo pašalinti neatitikimus arba pakeisti netinkamus gaminius.










 


