TECHNINĖ SPECIFIKACIJA CHIRURGINIO TINKLELIO KRŪTŲ IMPLANTO TVIRTINIMUI ĮSIGYTI
Paraiška atlikti viešąjį pirkimą: 2026-06-23 Nr. VPP-4167. 
Posėdžio protokolas 2026-06-23. Nr. 45. Viešojo pirkimo komisija Nr. 5.

1. Chirurginis tinklelis skirtas krūties rekonstrukcijos operacijai implanto tvirtinimui: 
· vienkartinis (pažymėta simboliu);
· sterilus (simbolis ant pakuotės);
· megztas;
· sintetinis ar lygiavertės medžiagos;
· monofilamentinis ar lygiavertės medžiagos;
· dažytas;
· besirezorbuojantis chirurginis tinklelis pagamintas iš polidioksanono ar lygiavertės medžiagos;
· iš tinklelio gamykliškai suformuota „kišenė” implantui integruoti;
· prisitaikantis prie anatominių formų;
· tinklelio svoris: prieš rezorbciją 90 g/m² ± 2 g/m² ;
· porų dydis: 1 x 2 mm ± 0,1 mm; 
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
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1. Chirurginių klijų sistema skirta seromų prevencijai po limfonodektomijų:
· Vienkartinė (pažymėta simboliu);
· sterili (simbolis ant pakuotės);
· lankstaus kateterio ilgis 6,5 ± 0,5 cm, diametras 5 ± 0,5 mm;
· kateterio viduje du maži vamzdeliai: vienas dujoms, kitas chirurginiams klijams;  
· šlangutės ilgis 193 ± 5 cm, su uždarymo kraneliu, skirta dujų srautui reguliuoti;
· balionėlis su užpildytomis netoksiškomis, nedegiomis dujomis; 
· 2 bukos adatos ir du švirkštai skirti chirurginių klijų paėmimui iš vienkartinių flakonėlių;
· 1 ml chirurginių klijų;
· chirurginių klijų sudėtis: N-Butyl cianokrilatas (NBCA) ir metakriloksisulfolano MS ar lygiavertės medžiagos;
· chirurginiai klijai šviesiai geltoni, skaidrūs, paruošti naudoti;
· chirurginiai klijai polimerizuojasi kontaktuodami su gyvais audiniais, drėgnoje aplinkoje, sudarydami ploną, elastingą plėvelę;
· chirurginiai klijai pasižymi hemostatinėmis, adhezinėmis  savybėmis; 
· ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;
· su numatyta pakuotės atidarymo vieta.
Orientacinis poreikis: 80 vnt.
Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

				


