Pirkimo sąlygų
2 priedas



1-A PIRKIMO DALIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IŠEIGINĖMS PIRŠTINĖMS
                         
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Išeiginės pirštinės (toliau - pirštinės) tai baltos spalvos pirštuotų pirštinių pora, pagaminta iš sintetinio pluošto trikotažo. 
2. Pirštinės skirtos kariūnams, Garbės sargybos kuopos kariams ir muzikantams, grojantiems pučiamųjų orkestruose. Pirštinių delno sritis turi būti padengta neslystančiu paviršiumi, užtikrinančiu tvirtą ginklo ar muzikos instrumento laikymą.
3. Pirštinės turi būti  patogios dėvėti ir užtikrinti ergonominį komfortą.
4. Pagrindinis audinys turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo 
IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.
5. Pirštinių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos. 

II. DYDŽIAI, MODELIO APRAŠYMAS IR REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS 

6. Kariams reikalingų pirštinių dydžiai pateikti 1 lentelėje sudarytoje pagal LST EN 13402-3 standarto reikalavimus ir Lietuvos kariuomenėje priimtą dydžių sistemą, arba jiems lygiaverčius.  
7. Tiksli dydžių lentelė su nurodytais kiekiais pateikiama Tiekėjui, pasirašant sutartis.
8. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pagaminti nestandartinių dydžių pirštinių, neviršijant 2% užsakyto kiekio.
1 lentelė

PIRŠTINIŲ DYDŽIAI

	
DYDIS

	14-15
	16-17
	18-19
	20-21
	22-23
	24-25
	26-27
	28-29

	Plaštakos apimtis, cm (matuoti pirštų susijungimo su plaštaka vietoje)
	13,5-15,5
	15,5-17,5
	17,5-19,5
	19,5-21,5
	21,5-23,5
	23,5-25,5
	25,5-27,5
	27,5-29,5




9. Gaminių konstravimui ir dydžių nustatymui turi būti panaudoti standarto LST EN ISO 8559-2  ,,Drabužių konstravimas ir antropometriniai matavimai. 2 dalis. Dydžių žymėjimo intervalai“ (arba lygiaverčio standarto) duomenys. 
10. Pirštinių bazinis dydis – 22-23.
11. Visų dydžių pagrindiniai gaminių matai (matavimo vietos) ir leistini nuokrypiai nuo matų centimetrais pateikti 2 lentelėje. Matų lentelė gali būti derinama su konkurso laimėtoju, pasirašius sutartį.
2 lentelė

PIRŠTINIŲ VISŲ DYDŽIŲ MATŲ LENTELĖ 

	Matmens 
pavadinimas        /Dydis
	14-15
	16-17
	18-19
	20-21
	22-23
	24-25
	26-27
	28-29
	Leistinas nukrypimas 
± (cm)

	Plaštakos plotis ½ , cm (matuoti apimtį ties sąnariais, pirštų susijungimo su plaštaka vietoje)
	6,5
	7,5
	8,5
	9,5
	10,5
	11,5
	12,5
	13,5
	0,5

	Pirštinės ilgis, cm (matuoti išilgai  nuo vidurinio piršto galo iki pirštinės angos)
	23,0
	23,0
	24,0
	24,0
	25,0
	25,0
	26,0
	26,0
	1,0




12. Pirštinių gamybai naudojama trikotažinė medžiaga turi būti elastinga, pralaidi orui ir  užtikrinti ergonomišką gaminio dėvėjimą bei prigludimą prie plaštakos. 
13.  Pirštinės gaminamos iš sintetinio pluošto, baltos vienspalvės trikotažinės medžiagos. Jų spalva turi atitikti kodą 11-0601 TP (arba jam lygiavertį) pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą. Trikotažinės medžiagos techninės charakteristikos pateiktos 3 lentelėje.   

3 lentelė

PIRŠTINIŲ TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

	Eil .
Nr. 
	Rodiklio pavadinimas,
dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymų metodo žymuo

	1.
	Pluoštinė sudėtis, %

	nurodyti
	 nurodyti 

	2.
	Paviršinis tankis, g/m2
	170,0 +10; -5
	LST EN 12127 arba lygiavertis

	3.
	Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), % 
	
 ne daugiau  2,0
	
LST EN ISO 5077 arba lygiavertis 

	4.
	Atsparumas pumpuravimuisi ir pūkavimuisi (po 30 min), laipsnis
	
 4
	LST EN ISO 12945-1 arba lygiavertis



Pastabos: - atliekant lentelės 3 punkte nurodytus bandymus, skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330  (arba lygiavertį) – skalbimas 4M, džiovinimo būdas – F (džiovinti žemesnėje temperatūroje). 

14. Trikotažinė medžiaga turi būti be tekstilinių defektų, pagaminta iš vienodo storio bei tankio verpalų visame plote. Medžiagoje negali būti praretėjimų, sutankėjimų, kilpų, nutrūkusių siūlų, mazgų, skylučių ar nubėgusių akių. Gaminio spalva turi būti visiškai tolygi visame jo plote. 
15. Gaminių detalės turi būti kerpamos išilgine siūlų kryptimi. Porinės detalės privalo būti vienodos ir simetriškos. Neleidžiami spalvos atspalvių skirtumai tarp to paties gaminio detalių ir tarp tos pačios poros pirštinių. 
16. Pirštinių viršutinė ir apatinė detalės turi būti kerpamos kaip viena vientisa detalė (be siūlių ar sudūrimų) arba sukonstruotos lygiaverčiu būdu, užtikrinančiu estetišką gaminio vaizdą bei ergonomiką. 
17. Detalių sujungimo siūlės turi būti atliktos grandininio dygsnio mašinomis arba lygiaverte įranga, užtikrinančia ne prastesnės kokybės ir savybių siūles. Gaminių kraštai neturi užsiriesti ar irti. Užleidimai siūlėms bei dygsnių tankis turi užtikrinti reikiamą siūlių tvirtumą ir kokybę. Visos siūlės turi būti švelnios, nešiurkščios ir nedirginti odos. Siūlių galai privalo būti tvarkingai bei patikimai užtvirtinti, kad gaminys neirtų ir nebrigztų visą sutartyje nustatytą garantinį laikotarpį.
18. Pirštinių anga (palenkus) apsiuvama viena apdailos siūle, esančia 1,0 cm  0,1 cm atstumu nuo angos krašto.
19. Gaminiams siūti turi būti naudojami neblunkantys, armuoti poliesterio (PES) arba lygiaverčiai, ne prastesnės kokybės ir savybių siūlai, kurių spalva derinama prie trikotažinės medžiagos spalvos. Pirštinių delno sritis turi būti padengta neslystančiais PVC taškeliais arba lygiaverte, ne prastesnių savybių danga. 
20. Prieš pradedant masinę gamybą, Tiekėjas privalo pateikti suderinimui pavyzdžius. Suderinimo metu gali būti tikslinami minimalūs gaminio technologiniai elementai, jeigu tai neblogina gaminio išvaizdos, funkcinių savybių ir nekeičia esminių šios Techninės specifikacijos reikalavimų.

III. GAMINIŲ ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS

21. Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
22. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje turi būti įsiūta gaminio ženklinimo tekstilinė etiketė, ji įsiuvama į pirštinės angos palenkimo siūlę, delno pusėje.
23. Tekstilinės etiketės turi būti pagamintos iš medžiagos, kuri būtų ne mažiau atspari skalbimui kaip gaminys. Etiketės kraštai turi būti neaštrūs, neirti. Informacija etiketėje turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.
24. Ženklinimo tekstilinėje etiketėje nurodoma:
                   - tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
                   - gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
                   - pluoštinė sudėtis;
                   - dydis (skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu); 
                   - sutarties numeris ir data;
                   - prekės partijos ir siuntos indeksas;
                   - pagaminimo data (metai, mėnuo);
                   - priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 arba lygiavertį standartą).
25. Ženklinime turi būti nurodytas skalbimas automatinėmis skalbimo mašinomis (temperatūra ne mažiau 40º C) ir taikomas būgninis džiovinimas.
26. Pirštinės tiekiamos poromis. Kiekviena pora ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:
                   - tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
                   - gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
                   - importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
                   - gaminio pavadinimas;
                   - dydis (skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu); 
                   - sutarties numeris ir data;
                   - prekės partijos ir siuntos  indeksai;
                   - pagaminimo data (metai, mėnuo);
                   - NSN kodas.
27. Gaminio ženklinimo etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.
28. Gaminiai (kiekviena pora individualiai) tvarkingai supakuojami į polietileninius maišelius. Prie kiekvieno gaminio (pirštinių poros) turi būti pridėta naudojimo - priežiūros instrukcija lietuvių kalba, kuri gali būti pritvirtinta prie gaminio arba įdėta į maišelį arba pateikiama QR kodu ženklinimo juostelėje (ar kitoje prisiūtoje prie gaminio juostelėje).
29. Maišeliai su pirštinėmis pakuojami į tvirtas kartotines dėžes, ne daugiau kaip 100 porų į vieną dėžę. Kiekvienoje dėžėje turi būti tik vieno dydžio gaminiai. Dėžės su gaminiais svoris neturi viršyti 10 kg. Dėžės turi būti atsparios ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams.
30. Gaminių pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo 
II skyriuje „Pakuotės“.
31. Bendroji pakuotės (dėžės etiketė) turi turėti rekvizitus:
                    - tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
[bookmark: _Hlk229490200]                    - gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
[bookmark: _Hlk229490248]                    - importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
                    - gaminio pavadinimas  (paryškintu ir padidintu šriftu);
                    - dydis (skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu);
                    - sutarties numeris ir data;
                    - prekės partijos ir siuntos indeksai;
                    - kiekis (vnt.) (skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu);
                    - pagaminimo data (metai, mėnuo);
                    - NSN kodas.
32. Kartoninės dėžės pristatomos sudėtos ant standartinio dydžio (120 X 80 cm) euro padėklų (toliau – europaletės). Europaletės turi būti tinkamai paruoštos transportavimui: kartoninės dėžės transportavimo metu turi išlaikyti savo pradinę formą (nebūtų suspaustos ar kitaip mechaniškai pažeistos), turi būti sudėtos taip, kad neišsikištų už europaletės ribų ir tolygiai užpildytų europaletės plotą. Europaletė turi būti tvirtai apvyniota pakavimo plėvele taip, kad transportavimo metu kartoninių dėžių nebūtų galima atskirti nuo europaletės. Prie kiekvienos europaletės turi būti pritvirtintas ne mažesnio kaip A4 formato dydžio lapas su tokiais ryškiai matomais rekvizitais:
             - tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
                   - gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
                   - importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
                  - gaminio pavadinimas (turi atitikti nurodytą sutartyje);
                   - dydis;
                   - dėžių kiekis;
                   - gaminių kiekis vienoje dėžėje;
                   - bendras gaminių kiekis europaletėje;
                   - kita informacija (nurodoma esant poreikiui).
33. Dėžės ant europalečių turi būti dedamos pagal dydžius. Dedant ant europaletės kartonines dėžes su skirtingų dydžių gaminiais, šios dėžės turi būti atskirtos standaus kartono lakštais arba europaletėmis, arba kitu būdu.

IV. DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

34. Po sutarties pasirašymo derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai. Gamybos procesą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį, kuris privalo atitikti šioje techninėje specifikacijoje ir sutartyje nustatytus reikalavimus. 
35. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui tiekėjas pristato:
          - du vienodus gaminius - dvi poras bazinio dydžio (22-23) pirštinių (kartu būtina pateikti išmatuotų gaminių matų lentelę);
	- gaminio techninį aprašą (su gaminio siuvime panaudotų medžiagų pavyzdžiais ir charakteristikomis, įrodančiomis jų atitikimą techninėje specifikacijoje ir sutartyje nustatytiems reikalavimams);
	- gaminio priežiūros instrukciją suderinimui (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio. 

V. GAMINIŲ PRIĖMIMAS

36. Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį (jeigu sutartyje nenurodyta kitaip). 
37. Pirkėjas turi teisę tikrinti pristatytų prekių kokybę ir atlikti laboratorinius bandymus. Nustačius, kad bandymų rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje ir sutartyje nustatytų reikalavimų, visa pristatyta prekių partija pripažįstama netinkama ir atmetama. 

________________
















2-A PIRKIMO DALIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA AUSINĖMS ŠALTAM ORUI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ausines šaltam orui (toliau – ausinės) yra skirtos kariams dėvėti pavasario – rudens ir žiemos metų laikais.
2. Ausinės turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.
3. Ausinių gamybai naudojama medžiaga turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.
4. Ausinių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos. 

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

5. Ausinių modelio eskizai pateikti techninės specifikacijos priede.
6. Ausinės gaminamos trijų sluoksnių, viduje su plonu pašiltinimu. 
7. Ausinės gaminamos vieno dydžio. 
8. Ausinių pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai: negalimas siūlių /peltakių suraukimas, siūlių iškreivinimas, negalimi dygsnių praleidimai / sutankėjimai, neleistinas neteisingas siūlų įtempimas, nutrūkę siuvimo siūlai, siūlių / peltakių irimas, neleistini peltakių sudūrimai matomose vietose, medžiagos pažeidimai siuvimo mašinos adata ir pan.
9. Porinės detalės turi būti išdėstytos simetriškai. Detalių atspalviai neleidžiami.
10. Viršaus ir pamušalo medžiaga – juodos spalvos, sintetinio pluošto audinys arba trikotažinė medžiaga, gali būti šiauštu paviršiumi, pašiltinimas – sintetinė trikotažinė medžiaga arba audinys.
11. Ausinės turi būti sukonstruotos ir pasiūtos taip, kad užtikrintų apsaugą nuo vėjo ir šalčio, būtų prigludusios prie kario ausų ir galvos apatinės dalies bei nevaržytų kario galvos judesių.
12. Apsauginiai ausinių kaušeliai simetriški, ovalo ar apvalios formos, dengiantys kario ausis. 
13. Kaušeliai tarpusavyje sujungti lanksčiu lankeliu atkartojančiu galvos formą ir prigludę prie jos.
14. Ausines turi būti patogu dėvėti tiek vienas, tiek su uniformine kepure.

III. DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

15. Sudarius sutartį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai.
16. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui pristatomi:
16.1.  du identiški gaminiai;
16.2. gaminio priežiūros instrukcija suderinimui;
16.3. ausinių techninis aprašas (su panaudotų medžiagų techninėmis charakteristikomis ir pavyzdžiais).
17. Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV. ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

18. Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (aktualios jų redakcijos ar atitinkamo jas keitusio teisės akto (jei toks būtų priimtas), reikalavimus ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. 
19. Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.
20. Kiekvienas gaminys ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:
· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
· gaminio pavadinimas;
· pluoštinė sudėtis; 
· sutarties data ir numeris;
· prekės partijos ir siuntos indeksas;
· pagaminimo data;
· priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą);
21. Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.
22. Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėta priežiūros instrukcija lietuvių kalba. Instrukcija gali būti pritvirtinta prie gaminio arba pateikta QR kodu ženklinimo juostelėje (arba atskiroje juostelėje, pritvirtintoje prie gaminio).
23. Ausinės pakuojamos į polietileninius maišelius ir sudedamos į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžes šalių suderintais kiekiais. 
24. Kartoninės dėžės su gaminiais svoris turi būti ne didesnis kaip 10 kg. Kiekviena kartoninė dėžė turi būti paženklinta tokiais ryškiai matomais rekvizitais:
· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
· importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
· gaminio pavadinimas;
· kiekis;
· sutarties data ir numeris;
· prekės partijos ir siuntos indeksas;
· pagaminimo data;
· Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

V. GAMINIŲ PRIĖMIMAS

25. Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.
26. Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje ir sutartyje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.




Priedas
AUSINĖS ŠALTAM ORUI
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3-IA PIRKIMO DALIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TINKLELIAMS NUO VABZDŽIŲ LOVAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tinklelis nuo vabzdžių lovai (toliau – tinklelis) turi būti pritaikytas naudoti ant lovų, siekiant apsaugoti karius nuo vabzdžių .
2. Gaminių garantinis terminas – ne mažiau nei 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.
3. Tinklelių gamybai naudojama medžiaga turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

4. Tinklelio konstrukcija gali būti tokia, kaip aprašyta žemiau (modelio eskizas pateiktas techninės specifikacijos priede) arba gali būti kitokia, atitinkanti 1 punkte nurodytus funkcinius reikalavimus.
5. Tinklelio aukštis 1750 mm, pagrindo ilgis 2500 mm, plotis 1750 mm (leidžiamas nukrypimas ±100 mm), pritaikytas naudoti ant lovų, kurių aukštis 400 mm ( galimas modelio eskizas pateiktas techninės specifikacijos priede ).
6. Tinklelio centre ir kiekviename kampe turi būti raišteliai tvirtinimui. Raištelių galai turi būti apdirbti, kad neirtų.
7. Tinklelis ant lovos turi būti samanų spalvos (artimos RAL katalogo spalvų kodui 6003).
8. Pasiūto tinklelio masė ≤ 0,50 kg.
9. Tinklelio medžiaga turi būti megzta iš poliamidinių ar poliesterinių daugiagijų siūlų. Medžiagos paviršinis tankis (pagal LST EN 12127 arba lygiavertį) – 25 ± 5 gr/m2.
10. Nusidažymo atsparumas turi būti (balais):
skalbimui prie 40º C	≥4	(pagal LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertį);
sausai trinčiai		≥4 	(pagal LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertį);
šlapiai trinčiai		≥3 	(pagal LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertį);
dirbtinei šviesai		≥4 	(pagal LST EN ISO105-B02 arba lygiavertį).
11. Matmenų pokytis po skalbimo neturi viršyti 8 % (skalbimo procedūra 4M džiovinimo procedūra A (pagal LST EN ISO 5077 arba lygiavertį standartą).
12. Tinklelių siūlės uždaro (marškininio) tipo. Siūlai – poliesteriniai samanų spalvos. 
13. Medžiagos bei priedai, naudojami tinklelio sudedamųjų dalių gamybai, turi būti nauji, geros kokybės ir užtikrinti tinklelio sudedamųjų dalių funkcionavimą pagal paskirtį visą eksploatacijos laikotarpį.
14. Tinklelio sudedamų dalių gabaritiniai matmenys ir konstrukciniai sprendimai gali būti koreguojami, derinant darbinį pavyzdį, jeigu tai neblogins gaminio savybių ir išvaizdos.
15. Gaminių pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai: negalimas siūlių/peltakių suraukimas, iškreivinimas (siūlės/peltakio plotis turi būti tolygus visame siūlės/peltakio ilgyje), negalimi praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrukę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, siūlių/peltakių irimas dėl nepadarytų  ar netinkamai padarytų užtvirtinimų, audinio pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.). Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami. Gaminiai turi būti išvalyti nuo technologinio proceso liekanų (siūlų ar pan.)
16. Visos gaminių vidinės siūlės, išorinės siūlės kraštuose, turi būti apdirbtos, kad neirtų.

III. DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

17. Sudarius sutartį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai, kurie yra pagrindas priimant produkciją.
18. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui tiekėjas pristato:
18.1. du identiškus gaminius; 
18.2. naudojimo (priežiūros) instrukciją suderinimui, (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio);
18.3. gaminio techninį aprašymą su dokumentais (tyrimų protokolais, sertifikatais, gamintojo patvirtinimais ir pan.), patvirtinančiais gaminio siuvime panaudotų medžiagų (audinių, furnitūros ir t.t.) atitikimą techninėje specifikacijoje ir sutartyje nurodytiems reikalavimams.
19. Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV. GAMINIŲ ŽENKLNIMAS IR PAKAVIMAS


20. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:
· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas;
· gaminio pavadinimas, naudojamas LK apskaitoje ir planavime;
· prekės partijos (siuntos) indeksas;
· pluoštinė sudėtis;
· priežiūros ženklai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą;
· sutarties data ir numeris.
Ši juostelė turi būti pagaminta iš atitinkamos medžiagos, ne mažiau atsparios kaip gaminys, ant kurio ji tvirtinama, o pateikiama informacija būtų lengvai įskaitoma visą jo naudojimo laiką.
21. Gaminiai individualiai pakuojami į polietileno maišelius ir paženklinami etikete. Etiketėje nurodoma:
· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);
· importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
· gaminio pavadinimas;
· sutarties data ir numeris;
· prekės partijos ir siuntos indeksas;
· pagaminimo data;
· NSN kodas.
22. Maišeliai pakuojami į tvirtas, atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams kartonines dėžes. Dėžės maksimalus svoris neturi viršyti 10 kg. Dėžės ženklinime turi būti nurodyta:
· gamintojo/tiekėjo pavadinimas, adresas;
· importuotoms prekėms papildomai nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
· gaminio pavadinimas, naudojimas LK apskaitoje ir planavime;
· kiekis;
· sutarties data ir numeris;
· prekės partijos ir siuntos indeksas;
· pagaminimo data;
· NSN kodas;
23. Kartoninės dėžės pristatomos sudėtos ant standartinio dydžio (120 X 80 cm) euro padėklų (toliau – europaletės). Europaletės turi būti tinkamai paruoštos transportavimui: kartoninės dėžės transportavimo metu turi išlaikyti savo pradinę formą (nebūtų suspaustos ar kitaip mechaniškai pažeistos), turi būti sudėtos taip, kad neišsikištų už europaletės ribų ir tolygiai užpildytų europaletės plotą. Europaletė turi būti tvirtai apvyniota pakavimo plėvele taip, kad transportavimo metu kartoninių dėžių nebūtų galima atskirti nuo europaletės. Prie kiekvienos europaletės turi būti pritvirtintas ne mažesnio kaip A4 formato dydžio lapas su tokiais ryškiai matomais rekvizitais:
· tiekėjo pavadinimas;
· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
· gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);
· dėžių kiekis;
· gaminių kiekis vienoje dėžėje;
· bendras gaminių kiekis europaletėje;
· kita informacija (nurodoma esant poreikiui). 
24. Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

V. GAMINIŲ PRIĖMIMAS

25. Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.
26. Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje ir sutartyje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.





















Techninės specifikacijos 
                                              tinkleliams nuo vabzdžių lovai
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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TINKLELIUI NUO VABZDŽIŲ VEIDUI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tinklelis nuo vabzdžių veidui (toliau – tinklelis) skirtas apsaugoti karius nuo vabzdžių, vykdant įvairias užduotis lauko sąlygomis.
2. Gaminių garantinis terminas – ne mažiau nei 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.
3. Tinklelių gamybai naudojama medžiaga turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

4. Tinklelis turi būti tinkamas naudoti lauko sąlygomis. Jis turi atlikti apsauginę funkciją nuo vabzdžių, užsidėjus jį vieną, su LK naudojamais galvos apdangalais ar šalmu.
5. Užsidėjus tinklelį jis neturi smukti, veržti, trikdyti matomumo ar kitaip trukdyti kariui atlikti užduotis.
6. Tinklelis turi būti pritaikytas naudoti poilsio metu miegmaišyje.
7. Tinklelis turi būti samanų spalvos (artimos RAL katalogo spalvų kodui 6003).
8. Tinklelio konstrukcija turi būti tokia, kaip aprašyta žemiau (modelio eskizas pateiktas techninės specifikacijos priede).
9. Tinklelio veidui konstrukcija:
9.1. Tinklelis – tai nupjauto kūgio formos tinklelis, pritvirtintas prie dviejų skirtingo skersmens lankelių. Viršutinė tinklelio dalis prisiūta prie pusiau sferinės formos „kepuraitės“ (pritaikytos užmauti ant galvos) iš lengvo poliesterinio audinio, apatinė tinklelio dalis sutraukta elastine juosta (guma). Elastinės juostos (gumos) sutraukimui reguliuoti, tinklelio apačioje išsiūta kilpa. Prie tinklelio apačios prisiūtos dvi kilputės iš tos pačios elastinės juostos (gumos). „Kepuraitės“ viduje – tokia pati elastinė juosta (guma) galvos apimties, praverta pro ne mažiau kaip 4 kilputes. „Kepuraitės“ siuvimui vietoje audinio gali būti panaudotas tinklelis.
9.2. Skirtingo skersmens lankeliai (turi būti iš lengvos lanksčios medžiagos (apvalaus plastikinio kordo (3 – 4 mm skersmens)) arba lygiavertės)). Viršutinio tinklelio skersmuo 25 ± 1 cm, apatinio 30 ± 1 cm. 
9.3. Elastinės juostos (kepuraitėje ir tinklelio apačioje) reguliuojamos plastikinių fiksatorių pagalba. Fiksatorių spalva – kaip tinklelio medžiagos arba juoda.
9.4. Elastinės juostos galai turi būti apdoroti, kad neirtų.
9.5. Elastinė juosta artimos tinklelio medžiagos spalvai spalvos.
10. Tinklelio medžiaga turi būti megzta iš poliamidinių ar poliesterinių daugiagijų siūlų. Medžiagos paviršinis tankis (pagal LST EN 12127 arba lygiavertį) – 25 ± 5 gr/m2.
11. Nusidažymo atsparumas turi būti (balais):
skalbimui prie 40º C	≥ 4 (pagal LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertį);
sausai trinčiai	≥ 4 (pagal LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertį);
šlapiai trinčiai	≥ 3 (pagal LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertį);
12. Medžiagos bei priedai, naudojami tinklelio sudedamųjų dalių gamybai, turi būti nauji, geros kokybės ir užtikrinti tinklelio sudedamųjų dalių funkcionavimą pagal paskirtį visą eksploatacijos laikotarpį.
13. Tinklelio sudedamų dalių gabaritiniai matmenys ir konstrukciniai sprendimai gali būti koreguojami, derinant darbinį pavyzdį, jeigu tai neblogins gaminio savybių ir išvaizdos.
14. Gaminių pasiuvimas turi būti atliktas kokybiškai: negalimas siūlių/peltakių suraukimas, iškreivinimas (siūlės/peltakio plotis turi būti tolygus visame siūlės/peltakio ilgyje), negalimi praleisti, sutankėję, išretėję ar neteisingai užveržti dygsniai, nutrukę siuvimo siūlai, nepakankamas medžiagos suveržimas, siūlių/peltakių irimas dėl nepadarytų  ar netinkamai padarytų užtvirtinimų, audinio pažeidimas siuvimo mašinos adata ir pan.). Detalių atspalviai gaminiuose neleidžiami. Technologinio proceso liekanos (siūlai ir pan.) turi būti išvalyti nuo gaminių.
15. Visos gaminių vidinės siūlės, išorinės siūlės kraštuose, turi būti apdirbtos, kad neirtų.

III. DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

16. Sudarius sutartį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai, kurie yra pagrindas priimant produkciją.
17. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui tiekėjas pristato:
17.1. du identiškus gaminius; 
17.2. naudojimo (priežiūros) instrukciją suderinimui, (kuri turės būti pridėta prie kiekvieno gaminio);
17.3. gaminio techninį aprašymą su dokumentais (tyrimų protokolais, sertifikatais, gamintojo patvirtinimais ir pan.), patvirtinančiais gaminio siuvime panaudotų medžiagų (audinių, furnitūros ir t.t.) atitikimą techninėje specifikacijoje ir sutartyje nurodytiems reikalavimams.
18. Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

IV. GAMINIŲ ŽENKLNIMAS IR PAKAVIMAS

19. Kiekvieno gaminio vidinėje pusėje turi būti įsiūta ženklinimo juostelė, kurioje nurodoma:
· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas;
· gaminio pavadinimas, naudojamas LK apskaitoje ir planavime;
· prekės partijos (siuntos) indeksas;
· pluoštinė sudėtis;
· priežiūros ženklai (pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį standartą;
· sutarties data ir numeris.
Ši juostelė turi būti pagaminta iš atitinkamos medžiagos, ne mažiau atsparios kaip gaminys, ant kurio ji tvirtinama, o pateikiama informacija būtų lengvai įskaitoma visą jo naudojimo laiką.
20. Gaminiai individualiai pakuojami į polietileno maišelius ir paženklinami etikete. Etiketėje nurodoma:
· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su paslaugos teikėju);
· importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
· gaminio pavadinimas;
· sutarties data ir numeris;
· prekės partijos ir siuntos indeksas;
· pagaminimo data;
· NSN kodas.
21. Maišeliai pakuojami į tvirtas, atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams kartonines dėžes. Dėžės maksimalus svoris neturi viršyti 10 kg. Dėžės ženklinime turi būti nurodyta:
· gamintojo/tiekėjo pavadinimas, adresas;
· importuotoms prekėms papildomai nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
· gaminio pavadinimas, naudojimas LK apskaitoje ir planavime;
· kiekis;
· sutarties data ir numeris;
· prekės partijos ir siuntos indeksas;
· pagaminimo data;
· NSN kodas;
22. Kartoninės dėžės pristatomos sudėtos ant standartinio dydžio (120 X 80 cm) euro padėklų (toliau – europaletės). Europaletės turi būti tinkamai paruoštos transportavimui: kartoninės dėžės transportavimo metu turi išlaikyti savo pradinę formą (nebūtų suspaustos ar kitaip mechaniškai pažeistos), turi būti sudėtos taip, kad neišsikištų už europaletės ribų ir tolygiai užpildytų europaletės plotą. Europaletė turi būti tvirtai apvyniota pakavimo plėvele taip, kad transportavimo metu kartoninių dėžių nebūtų galima atskirti nuo europaletės. Prie kiekvienos europaletės turi būti pritvirtintas ne mažesnio kaip A4 formato dydžio lapas su tokiais ryškiai matomais rekvizitais:
· tiekėjo pavadinimas;
· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
· gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);
· dėžių kiekis;
· gaminių kiekis vienoje dėžėje;
· bendras gaminių kiekis europaletėje;
· kita informacija (nurodoma esant poreikiui). 
23. Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.

V. GAMINIŲ PRIĖMIMAS

24. Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.
25. Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje ir sutartyje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.
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5-A PIRKIMO DALIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ANTKELIAMS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Antkeliai yra individuali apsauginė priemonė, reikalinga kariams apsaugoti kelius nuo galimų smūginio pobūdžio traumų, krentant ant žemės ar trenkiantis į kliūtį, taktiniuose veiksmuose. 
2. Antkeliai turi būti sertifikuoti ir pažymėti CE ženklu, neprarasti savo eksploatacinių savybių prie atmosferos temperatūros svyravimų nuo + 60º C iki - 30º C. 
3. Antkeliai 2 tipo (integruojami į drabužius), eksploatacinės savybės turi atitikti 1 apsaugos lygį, pagal LST EN 14404-4  standartą arba lygiavertį.
4. Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

5. Antkeliai tiekiami poromis.
6. Antkelius sudaro gaubtas su minkštąja dalimi: 
6.1. Gaubtas iš lanksčios, atsparios smūgiams ir dilinimui medžiagos, galintis apsaugoti kelio sąnarį ir neriboti kelio judesių. Spalva artima spalvos kodui 16-1334 TP (angl. - „Tan“)  pagal „Pantone textile“ spalvų katalogą arba jam lygiavertį (derinama darbinio pavyzdžio derinimo metu).
6.2. Minkštoji antkelio dalis turi būti iš didelio tankio putplasčio, neopreno ar kitos lygiavertės medžiagos, užtikrinančios smūgio absorbavimą. Spalva artima spalvos kodui 19 - 0303 TP (angl. - „Jet Black“) pagal „Pantone textile“ spalvų katalogą arba jam lygiavertį (derinama darbinio pavyzdžio derinimo metu).
6.3. Minkštosios dalies konstrukcija turi integruotis į taktinių lauko uniformos kelnių kelio antsiuvą (pav. Nr.1 ir Nr.2).
7. Antkeliai gaminami vieno dydžio.
8. Poroje esantys antkeliai turi būti identiški tarpusavyje savo dydžiu, storiu, lankstumu ir kitomis charakteristikomis.

III. DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

9. Sudarius sutartį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai, kurie yra pagrindas priimant gaminius.
10. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui tiekėjas pristato:
· du identiškus gaminius;
· naudojimo/priežiūros instrukciją suderinimui. Instrukcijoje turi būti aprašytos gaminio savybės, paskirtis, pateikta informacija, kaip teisingai integruoti antkelius ir kaip tinkamai juos prižiūrėti;
· gaminio techninį aprašą su dokumentais (tyrimų protokolais, sertifikatais, gamintojo techniniais aprašymais ir pan.), patvirtinančiais gaminyje panaudotų medžiagų atitikimą techninėje specifikacijoje ir sutartyje nurodytiems reikalavimams.
11. Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.



IV. ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

12. Antkeliai žymimi etikete iš vidinės pusės, kurioje nurodoma:
· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas;
· sutarties data ir numeris;
· prekės partijos ir siuntos indeksas;
· pagaminimo data;
13. Etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją visą gaminio naudojimo laiką.
14. Antkeliai pakuojami poromis.  Pakuotė ženklinama etikete, kurioje nurodoma:
· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
· importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
· gaminio pavadinimas;
· sutarties data ir numeris;
· prekės partijos ir siuntos indeksas;
· NSN kodas;
· pagaminimo data.
Pakuotėje turi būti pridėta naudojimo/priežiūros instrukcija. Instrukciją leidžiama pateikti ir QR kodu ženklinimo etiketėje.
15. Supakuoti antkeliai sudedami į kartono dėžes. Dėžės turi būti atsparios ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams. Kartoninės dėžės ženklinamos etiketėmis, kuriose nurodoma:
· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;
· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
· importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;
· gaminio pavadinimas;
· kiekis;
· sutarties data ir numeris;
· prekės partijos ir siuntos indeksas;
· NSN kodas;
· pagaminimo data.
16. Kartoninės dėžės pristatomos sudėtos ant standartinio dydžio (120 X 80 cm) euro padėklų (toliau – europaletės). Europaletės turi būti tinkamai paruoštos transportavimui: kartoninės dėžės transportavimo metu turi išlaikyti savo pradinę formą (nebūtų suspaustos ar kitaip mechaniškai pažeistos), turi būti sudėtos taip, kad neišsikištų už europaletės ribų ir tolygiai užpildytų europaletės plotą. Europaletė turi būti tvirtai apvyniota pakavimo plėvele taip, kad transportavimo metu kartoninių dėžių nebūtų galima atskirti nuo europaletės. Prie kiekvienos europaletės turi būti pritvirtintas ne mažesnio kaip A4 formato dydžio lapas su tokiais ryškiai matomais rekvizitais:
· tiekėjo pavadinimas;
· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);
· gaminio pavadinimas (turi atitikti sutartyje nurodytą gaminio pavadinimą);
· dėžių kiekis;
· gaminių kiekis vienoje dėžėje;
· bendras gaminių kiekis europaletėje;
· kita informacija (nurodoma esant poreikiui). 
17. Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo “ 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“.
V. GAMINIŲ PRIĖMIMAS

18. Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) formą A.2 arba lygiaverčio standarto pavyzdį.
19. Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninėje specifikacijoje ir sutartyje nurodytų reikalavimų ar darbinių pavyzdžių, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.
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2 paveikslas
Antkelio integravimas į kelnių kelio antsiuvą
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