REIKALAVIMAI BETONINIAMS „LEGO“ BLOKAMS

| Statybos techniniai reglamentai, standartai: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - STR 2.05.05.:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ |  |  |
| - LST EN 206:2013+A2:2021 „Betonas. Specifikacija, eksploatacinės savybės, gamyba ir atitiktis“ Concrete - Specification, performance, production and conformity EN 206:2013+A2:2021 |  |  |
| - LST 1428-17:2016 „Betonas. Bandymo metodai. 17 dalis. Atsparumo šalčiui nustatymas tūriniu užšaldymu ir atšildymu“ Concrete - Test methods - Part 17: Determination of frost resistance to volumetric freezing and thawing |  |  |
| - LST 1974:2012 „LST EN 206-1 taikymo taisyklės ir papildomieji nacionaliniai reikalavimai“ Rules for the Application of LST EN 206-1 and Additional National Requirements |  |  |
| - LST EN 1992-1-1:2005 „Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų taisyklės“ Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings EN 1992-1-1:2004 |  |  |
| - LST EN ISO 9223:2012 „Metalų ir lydinių korozija. Atmosferų koroziškumas. Klasifikavimas, nustatymas ir vertinimas“ (ISO 9223:2012)“ Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Classification, determination and estimation (ISO 9223:2012) EN ISO 9223:2012 |  |  |
| - LST EN 12390-3 :2019 „Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris“ Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens EN 12390-3:2019 |  |  |
| - LST EN 13369:2018 „Bendrosios surenkamųjų betoninių gaminių taisyklės“ Common rules for precast concrete products EN 13369:2018 |  |  |
| - ST EN ISO 15630-1:2019 „Plienas betonui armuoti ir įtempti. Bandymo metodai. 1 dalis. Armatūriniai strypai, virbai ir viela (ISO 15630-1:2019)“ Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods - Part 1: Reinforcing bars, rods and wire (ISO 15630-1:2019) EN ISO 15630-1:2019 |  |  |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Minimalūs reikalavimai |
| Aplinkos sąlygos |  |  |
|  | Naudojimo sąlygos | #### Atvirame ore |
|  | Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas, % (1) | #### ≥ 90 |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip, C0 (1) | #### + 35 |
|  | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip, C0 (1) | #### - 35 |
|  | Klimato agresyvumo klasė | #### Ne žemesnė nei C3 pagal LST EN ISO 9223 arba lygiavertį standartą |
| #### Reikalavimai blokams |  |  |
|  | Pagaminimo medžiaga | #### Betono klasė C30 / 37. #### Įmirkis-maksimalus 6%,vidutinis- 4-5% Betono tankis = 2200 kg / m³ Atsparumas šalčiui- 10 metų garantija. Stiprio gniuždant vidutinė vertė- daugiau nei 40 N / mm² |
|  | Betono blokų matmenys ir masė | #### Aukštis (H) 600mm #### Ilgis (L) ≥1600mm #### Plotis (B) 600mm #### Gaminio masė 1600kg |
|  | Klimato agresyvumo klasė | #### Ne žemesnė nei C3 pagal LST EN ISO 9223 arba lygiavertį standartą. |
|  | Pakėlimo ąsos transportavimui | #### Įbetonuotos plieninės ąsos betono bloko perkėlimui ir transportavimui. |
| Pastabos: (1) Techniniame projekte, atsižvelgiant į faktinius aplinkos sąlygų duomenis, reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus. |  |  |

1 Koncepcinis brėžinys(1)