Specialiųjų sąlygų 1 priedas

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS ANTPEČIŲ, MOVŲ IR PAVARDŽIŲ JUOSTELIŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Movos

1. Movos siuvamos iš tamsiai mėlynos spalvos mišriapluoščio audinio. Movos dviejų tipų – užmaunamos ir tvirtinamos velcro juostele.
2. Movos plotis – 50 mm, aukštis – 100 mm. Leistini matų nukrypimai ±3 mm. 
3. Movos tamsiai mėlynos spalvos viršutinis pagrindas padengtas floku, atliekant šilkografijos techniką. 
4. Ant movų, aukso (gold) spalvos metalizuotais siūlais (spalvos Nr. 4008 Gold 8 kataloge MADEIRA SUPER TWIST), siuvinėjami vidaus tarnybos laipsnių ženklai. Žvaigždutės  iškilios, 3 mm aukščio. Leistini matų nukrypimai ±1 mm. Vidaus tarnybos generolo movose 5 mm atstumu nuo išorinio movos krašto aukso spalvos siūlais išsiuvinėti 6 ąžuolo lapai, o vidaus tarnybos pulkininko, vidaus tarnybos pulkininko leitenanto ir vidaus tarnybos majoro movose – 2 ąžuolo lapai. Vidaus tarnybos generolo movos turi aukso spalvos apvadą. 
5. Ant pareigūnų movų siuvinėjami pareigūnų tarnybinių laipsnių ženklai pagal 1 lentelės „Tarnybiniai laipsnių ženklai “ reikalavimus. 
6. Užmaunamos movos viršutinis ir apatinis kraštai nupeltakiuoti 1 mm pločio siūle. Movos apatinės dalies sujungimo kraštai turi būti paklijuoti ir užtvirtinti. Mova turi būti pastandinta, išlaikyti formą. 
7. Tvirtinamos su velkro juosta movos kraštas 2-3 mm pločio apsiūtas tamsiai mėlynos spalvos tekstūruotais poliesteriniais siūlais. Mova turi būti pastandinta, išlaikyti formą. Movos nugarinėje pusėje prisiūta juodos spalvos velkro juostos kieta dalis (su kabliukais). 
8. Movų ir išsiuvinėtų laipsnių ženklų spalva Pirkimo pavyzdžiui turi būti suderinta pagal Pirkėjo turimus gaminius iki pasiūlymų pateikimo termino. 
9. Movos pakuojamos į skaidrų polietileninį maišelį po 10 porų ir į kartoninę pakuotę po 20 įpakavimų. 
10. Mova turi atitikti etaloną ir techninį aprašymą. Movos spalva turi atitikti etalono spalvą. 
[bookmark: _Hlk190938050]11. Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas iki sutarties sudarymo turės pateikti generolo ir pulkininko movų pavyzdžius po 1 vnt. (1 turi būti užmaunama, kita su velkro juosta). Pavyzdžiai turės  būti pristatyti adresu: Kareivių g. 1, Vilnius. Esant neatitikimams turės būtų koreguojami pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą, nekeičiant pasiūlytų įkainių. 
2. Antpečiai

1. Antpečiai – tamsiai mėlynos spalvos, aksominio audinio, 120 mm ilgio ir 48 mm pločio. Antpečio galas, prie kurio tvirtinama 15 mm skersmens saga, suapvalintas, padaroma maža skylutė uniformos sagai. Metalinis laipsnio ženklas tvirtinamas prie antpečio. Padaromos skylutės metalinių laipsnių ženklų tvirtinimui.
2. Vidaus tarnybos generolo antpečių kraštas apsiūtas aukso spalvos apvadu, kitų vidaus tarnybos laipsnių antpečių – mėlynu apvadu.
3. Vidaus tarnybos generolo antpečiuose 5 mm atstumu nuo išorinio antpečio krašto aukso spalvos siūlais išsiuvinėti 6 ąžuolo lapai, o vidaus tarnybos pulkininko, vidaus tarnybos pulkininko leitenanto ir vidaus tarnybos majoro antpečiuose – 2 ąžuolo lapai.
4. Vidinėje pagrindo pusėje 40 mm nuo antpečio pradžios, skersai prisiuvama juostelė. 
5. Antpečio vidinės pusės gale prisiūta standinto audinio juostelė (110 mm) su skylute, kuria antpetis prisegamas prie uniforminių drabužių.
6. Gaminys turi atitikti šiai gaminių kategorijai keliamus reikalavimus ir atitikti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2024 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1R-172 „Dėl bausmių vykdymo sistemos pareigūnų tarnybinės uniformos, kursantų uniformos ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų tarnybinės uniformos, kursantų uniformos ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių aprašą. (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/89633860250511efb121d2fe3a0eff27?jfwid=-4fsid7eim )
7. Įpakavimas. Antpečiai supakuojami poromis į skaidraus plastiko maišelius pagal laipsnius.

3. Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų vidaus tarnybos laipsnių ženklai ant antpečių ir movų
	1 lentelė
	

	

	


	vidaus tarnybos leitenanto
ženklas ant movos
	vidaus tarnybos leitenanto 
ženklas ant antpečio

	

	

	


	vidaus tarnybos vyresniojo leitenanto
ženklas ant movos
	vidaus tarnybos vyresniojo leitenanto
ženklas ant antpečio

	

	

	


	vidaus tarnybos kapitono
ženklas ant movos
	vidaus tarnybos kapitono
ženklas ant antpečio

	

	

	


	vidaus tarnybos majoro
ženklas ant movos
	vidaus tarnybos majoro
ženklas ant antpečio

	

	

	


	vidaus tarnybos pulkininko leitenanto
ženklas ant movos
	vidaus tarnybos pulkininko leitenanto
ženklas ant antpečio


	

	

	


	vidaus tarnybos pulkininko
ženklas ant movos
	vidaus tarnybos pulkininko
ženklas ant antpečio

	

	

	


	vidaus tarnybos generolo
ženklas ant movos
	vidaus tarnybos generolo
ženklas ant antpečio



4. Pavardės juostelės

1. Pavardės juostelė – juodos spalvos stačiakampė austa juostelė. Užrašas atspaudžiamas karštuoju būdu, geltonos spalvos didžiosiomis raidėmis ant pagrindinio audinio juostelės. Raidžių šriftas Helvetica h 8 mm. Siūlai, kurie naudojami pavardės audimui, turi būti tekstūruoti poliesteriniai (PES), TRILOBAL, blizgūs, 170 dtex storio. Pavardės juostelės fonas turi būti juodos spalvos, siūlai, kurie naudojami audimui, turi būti tekstūruoti poliesteriniai (PES), sukti, pusiau matiniai, 78 dtex storio.
2. Juostelės ilgis 100 mm + 1 mm, plotis 20 mm +1 mm. Pavardės juostelės kraštai apsiūti spec. mašina 2 mm pločio juodu apvadu. Kitoje juostelės pusėje prisiuvama „Velcro“ juostos kieta dalis (su kabliukais). Juostelė turi būti kokybiškai pagaminta, be defektų. Įpakavimo būdas: kiekviena juostelė komplektuojama su „Velcro“ kontaktinės juostos apatine dalimi ir pakuojama į atskirą polietileninį maišelį. Pavardės juostelė turi atitikti šį gaminio techninį aprašymą ir etaloną. 
3. Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas iki sutarties sudarymo turės pateikti pavardės lentelės pavyzdį, vietoj pavardės turi būti  žodis „PAVARDENIS“. Pavyzdys turės būti pristatytas adresu: Kareivių g. 1, Vilnius. Esant neatitikimams turės būtų koreguojamas pagal perkančiosios organizacijos pageidavimą, nekeičiant pasiūlytų įkainių.
Austos pavardės juostelės audinio charakteristikos
	Eil. Nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymo metodo žymuo

	1
	Žaliavos sudėtis , %
	PES 100
	LST ISO 1833

	2
	Matmenų pokytis išskalbus ir
išdžiovinus (matmenų ir ataudų
kryptimis), %
	Ne daugiau ± 2,0
	LST EN ISO 5077, skalbimo
procedūra 4N, džiovinimo
procedūra A pagal LST EN
ISO 6330

	3
	Nusidažymo atsparumas (balais):
	
	

	
	skalbimui prie 40 °C
	≥ 4-5
	LST EN ISO 105-C06

	
	sausai trinčiai
	≥ 4-5
	LST EN ISO 105-X12,-X16

	
	šlapiai trinčiai
	≥ 4-5
	LST EN ISO 105-X12,-X16

	
	dirbtinei šviesai
	≥ 4-5
	LST EN ISO 105-B02

	
	organiniams tirpikliams
	≥ 4-5
	LST EN ISO 105-X05


[image: ]
Prekėms taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai[footnoteRef:1] [1:  Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 4.1 arba 4.2 papunkčiu. Punktų numeracija šiame dokumente sutampa su Tvarkos aprašu.] 


1. Tekstilės gaminiai:
Gaminiams naudojamas tekstilės pluoštas turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Tvarko aprašo 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“ 9 punkte, arba prekės, neatsižvelgiant, ar yra produktų sąraše, atitinka jai nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintos I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (Tvarkos aprašo 4.2 p.):
 
[bookmark: part_289b7ab60e394662b300cc059252dce7]Tekstilės gaminiams taikomi reikalavimai (IX skyrius)
[bookmark: part_60bcf6d648ee42fcaafef5126bfc0012]9.1.  minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai tekstilės gaminiams, kurių bent 80 proc. masės sudaro austi, neausti arba megzti tekstilės pluoštai:
[bookmark: part_9c7b1fe9844840208704904e941b7453]9.1.1. tekstilės pluoštuose neturi būti cheminių medžiagų, pripažintų didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis ir įrašytų į kandidatinį autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau – REACH reglamentas), 59 straipsnį, jeigu jų koncentracija produkte didesnė kaip 0,1 proc. pagal masę;
 
[bookmark: part_4e0d2ae6180a40d2a7712c1ddf7bd362]9.1.2 tekstilės pluoštuose negali būti šių medžiagų:
	Cheminių medžiagų grupė
	Taikomi apribojimai medžiagoms
	Koncentracijos ribos
	Bandymo metodas

	1.     Azodažikliai
	Negalima naudoti azodažiklių, galinčių skilti į aromatinius aminus.
	Kiekvieno amino 30 mg/kg
	LST EN 14362-1 ir LST EN 14362-3 arba lygiavertis bandymo metodas

	2.     Formaldehidas
	Formaldehido likučiams galutiniame gaminyje taikomos ribinės vertės:
-       kūdikiams ir vaikams iki 3 metų
-       visi kiti produktai
	0–3 m. vaikams – 16 ppm
 
Visi kiti produktai – 75 ppm
	LST EN ISO 14184-1 arba lygiavertis bandymo metodas

	3.     Pagalbinės medžiagos
 
	Nurodytų medžiagų negali būti galutiniame gaminyje:
-       nonifenolio
-       oktifenolio
	Bendras kiekis  < 100 mg/kg
	 

	 
	-       nonilfenoletoksilatų
-       oktilfenolio etoksilatų
	Bendras kiekis  < 100 mg/kg
	ISO 18254-1 ir ISO 18254-2 arba lygiavertis bandymo metodas

	4.     Dangos, laminatai ir membranos
	Dangos, plastizolio raštų, laminatų, membranų ir plastiko priedų sudėtyje negali būti šių ftalatų:
-       DEHP (bis-(etiheksil)ftalato)
-       BBP (butilbenzilftalato)
-       DBP (dibutilftalato)
-       DMEP (bis-2-metoksietilftalato)
-       DIBP (diizobutilftalato)
-       DIHP (Di-C6-8 šakotųjų alkiftalatų)
-       DHNUP (Di-C7-11 šakotųjų alkilftalatų)
-       DHP (di-n-heksilftalatų)
	Bendras kiekis 0,10 proc. bendro produkto masės
	LST EN ISO 14389 arba lygiavertis bandymo metodas


 
 Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: (9.1.1 ir 9.1.2 papunkčiams) bandymų ataskaita, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, EU Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas, atitinkantis standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“, OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikatas arba kitas lygiavertis įrodymas.
[bookmark: part_d32b29cf63d146b8ab8c2333848446f2]
9.2. minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai taikomi tekstilės gaminiams, kuriuose:           
[bookmark: part_dcfd6948deb34931ab8c15e80b2544ff]9.2.1. naudojamas poliesterio pluoštas turi būti 100 proc. pagamintas iš perdirbtų atliekų;
[bookmark: part_b1fad1a3583c411f8543883f5c453f53]9.2.2. naudojamas medvilnės pluoštas turi atitikti bent vieną iš šių minimalių aplinkos apsaugos kriterijų:
[bookmark: part_b1728d1e322840bf90e1cad9863ebad0]9.2.2.1. sudarytas iš ne mažiau kaip 20 proc. organiškai išgautos medvilnės pagal nustatytus reikalavimus 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91;
[bookmark: part_0fb6f8a959114f1bbceac154bc0712ef]9.2.2.2. sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. perdirbtos medvilnės pluošto;
[bookmark: part_27386f8fbd98412582833a85fbe75de4]9.2.2.3. sudarytas iš ne mažiau kaip 10 proc. pluoštinių kanapių, dilgėlių ar linų pluošto.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytiniai patvirtinimai, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija,  pripažintos įstaigos arba notifikuotos institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. Pakuotės:
Jeigu įsigyjama produktų sąraše esanti prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms:

[bookmark: part_d87991cc908f473abc4e550dc2121b58]Pakuotėms taikomi reikalavimai (II skyrius):
Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:
	Eil. Nr.
	Pakuotės medžiaga
	Ženklinimas

	1.
	Stiklas
	GL (arba GL nuo 70 iki 79)

	2.
	Metalas
	FE (arba FE 40),
ALU (arba ALU 41)
Nuo 42 iki 49

	3.
	Popierius ar kartonas
	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)

	4.
	Medis ar kamštinė medžiaga
	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)

	5.
	Medvilnė ar džiutas
	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)

	6.
	Polietilentereftalatas
	PET arba PET 1

	7.
	Aukšto tankumo polietilenas
	HDPE (arba HDPE 2)

	8.
	Polivinilchloridas
	PVC (arba PVC 3)

	9.
	Žemo tankumo polietilenas
	LDPE (arba LDPE 4)

	10.
	Polipropilenas
	PP (arba PP 5)

	11.
	Polistirenas
	PS (arba PS 6)



Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

Tiekėjas privalo prekes atvežti ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 09.30 val. iki 12.00 val. arba nuo 12.45 val. iki 16.00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 09.30 val. iki 12.00 val. arba nuo 12.45 val. iki 14.00 val. Už sutarties vykdymą pirkėjo paskirtas atsakingas asmuo priimdamas prekes fiziškai įsitikina, ar tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Nustačius, kad tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, tiekėjui taikoma 100 (vieno šimto) Eur bauda.
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