14 priedas

Sienų ir grindų dangos aprašymas - specifikacija

Dangos dizainas bei piešinys turi atitikti dangą, esančią naujai suremontuotuose viešojoje įstaigoje Vilniaus rajono poliklinikos 2a. KDS patalpose. Pavyzdys yra žemiau.

PVC dangos pavyzdys.

Dangos techninė specifikacija

| Atsparumo klasė |  | EN ISO 10874 arba lygiavertis |  | ≥ 23 - 34 – 43 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendras storis |  | EN ISO 24346 arba lygiavertis |  | ≥ 2,00 mm |
| Dėvimasis sluoksnis |  | EN ISO 24340 arba lygiavertis |  | ≥ 0,70 mm |
| Paviršiaus PUR apsauga |  |  |  | HyperGuard+ arba lygiavertis |
| Bendras svoris/m2 |  | EN ISO 23997 arba lygiavertis |  | ≤ 3 g |
| Heterogeninė PVC |  | ISO 10582 arba lygiavertis |  |  |
| Atsparumas ugniai |  | EN 13501 arba lygiavertis |  | ≥ Bfl-S1 |
| Atsparumas slydimui |  | EN 13893 arba lygiavertis |  | ≥DS |
| Slydimo koeficientas |  | DIN 51130 arba lygiavertis |  | ≥R10 |
| Liekamasis įspaudas |  | EN ISO 24343-1 arba lygiavertis |  | ≤ 0,10 mm |
| Atsparumas baldų kojoms |  | EN ISO 16581 arba lygiavertis |  | Labai geras |
| Lenkimas |  | EN ISO 24344 arba lygiavertis |  | ≤10 mm |
| Elektros varža |  | EN ISO 10965 arba lygiavertis |  | Nuo 106 iki 109Ohm |
| Statinis elektros krūvis |  | EN 1815 arba lygiavertis |  | ≤ 2kV (antistatiška) |
| Matmenų stabilumas |  | EN ISO 23999 arba lygiavertis |  | ≤0,1% |
| Akustinė izoliacija |  | EN ISO 717-2 arba lygiavertis |  | Nuo 15 iki 20 dB |
| Atsparumas kėdėms su ratukais |  | EN ISO 4918 arba lygiavertis |  | Labai geras |
| Kėdžių ratukų tipas |  | EN 12529 arba lygiavertis |  | ≥Tipas W |
| Spalvos atsparumas blukimui |  | ISO 105B02 arba lygiavertis |  | ≥6 |
| Atsparumas chemikalams |  | EN ISO 26987 arba lygiavertis |  | ≥ 0-1 klasė |
| Siūlių suvirinimas |  |  |  | Karštuoju/ šaltuoju būdu |
| Garantija metais |  |  |  | ≥5 |

Darbų aprašymas

Patalpose išardoma sena PVC danga ir įrengiama nauja heterogeninė PVC, siūles sulydant. Grindys visur įrengiamos vienu lygiu. Pagal poreikį lyginamos grindys keliant iki 10 cm. Tose vietose kur išgriaunamos pertvaros, grindyse atsiradusiose ertmėse, įrengiamos g/b perdangų konstrukcijos armuojant.

Ant grindų iš tos pačios PVC dangos įrengiami plintusai iki 10 cm aukščio. Ties kriauklėmis ant sienų klijuojama ta pati danga nuo grindų iki 1,6 m aukščio ir iš šonų (plotis apie 1,6 m).

Koridoriuje ant sienų klijuojama 30cm pločio, 110 cm aukštyje PVC dangos juosta atlošui. Išoriniai kampai sujungiami plastikiniais kampukais (1x1 cm).

Grindyse užlyginami nelygumai, užtaisomos įdaužos ir skylės. Galutinis grindų dangos lygis toks pats kaip ir koridoriuose. Ties skirtingų dangų sujungimais (skirtumas iki 10 mm) montuojamas metalinis slenkstukas, klijuojant ir tvirtinant sraigtais.

Personalo patalpoje, WC grindyse ir ant dalies sienų montuojama teptinė hidroizoliacija su juostomis kampuose bei įrengiamas trapas. WC grindyse keičiami/įrengiami trapai - 3 vnt.