GEOTINKLO SPECIFIKACIJA

Geotinklo 40/40kN/m techniniai reikalavimai:

| Svarbiausios savybės | Bandymo metodas | Vertės (min/maks įvertinus paklaidas) |
| --- | --- | --- |
| Plotinis tankis | LST EN ISO 9864 | ≥ 215 g/m2 |
| Stipris tempiant išilgai skersai | LST EN ISO 10319 | ≥ 40 kN/m ≥ 40 kN/m |
| Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai išilgai skersai | LST EN ISO 10319 | ≤ 12 % ≤ 12 % |
| Būdingasis kiaurymės matmuo | --- | 7,47 mm ≤ akutės dydis ≤ 44,8 mm |
| Medžiagos žaliava | --- | Polipropilenas (PP) arba poliesteris (PET) |
| Ilgaamžiškumas | Pagal LST EN 13249 standarto B priedą | Atsparus mažiausiai 100 metų natūraliuose gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei grunto temperatūra <25˚C. |