Skelbiamos apklausos sąlygų priedas Nr. 2

POLIMERINĖS PVC PLĖVELĖS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | REIKALAVIMAS | PASTABA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Techniniai reikalavimai |  |
| 1.1. | Polimerinė PVC plėvelė, blizgiu paviršiumi, raudonos ir (arba) baltos spalvos (pagal pareikalavimą). |  |
| 1.2. | Vienoje pusėje silikonu dengtas 135 g/m2 popierius, kuris užtikrintų puikias atplėšimo nuo paviršiaus savybes. |  |
| 1.3. | Klijai turi būti tirpiklio pagrindu – ilgalaikiai poliakrilato klijai. |  |
| 1.4 | Matmenų stabilumas (FINAT TM 14): | Klijuojant prie plieno, skersinio susitraukimo neturi būti, išilginis maksimaliai 0,2 mm. |
| 1.5 | Atsparumas temperatūrai: | Klijuojant prie aliuminio, nuo -50°C iki +90°C be pakitimų. |
| 1.6 | Atsparumas ugniai (DIN 75200): | Klijuojant ant plieno – savaime gęstantis. |
| 1.7 | Lipnioji galia (FINAT TM 1): | Ne žemesnė kaip 18N/25 mm. |
| 1.8 | Tempimo stipris (DIN EN ISO 527): | Išilgai: ne mažiau kaip 19 MPa; Skersai: ne mažiau kaip 19 MPa. |
| 1.9 | Sandėliavimo terminas | 2 metai. |
| 1.10 | Klijavimo temperatūra | Ne žemesnė kaip 8°C |
| 1.11 | Plėvelės storis (be apsauginio popieriaus ir klijų) | ne mažiau kaip 70 mikronų. |
| 1.12 | Plėvelės plotis: | 100 mm (± 2 mm). |
| 1.13 | Plėvelės rulono ilgis: | 50 m |
| 2. | Kiti reikalavimai |  |
| 2.1 | Plėvelės eksploatavimo laikas esant vertikaliai ekspozicijai ne trumpesnis kaip 7 metai. |  |
| 2.2 | Plėvelė turi būti pristatyta į Brigados generolo Kazio Veverskio poligoną, Gulioniškės k. 1, Kazlų Rūdos sav. LT-69387 |  |