Pirkimo sąlygų

1 priedas

„TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA SPORTINĖMS PIRŠTINĖMS

# BENDRI REIKALAVIMAI

- Sportinės pirštinės (toliau - pirštinės) skirtos dėvėti kariams atliekant įvairias sportines užduotis.

- Pirštinės turi būti patogios, nevaržyti judesių, apsaugoti nuo nepalankių išorės veiksnių, užtikrinti komfortą, geras higienines sąlygas ir turi atitikti šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

- Techninėje specifikacijoje nurodytiems standartams turi būti taikoma jų aktuali galiojanti redakcija (kai standartas panaikinamas, taikomas jį keičiantis standartas).

- Pirštinių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos.

# TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Pirštinės – pirštuotos, be pamušalo, su pailginta riešo dalimi, gerai priglundančios ties riešu (parauktos plokščios elastinės juostos pagalba).

- Pirštinių spalva  – juoda, artima spalvos kodui 19-0303 TP pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą.

- Pirštinių bendras vaizdas pateiktas techninės specifikacijos priede. Esant poreikiui, sutarties vykdymo metu, prieš tvirtinant darbinį pavyzdį, pirštinių modelio konstrukciniai  sprendimai gali būti nežymiai patikslinti, jeigu tai neblogins jų savybių ir išvaizdos.

- Kariams reikalingų pirštinių dydžiai pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė

PIRŠTINIŲ DYDŽIAI

| DYDIS | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plaštakos apimtis (matuoti ties sąnariais, pirštų susijungimo su plaštaka vietoje), mm | 185-190 | 190-195 | 195-205 | 205-215 | 215-225 | 225-235 | 235-240 | 240-250 |
| Plaštakos ilgis, mm | 165-170 | 170-175 | 175-185 | 185-195 | 195-205 | 205-210 | 210-220 | 220-225 |

- Tiksli dydžių lentelė su nurodytais kiekiais pateikiama Tiekėjui, pasirašant sutartis.

- Esant būtinybei, gali būti pareikalauta pagaminti nestandartinių dydžių pirštinių, neviršijant 2% užsakyto kiekio.

- Pirštinių visų dydžių pagrindiniai matai (matavimo vietos) ir leistini nuokrypiai pateikti 
2 lentelėje. Matų lentelė derinama su konkurso laimėtoju pasirašius sutartį ir esant poreikiui gali būti patikslinta.

2 lentelė

PIRŠTINIŲ MATŲ LENTELĖ

| Dydis /Matmens pavadinimas | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Leistinas nukrypimas ± mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plaštakos plotis ½, (matuoti ties sąnariais, pirštų susijungimo su plaštaka vietoje), mm | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 4 |
| Pirštinės ilgis (matuoti išilgai nuo vidurinio piršto galo iki pirštinės angos), mm | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 5 |

- Pirštinių bazinis dydis – 9.

- Pirštinės ties riešu parauktos. Riešo srityje zigzaginiu peltakiu prisiūta 0,8 ± 0,1 cm pločio elastinė juosta. Elastinės juostos turi būti juodos spalvos, kokybiškos, neprarasti elastingumo visą gaminio eksploatavimo laiką.

- Bazinio dydžio riešo dalies ilgis turi būti  ≥ 6,5 cm (matuojant nuo paraukimo iki pirštinės angos krašto).

- Pirštinės pagamintos naudojant tris skirtingas medžiagas.

- Pirštinių viršus, nykščio išorinė dalis ir riešo apatinė dalis turi būti iš trisluoksnės medžiagos: viršutinis medžiagos sluoksnis – lygaus pynimo, vidurinis sluoksnis – membrana, apatinis sluoksnis (vidinis gaminio) – trikotažas.

- Trisluoksnė medžiaga turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo 
IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“ ir 3 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

3 lentelė

TRISLUOKSNĖS MEDŽIAGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % viršutinis sluoksnis vidurinis sluoksnis apatinis sluoksnis | 100% PES membrana 100% PU 90 3% PES 10 3% elastanas | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 275 + 20/-10 | LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Matmenų pokytis po skalbimo*, % metmenų kryptimi ataudų kryptimi | ne daugiau 3 ne daugiau 3 | LST EN ISO 5077 arba lygiavertis |
| 4. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 4.1. | skalbimui prie 40°C | > 4 | LST EN ISO 105-C06 A1S metodas arba lygiavertis |
| 4.2. | sausai trinčiai | > 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 4.3. | šlapiai trinčiai | > 4 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 5. | Atsparumas paviršiaus vilgymui, balai naujai medžiagai po 5 skalbimo ciklų* | > 4 > 3 | LST EN ISO 4920 arba lygiavertis |
| 6. | Atsparumas pumpuravimuisi ir pūkavimuisi (po 30 min), laipsnis | > 4 | LST EN 12945-1 arba lygiavertis |
| 7. | Atsparumas dilinimui, esant 9 kPa vardiniam slėgiui, sūkiai | > 20000 | LST EN ISO 12947-2 arba lygiavertis |
| 8. | Nutraukiamoji jėga, N metmenų kryptimi ataudų kryptimi | > 500 > 450 | LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis |
| 9. | Atsparumas plėšimui, N skersai metmenų skersai ataudų | > 45 > 45 | LST EN ISO 13937-2 arba lygiavertis |
| 10. | Spalvų skirtumas**, Δ ECMC | 1,2 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

Pastabos:

* Skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį: skalbimo – 4N, džiovinimo – F.

** 10 rodiklis taikomas sutarties vykdymo metu, nustatant nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

- Pirštinių tarpupirščių detalė – iš plonesnio sintetinio trikotažo, atitinkančio minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“ ir 4 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

4 lentelė

TRIKOTAŽO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | 100% Poliamidas | nurodyti |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 270 +20/-10 | LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. | Medžiagos storis, mm | 0,67 + 0,02 | LST EN ISO 5084 arba lygiavertis |
| 4. | Nutraukiamoji jėga, N išilgine kryptimi skersine kryptimi | > 850 > 600 | LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis |
| 5. | Spalvų skirtumas*, Δ ECMC | 1,2 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

Pastaba:

* 5 rodiklis taikomas sutarties vykdymo metu, nustatant nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

- Pirštinių apatinė dalis (delnas su užsiūta sustiprinančia detale bei nykščio apatinė 
dalis) – iš dirbtinės odos su nežymiu pūku (panašios į zomšą, verstą odą ar moleskiną), atitinkančios 5 lentelėje pateiktas technines charakteristikas.

5 lentelė

DIRBTINĖS ODOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | 50 % 5% PU 50 % 5% poliamidas | nurodyti |
| 2. | Storis, mm | 0,6 – 0,65 | LST EN ISO 2589 arba lygiavertis; |
| 3. | Elastingumas, % | ≥ 60 | LST EN ISO 3376-2 arba lygiavertis |
| 4. | Atsparumas trūkimui, N | ≥120 | LST EN ISO 3376-2 arba lygiavertis |
| 5. | Atsparumas dilinimui, lygis | ≥ 2 | LST EN 388 arba lygiavertis |
| 6. | Atsparumas plėšimui, lygis | ≥ 3 | LST EN 388 arba lygiavertis |
| 7. | Nusidažymo atsparumas, balai |  |  |
| 7.1. | sausai trinčiai (po 50 ciklų) | ≥ 3 | LST EN ISO 11640 arba lygiavertis |
| 7.2. | šlapiai trinčiai (po 20 ciklų) | ≥ 2 | LST EN ISO 11640 arba lygiavertis |
| 8. | Spalvų skirtumas, Δ ECMC | 1,2 | LST EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

Pastaba: 8 rodiklis taikomas sutarties vykdymo metu, nustatant nukrypimą nuo suderinto darbinio pavyzdžio.

- Visos pirštinėse naudojamos medžiagos turi būti minkštos, pagamintos kokybiškai, be tekstilinių defektų, iš kokybiškų verpalų, su pritaikyta reikiama apdaila. Medžiagų gamybai siūlai/verpalai (jų kokybė, rūšis, storis) turi būti parenkami taip, kad kuo geriau užtikrintų funkcines gaminio savybes ir techninius reikalavimus medžiagai. Medžiaga turi būti vienodo storio ir tankio visame plote, be praretėjimų ar sutankėjimų, be kilpų, nutrūkusių siūlų, mazgų, skylučių, nubėgusių akių. Spalva (dažymas) turi būti vienoda visame gaminio plote.

- Gaminių technologinis apdirbimas ir siūlių kokybė turi atitikti bendrus šios kategorijos/rūšies gaminių kokybės reikalavimus, keliamus gaminių technologiniam apdirbimui, siūlėms ir medžiagoms. Visos gamybai panaudotos medžiagos ir priedai turi būti be defektų, kokybiški, tinkamai atlikti funkciją visą gaminio naudojimo/dėvėjimo laiką. Siūlėse negali būti nutrūkusių siūlų, nesusiūtų tarpų, sudūrimų, dygsnių praleidimų, paraukimų, ištempimų, nuokarpų, skersinių ar išilginių klosčių. Siūlės turi būti tiesios ir netrūkinėti timptelėjus. Gaminio kraštai neturi skersuoti. Sujungiamos medžiagos turi būti nepažeistos, be prakirtimų. Gaminiai turi būti be tekstilinių ar technologinio apdirbimo defektų, gerai išvalyti, be dėmių ar paliktų pagalbinių žymių, be siūlgalių. Visų gamyboje naudojamų medžiagų, siūlų, priedų spalva derinama prie viršaus (trisluoksnės) medžiagos spalvos.

- Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba lygiaverčiai, ne blogesnės kokybės ir savybių, neblunkantys. Siūlų spalva turi derėti prie viršaus medžiagos spalvos. Siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės ar peltakio stiprumą ir kokybę, reikiamą siūlės tvirtumą, tamprumą, stabilumą visą gaminio eksploatacijos laikotarpį.

- Visi pirštinių siūlių kraštai turi būti tvarkingi ir apdirbti taip, kad neirtų, nebrigztų visą gaminio eksploatacijos laikotarpį. Visų siūlių ir peltakių galai turi būti tvarkingai, patikimai (tinkamai) užtvirtinti, turi neirti visą gaminio eksploatacijos laikotarpį.

- Viršutinis pirštinių kraštas palenktas 1,1 cm ± 0,1 cm ir nupeltakiuotas 0,7 cm ± 0,1 cm pločio peltakiu. Kiti užleidimai siūlėms ir dygsnių tankiai turi būti parinkti tokie, kad užtikrintų reikiamą gaminio siūlių tvirtumą ir kokybę visą gaminio eksploatacijos laikotarpį.

- Pirštinės turi būti simetriškos, porinės detalės turi būti vienodos, simetriškos abi poros pirštinės turi būti vienodos (storis, spalva, matai). Visos detalės kerpamos pagal išilginę, detalės neturi skersuoti. Neleidžiami atspalviai tarp tos pačios poros pirštinių (ar pirštinės detalių, kirptų iš tos pačios rūšies medžiagos).

# DARBINIŲ PAVYZDŽIŲ TVIRTINIMAS

- Sudarius sutartį, derinami ir tvirtinami darbiniai pavyzdžiai, kurie yra pagrindas priimant gaminius. Darbinio pavyzdžio tvirtinimui tiekėjas pristato:

  - dvi poras bazinio dydžio pirštinių;

  - matų lentelę;

  - dokumentus (laboratorinių bandymų protokolus, medžiagų gamintojų techninius aprašymus ir kt.), patvirtinančius gaminio gamyboje naudojamų medžiagų atitikimą techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams;

  - naudojimo-priežiūros instrukcija lietuvių kalba, kurioje būtų nurodytos rekomendacijos dėl teisingo gaminio naudojimo, priežiūros ir saugojimo, priežiūros ženklų (esančių ant tekstilinės etiketės) paaiškinimas ir kuri, ją patvirtinus, turi būti pridėta prie kiekvieno gaminio. Instrukcija gali būti pritvirtinta prie gaminio arba pateikta QR kodu ženklinimo juostelėje (arba atskiroje juostelėje, pritvirtintoje prie gaminio).

- Pateikiami tvirtinimui darbiniai pavyzdžiai turi atitikti reikalavimus, nurodytus techninėje specifikacijoje, turi būti kokybiškai pagaminti: be technologinio apdirbimo ar panaudotų medžiagų defektų, su teisingais matais, pilnai išvalyti, teisingai paženklinti.

- Masinę gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinį pavyzdį.

# ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS

- Gaminių ženklinimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr.170 „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“ (su pakeitimais)  ir šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus;

- Kiekvienos pirštinės vidinėje pusėje riešo srityje, iš delno pusės turi būti įsiūta gaminio ženklinimo tekstilinė etiketė (vieta derinama darbinio pavyzdžio derinimo metu). Etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją. Tekstilinės etiketės turi būti pagamintos iš medžiagos, kuri būtų ne mažiau atspari skalbimui kaip gaminys. Etiketės kraštai turi būti neaštrūs, neirti.

- Ženklinimo tekstilinėje etiketėje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- pluoštinė sudėtis;

- dydis ( skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu);

- sutarties numeris ir data;

- prekės partijos, siuntos indeksai;

- pagaminimo data (metai, mėnuo);

- priežiūros ženklų simboliai (pagal LST EN ISO 3758 arba lygiavertį).

- Gaminiai (kiekviena pora pirštinių) ženklinama etikete, kurioje nurodoma:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- gaminio pavadinimas;

- dydis (skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu);

- sutarties numeris ir data;

- prekės partijos ir siuntos  indeksai;

- pagaminimo data (metai, mėnuo);

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Gaminio ženklinimo etiketė turi būti patikimai pritvirtinta, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

- Pirštinės pakuojamos į tvirtas kartotines dėžes, ne daugiau kaip 100 porų į vieną dėžę (arba kitais suderintais kiekiais). Į vieną dėžę pakuojami to paties dydžio gaminiai. Dėžės su gaminiais svoris neturi viršyti 10 kg. Dėžės turi būti atsparios ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams.

- Bendroji pakuotė (dėžės etiketė) turi turėti rekvizitus:

- tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

- gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

- importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

- gaminio pavadinimas (paryškintu ir padidintu šriftu);

- dydis (skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu);

- sutarties numeris ir data;

- prekės partijos ir siuntos  indeksai;

- kiekis (porų skaičius) (skaičiai paryškintu ir padidintu šriftu);

- pagaminimo data (metai, mėnuo);

- Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

- Gaminio pakuotės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 2 priedo 
II skyriuje „Pakuotės“.

# GAMINIŲ PRIĖMIMAS

- Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis arba pagal sutartyje nustatytas sąlygas. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama prekės atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050-1 (ISO/IEC 17050-1) standarto formą A.2 arba lygiavertį ir dokumentai, įrodantys gaminių atitikimą techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.

- Pirkėjas iš pasirinktos prekių partijos pagal sutarties sąlygas tikrina prekių kokybę bei gali atlikti jų laboratorinius bandymus. Tuo atveju, kai gauti rezultatai neatitinka techninių reikalavimų, brokuojama visa tuo metu pristatyta prekių partija.

Aprangos ir kario sistemų skyriaus medžiagų vyr.

vadybininkas					                                                 mjr. Marius Matukas

Techninės specifikacijos

priedas

SPORTINĖS PIRŠTINĖS