# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.1. Pirkimo objektas – vinilinė grindų danga – plytelės (pagal 1 priedą „Grindų planas patalpose: 1-283, 1-310; Nr. SA.B-01“)

1.2. Prekių kiekis – 454,92 m2:

- pagrindinė spalva - POLYFLOR / EXPONA / spalva 9135 (wet cement) arba lygiavertė – 303,28 m2

- papildoma spalva - POLYFLOR / EXPONA / spalva 9134 (frosted cement) arba lygiavertė – 151,64 m2

1.3. Prekių pristatymo vieta – Smėlynės g. 25, Panevėžys.

1.4. Techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Prekės parametras | Standartas | Reikalaujama parametro charakteristika (pagal nurodytą standartą arba lygiavertį) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dydis | x | 609,6 mm x 1219,2 mm (± 0,1 mm) |
| 2 | Storis | ISO 24346 (EN 428) arba lygiavertis | 3,00 mm (± 0,05 mm) |
| 3 | Dėvimasis sluoksnis | ISO 24340 (EN 429) arba lygiavertis | Ne mažiau 0,70 mm |
| 4 | Bendras svoris | ISO 23997 (EN 430) arba lygiavertis | Ne mažiau 5100 g/m2 |
| 5 | Dėvėjimo klasė | ISO 10874 (EN 685) arba lygiavertis | Ne žemesnė 43 |
| 6 | Atsparumas slydimui | DIN51130 / DIN EN 16165 Ann.B arba lygiavertis | Ne mažesnis kaip R10 |
| 7 | Atsparumas trinčiai | EN 649 arba lygiavertis | Ne žemesnė T grupė |
| 8 | Atsparumas ugniai | EN 13501-1 arba lygiavertis | Ne žemesnė Bfl-S1 klasė |
| 9 | Statinis elektrinis polinkis | EN 1815 arba lygiavertis | ≤ 2,0 kV antistatinė |
| 10 | Liekamasis įspaudas | ISO 24343-1 arba lygiavertis | < 0,05 mm |
| 11 | Matmenų stabilumas | ISO 23999 (EN 434) arba lygiavertis | ≤ 0,10 % |
| 12 | Atsparumas chemikalams | ISO 26987 9EN 423) arba lygiavertis | Ne prastesnis nei geras |

Pastaba. Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais.

Pastaba. Tiekėjas, kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo Prekių aprašymą ar lygiavertį dokumentą (-us), patikimai įrodančius, kad siūloma Prekė atitinka visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

Pristatymo terminas – 2 mėn. nuo sutarties sudarymo.

Aplinkosauginiai reikalavimai

Perkamai Prekei taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“) patvirtinti aplinkos apsaugos kriterijai, nurodyti Įsakymo II skyriaus 4.4.4.5 punkte: prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.