# PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Siunčiama per CVP IS

2025-04-02

Nr. IS – 1600 (26.3)

DĖL SUPAPRASTINTO PIRKIMO „DVIRAČIŲ TAKO NUO J. JANONIO G. LINK BERČIŪNŲ GYVENVIETĖS ĮRENGIMO RANGOS DARBAI“, VYKDOMO ATVIRO KONKURSO BŪDU, PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Viešųjų pirkimų komisija, atsakydama į pirkimo dalyvio paklausimą dėl supaprastinto pirkimo „Dviračių tako nuo J. Janonio g. link Berčiūnų gyvenvietės įrengimo rangos darbai“, vykdomo atviro konkurso būdu, sąlygų, paaiškina:

1 Klausimas.

Esama situacija: Projekto, susisiekimo dalies, II Bendri žemės darbai skyriuje pateiktos geotinklo 30/30 kN/m techninės specifikacijos, kuriose nurodoma, kad medžiagos žaliava turi būti polipropilenas (PP).

Klausimas: Prašome patvirtinti, kad rangovas gali vertintis ir ne prastesnių savybių geotinklus, kurių medžiagos žaliava poliesteris (PET).

Atsakymas. Informuojame, kad tiekėjas turi vadovautis techninio projekto techninėmis specifikacijomis ir vertintis medžiagas atitinkančias techninių specifikacijų parametrus. Galima naudoti žaliavas, kurių savybės atitinka nurodytas projekto techninėse specifikacijose.

2 Klausimas.

Esama situacija: Projekto, susisiekimo dalies, darbų kiekių žiniaraščio 36 punkte pateikti geotekstilės sluoksnio įrengimo darbų kiekiai, tačiau techninių specifikacijų skyriuje nepateikti reikalavimai šiai medžiagai. Nepateikus reikalavimų, gali būti panaudoti netinkami, projektinės funkcijos neatliekantys gaminiai.

Klausimas: Prašome patvirtinti, kad išilginio drenažo įrengimo darbams Rangovas galės naudoti geotekstilę, kurios reikalavimai pateikti MTR 2.02.01:2006 7 lentelėje.

| Techniniai parametrai, privalomi vadovaujantis standartu EN 13252 |  |  |  | Geotekstilės tipas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Charasteristika | Metodas | Matavimo vienetas | Austinė | Neaustinė kamšytinė/ neaustinė - termiškai surišta |
|  | Atsparumas tempimui | EN ISO 10319 | kN/m | MD≥ 1,0 CMD≥1,0 | MD ≥ 2,5 CMD≥1,7 |
|  | Pailgėjimas | EN ISO 10319 | % | MD ≤90 / CMD ≤ 90 | MD ≤ 120/ CMD ≤ 120 |
|  | Atsparumas statiniam pradūrimui (CBR test) | EN ISO 12236 | kN | ≥ 0,4 | ≥ 0,4 |
|  | Atsparumas dinaminiam prakirtimui (Cone drop test) | EN ISO 13433 | mm | ≤ 25 | ≤ 25 |
|  | Būdingas kiaurymės matmuo O90 | EN ISO 12956 | µm | 45 -200 | 45 -200 |
|  | Laidumas vandeniui plokštumai statmena kryptimi | EN ISO 11058 | l/(m 2s) | > 40 | > 40 |
|  | Ilgaamžiškumas | EN ISO 13252 (priedas B) | metai | > 50 | > 50“ |

Atsakymas. Pateikiame geotekstilės naudojamos drenažo sistemoje technines specifikacijas.

| Funkcijos Savybės | Atskyrimas ir filtravimas (minimalios/maksimalios reikšmės) |
| --- | --- |
| Žaliava | PP |
| Plotinis svoris | ≥ 150 g/m2 |
| Atsparumas statiniam pradūrimui | ≥ 2,0 kN |
| Stipris tempiant abiem kryptimis | Fk,5% ≥ 11,0 kN/m |
| Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai abiem kryptimis | ≥ 45 % |
| Atsparumas dinaminiam prakirtimui | ≤ 20 mm |
| Charakteringasis kiaurymės matmuo O90 | 0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,13 mm |
| Pralaidumas vandeniui statmena plokštumai kryptimi | ≥ 60 l/m2s |
| Atmosferos poveikio atsparumas | Užpilti gruntu per mėnesį nuo įrengimo |
| Ilgaamžiškumas | Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei grunto temperatūra <25˚C. |
| Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD) | Privalomas |

3 Klausimas.

Esama situacija: Projekto, susisiekimo dalies, darbų kiekių žiniaraščio 40 punkte pateikti HDPE geotekstilės, atsparios augalų šaknų praaugimui įrengimo darbų kiekiai, tačiau techninių specifikacijų skyriuje nepateikti reikalavimai šiai medžiagai. Nepateikus reikalavimų, gali būti panaudoti netinkami, projektinės funkcijos neatliekantys gaminiai.

Klausimas: Prašome patikslinti HDPE geotekstilės, atsparios augalų šaknų praaugimui techninę specifikaciją.

Atsakymas. Pateikiame HDPE geomembranos atsparios šaknų praaugimui technines specifikacijas.

| Funkcijos Savybės | Polimerinė geosintetinė užtvara (minimalios/maksimalios reikšmės) |
| --- | --- |
| Žaliava (be antrinio panaudojimo žaliavų) | HDPE |
| Tankis | ≥ 0,940 g/cm3 |
| Storis (leidžiama storio variacija į mažesnę pusę yra 5%) | ≥ 1,5 mm |
| Pralaidumas skysčiams | ≤ 1∙10-6 m3/m2/d |
| Atsparumas statiniam pradūrimui | ≥ 3,15 kN |
| Stipris tempiant abiem kryptimis | Fk,5% ≥ 25 N/mm2 |
| Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai | ≥ 600 % |
| Oksidacijos atsparumas | ≥ 100 min |
| Atmosferos poveikio atsparumas | Neuždengtos geomembranos maksimalus tarnavimo laikas 25 metai. |
| Ilgaamžiškumas | Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25 metai, natūraliuose gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei grunto temperatūra <25˚C. |
| Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD) | Privalomas |

Patikslinta informacija paskelbta CVP IS sistemoje.

Skyriaus vedėjo pavaduotoja,

pavaduojanti Skyriaus vedėją						Ieva Adomėnienė

Originalas nebus siunčiamas

Ieva Adomėnienė, tel. +370 45 501 338, el. p. ieva.adomeniene@panevezys.lt