TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PREKIŲ PIRKIMAS)

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS
1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1.1. Perkančioji organizacija – akcinė bendrovė „Regitra“.
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija (toliau – Pirkėjas) sudaro Sutartį. 
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Darbo rūbai - polo tipo marškinėliai (toliau – Prekės).
2.2. BVPŽ KODAS: 18333000
3. KIEKIS (APIMTIS)
3.1. Prekių pavadinimai ir kiekiai:,
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vienetas
	Maksimalus kiekis sutarties vykdymo laikotarpiu

	1. 
	Polo tipo marškinėliai trumpomis rankovėmis vyrams arba universalus variantas (toliau gali būti marškinėliai)
	vnt.
	pagal poreikį

	2. 
	Polo tipo marškinėliai trumpomis rankovėmis moterims arba universalus variantas (toliau gali būti marškinėliai)
	vnt.
	pagal poreikį

	3. 
	Polo tipo marškinėliai ilgomis rankovėmis vyrams arba universalus variantas (toliau gali būti marškinėliai)
	vnt.
	pagal poreikį

	4. 
	Polo tipo marškinėliai ilgomis rankovėmis moterims arba universalus variantas (toliau gali būti marškinėliai)
	vnt.
	pagal poreikį



Pirkimo objektas bus perkamas pagal poreikį sutarties vykdymo laikotarpiu, mokant pagal sutartyje nurodytus įkainius bei neviršijant maksimalios Sutarties kainos – 78 000 Eur be PVM. 
Perkančioji organizacija įsipareigoja pirmu užsakymu užsakyti Prekių ne mažiau kaip už 15% nurodytos maksimalios Sutarties kainos, o per visą Sutarties vykdymo laikotarpį – ne mažiau kaip 50% maksimalios Sutarties kainos.
Į Prekių įkainius ir pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos Tiekėjo Prekių ir, jei reikia, jų įsigijimo išlaidos, logotipo užsiuvimo, Prekių pakavimo, sandėliavimo, pakrovimo, pristatymo ir iškrovimo, ir kitos su Prekių tiekimu susijusios išlaidos, visi kiti galimi nurodyti ir nenurodyti tiekėjo kaštai ir visa galima tiekėjo rizika, susijusi su rinkos kainų svyravimais, ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios ir išlaidas sąskaitoms teikti, ir viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties vykdymui.

4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
4.1 Dizaino tinkamumas: 
4.1.1 Bendri visų modelių dizaino reikalavimai: 
4.1.1.1 polo marškinėliai yra  regular/ classic fit  (ang.) tipo (t. y., ne aptempti);
4.1.1.2 apykaklės forma yra tradicinė su dviem simetriškais kampais, kurie gali būti tiesūs ar šiek tiek apvalūs;
4.1.1.3 standartinis polo marškinėlių susegimas dviem ar trimis sagomis; 
4.1.1.4 apykaklė ir rankogaliai yra pagaminti iš tankesnio audinio, kuris suteikia tvirtumo;
4.1.1.5 marškinėliai neturi dekoratyvinių detalių, pavyzdžiui, išsiuvinėtų emblemų, siuvinėtų motyvų ar raštų, spaudinių, dekoratyvinių juostelių ir pan. (išskyrus 4.1.5 p. numatytą logotipą);  
4.1.1.6 marškinėliai yra be kišenių;
4.1.1.7 pagal asmens ūgį tinkamo dydžio polo tipo marškinėlių ilgis turi siekti maždaug pusė sėdmenų, t. y. maždaug 15-20 cm. žemiau juosmens linijos.

4.1.2 mezgimo būdas – pikė (pique) arba lygiavertis. 

4.1.3 Prekių spalva: 
4.1.3.1 marškinėliai pagaminti iš vienos spalvos audinio;
4.1.3.2 apykaklė yra tos pačios spalvos kaip ir marškinėliai; 
4.1.3.3 sagos dera prie audinio spalvos; 
4.1.3.4 kiekvieno vyriško ir kiekvieno moteriško (arba universalaus) modelio trumpomis rankovėmis yra pateikiama trejų spalvų:
4.1.3.4.1 vieno varianto spalva šviesiai mėlyna (Pantone 304 C arba lygiavertė);
4.1.3.4.2 antro varianto spalva tamsiai mėlyna (Pantone 19-4024 TPG, arba Pantone 19-3921 TCX Navy Peony arba lygiavertės);
4.1.3.4.3 trečio varianto spalva tamsiai mėlyna (Pantone 534 C arba lygiavertė).
4.1.3.5 vyriško ir moteriško (arba universalaus) modelio ilgomis rankovėmis yra pateikiama tamsiai mėlynos spalvos (Pantone 19-4024 TPG, arba Pantone 19-3921 TCX Navy Peony,  arba Pantone 534 C, arba lygiaverčių spalvų).
4.1.3.5.1.1 Tiekėjas privalo pasirinkti vieną kiekvieno varianto (kaip nurodyta punktuose 4.1.3.4 ir 4.1.3.5) spalvą iš pateiktos paletės ir nurodyti ją savo pasiūlyme; 
4.1.3.5.1.2 spalva turi būti vienoda viso sutarties vykdymo laikotarpiu.
4.1.3.5.2 Perkančioji organizacija pasilieka teisę pasirinkti, kurių modelių, kokias spalvas ir kokiais kiekiais įsigyti Sutarties vykdymo metu, taip pat neįsigyti tam tikrų modelio spalvų, jei to neprireiks.  

4.1.4. Konstrukcijos siūlės ir apdaila:
4.1.4.1. siūlės turi būti tiksliai priderintos prie marškinėlių konstrukcijos, tiesios, lygios (be mazgų ar pertrūkių);
4.1.4.2. siūlės tiesios, be išsikišusių siūlų;
4.1.4.3. siūlių galai turi būti užtvirtinti, siūlės - neirstančios;
4.1.4.4. siūlų spalva suderinta su marškinėlių spalva.  

4.1.5. Logotipas:
4.1.5.1. tipas – siuvinėjimas; 
4.1.5.2. ant vienų marškinėlių 1 vnt.; 
4.1.5.3. logotipas pritvirtintas marškinėlių krūtinės zonoje, kairėje pusėje (tiksli siuvimo vieta ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo datos vieną kartą suderinama su Perkančiosios organizacijos už Sutarties administravimą atsakingu darbuotoju, suderintas variantas patvirtinamas el. paštu ir Tiekėjas užtikrina, kad suderinto varianto būtų laikomasi visą sutarties vykdymo laikotarpį);
4.1.5.4. siuvimo siūlų spalva deranti prie marškinėlių spalvos (ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo datos vieną kartą suderinama su Perkančiosios organizacijos už Sutarties administravimą atsakingu darbuotoju, suderintas variantas patvirtinamas el. paštu ir Tiekėjas užtikrina, kad suderinto varianto būtų laikomasi visą sutarties vykdymo laikotarpį);
4.1.5.5. logotipas yra tolygiai išsiuvinėtas, nėra audinio tempimo ir (ar) raukšlių;
4.1.5.6. logotipas turi būti užsiūtas tiksliai, be jokių nuokrypių ar kreivumo.
Logotipo pavyzdys:
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4.2. Gaminių ženklinimas:
4.2.1. Prekės vidinėje pusėje yra įsiūta juostelė, pateikianti informaciją apie Prekės sudėtį su rekomenduojamais priežiūros simboliais  pagal LST EN ISO 3758 arba lygiavertį standartą.  
4.2.2. Ženklinamas yra kiekvienas gaminys.
4.2.3. Kiekviena Prekė turi būti supakuota atskirai, naudojant naują pakuotę. 


	TECHNINĖS GAMINIO CHARAKTERISTIKOS IR KITI REIKALAVIMAI 

	Eil.
Nr.
	Rodiklio pavadinimas


	Reikalaujamos reikšmės

	Tiekėjo siūlomos konkrečios reikšmės
(pildo tiekėjas)
	Siūlomas Prekių audinių techninių charakteristikų atitikimą įrodantys dokumentai (pildo tiekėjas)

	1.
	Žaliavos sudėtis*
Pluoštinė sudėtis gali būti nustatyta bet kuriuo įteisintu būdu.
	 100 % organinė medvilnė arba 95 % organinė medvilnė 5 % elastano


	
	

	2.
	Paviršiaus tankis**
LST EN 12127 arba lygiavertis
	220 - 240 g/m2

	
	

	3.
	Cheminių medžiagų ribojimai***
	Turi atitikti tarptautinius tekstilės standartus GOTS (ang. Global Organic Textile Standard), OEKO-TEX STANDARD 100, EU Ecolabel, Bluesign ar lygiaverčių standartų reikalavimus.  
	
	

	4.
	Modelių spalvos 

	4.1
	Vyriško ir moteriško (arba universalaus varianto) trumpomis rankovėmis modelių spalvos variantas: šviesiai mėlyna 
	Pantone 304 C arba spalva artima jai
	
	-

	4.2
	Vyriško ir moteriško (arba universalaus) trumpomis rankovėmis modelių spalvos variantas: tamsiai mėlyna
	Pantone 19-4024 TPG, Pantone 19-3921 TCX 
Navy Peony arba spalva artima joms

	
	-

	4.3
	Vyriško ir moteriško (arba universalaus) trumpomis rankovėmis modelių spalvos variantas: tamsiai mėlynas
	Pantone 534 C arba artima jai
	
	-

	4.4
	Vyriško ir moteriško (arba universalaus) ilgomis rankovėmis modelių spalvos variantas: tamsiai mėlynas
	Pantone 19-4024 TPG, arba Pantone 19-3921 TCX Navy Peony,  arba Pantone 534 C, arba artima joms 
	
	-



4.3. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti:
4.3.1. *tarptautiniu mastu pripažintą organinės medvilnės kilmę patvirtinantį sertifikatą;
4.3.2. **gaminio tankio atitiktį patvirtinantį dokumentą (vieną iš šių): gamintojo išduota deklaracija, jei joje aiškiai nurodytas medžiagos ar Prekės tankis, nepriklausomos laboratorijos tyrimų sertifikatas,  akredituotos laboratorijos bandymų ataskaita ar protokolas, Prekės medžiagos gamintojo techninė specifikacija, jei joje pateikta tankio reikšmė su aiškiu pagrindimu, paskelbtos (notifikuotos) institucijos sertifikatas, jei jame įvardintas medžiagos tankis kaip vertinimo dalis. 

4.2 
4.3 
4.4 Prekės tiekiamos standartinių dydžių:
4.4.1  Standartiniai dydžiai atitinka EU moteriškų dydžių paletę nuo XS iki 4 XL dydžio ir vyriškų – nuo XS  iki 4 XL dydžio. 

5 GARANTIJOS TERMINAS	
5.1 Garantinis terminas nurodytas Sutarties Bendrosiose sąlygose.

6 APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI	
6.1. Pirminė ir antrinė pakuotė:
6.1.1.  Jeigu Prekės supakuojamos pirminę ir antrinę pakuotę, jos turi būti perdirbamojoje pakuotėje pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniška) pakuotė, pagaminta iš vienos rūšies medžiagos (medžiagų sąrašas nurodytas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo).

	Eil. Nr.
	Pakuotės medžiaga
	Ženklinimas

	1.
	Stiklas
	GL (arba GL nuo 70 iki 79)

	2.
	Metalas
	FE (arba FE 40),
ALU (arba ALU 41)
Nuo 42 iki 49

	3.
	Popierius ar kartonas
	PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)

	4.
	Medis ar kamštinė medžiaga
	FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)

	5.
	Medvilnė ar džiutas
	TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)

	6.
	Polietilentereftalatas
	PET arba PET 1

	7.
	Aukšto tankumo polietilenas
	HDPE (arba HDPE 2)

	8.
	Polivinilchloridas
	PVC (arba PVC 3)

	9.
	Žemo tankumo polietilenas
	LDPE (arba LDPE 4)

	10.
	Polipropilenas
	PP (arba PP 5)

	11.
	Polistirenas
	PS (arba PS 6)



6.1.1 Antrinės pakuotės aplinkosauginių reikalavimų užtikrinimą įrodančių dokumentų pateikimo tvarka
6.1.1.1 Tiekėjas patiekdamas Prekes Perkančiajai organizacijai, kai naudojama antrinė pakuotė, pateikia : tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. 

6.1.1.2 Antrinės pakuotės aplinkosauginius reikalavimus patvirtinantys dokumentai privalomai pateikiami Tiekėjui Prekes patiekiant pirmą kartą, kitus kartus – tik esant pakeitimams. 
6 Nustačius, kad Tiekėjas nesilaiko pakuotei nustatytų reikalavimų, už Prekių priėmimą atsakingas Perkančiosios organizacijos įgaliotas padalinio darbuotojas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti. 
6.1 
6.2 Prekės yra pagamintos iš žmogaus sveikatai ir aplinkai nekenksmingų medžiagų, atitinka cheminių medžiagų ribojimo reikalavimus ir yra sertifikuotos pagal vieną iš tarptautinių standartų, kaip GOTS (ang. Global Organic Textile Standard), OEKO-TEX STANDARD 100, EU Ecolabel, Bluesign arba kitą lygiavertį tarptautinį tekstilės ekologijos ir saugumo standartą.
6.2.2 Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti ***dokumentą, patvirtinantį, kad siūlomos Prekės yra pagamintos iš žmogaus sveikatai ir aplinkai nekenksmingų medžiagų, atitinka cheminių medžiagų ribojimo reikalavimus ir yra sertifikuotos pagal vieną iš tarptautinių standartų, kaip GOTS (ang. Global Organic Textile Standard), OEKO-TEX STANDARD 100, EU Ecolabel, Bluesign arba kitą lygiavertį tarptautinį tekstilės ekologijos ir saugumo standartą; 
6.2.2.3 Tiekėjas pateikdamas kitą nei nurodytą sertifikatą, turi pateikti dokumentus, pagrindžiančius jo lygiavertiškumą nurodytiems standartams. 


6. ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI
6.2. Netaikomi.

7. NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI
7.2. Netaikomi.

II DALIS. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS
 SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA
8.1. Perkančiosios organizacijos užsakytos Prekės turės būti pristatomos keliais žemiau pateiktais adresais, kurie bus nurodyti Tiekėjui Pirkėjo užsakyme: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
8.1. 
8.1.1. Liepkalnio g. 97A, Vilnius;
8.1.2. Lentvario g. 7, Vilnius;
8.1.3. Raudondvario pl. 234B, Kaunas;
8.1.4. Šiaurės pr. 25, Klaipėda;
8.1.5. Pramonės g. 26/Serbentų g. 220, Šiauliai;
8.1.6. Pramonės g. 12, Panevėžys.

9.  SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI IR TVARKA 
9.1. Bendra Prekių tiekimo trukmė – iki bus nupirkta Prekių už 78 000,00 Eur be PVM, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Prekės sutarties vykdymo laikotarpiu perkamos pagal atskirus Perkančiosios organizacijos užsakymus, teikiamus šiame techninės specifikacijos skyriuje ir sutartyje nustatyta tvarka. 
9.2. Pirminis matavimas.
9.2.1. Ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos, Tiekėjas turi pateikti visų modelių standartinių dydžių, po vieną variantą matavimui Techninės specifikacijoje 8.1.1 punkte nurodytu adresu.  
9.2.2. Matavimui skirti modeliai gali būti kitos spalvos, nei numatyta Techninėje specifikacijoje, ir be logotipo. 
9.2.3. Prekes pasimatavimui užsako Perkančiosios organizacijos už Sutarties administravimą atsakingas darbuotojas. 
9.2.4. Tiekėjas Prekes pristato Perkančiosios organizacijos įgaliotą padalinio darbuotoją, įspėjęs prieš 2 (dvi) darbo dienas telefonu ir el. paštu.  
9.2.5. Tiekėjas Prekes pristato Perkančiosios organizacijos darbo metu Techninės specifikacijos 9.1 punkte nurodytais adresais; Perkančiosios organizacijos padalinių darbo laikai yra skelbiami Perkančiosios organizacijos interneto svetainėje: www.regitra.lt.
9.2.6. Prekės turi būti suneštos į patalpas. 
9.2.7. Perkančioji organizacija įsipareigoja užtikrinti, kad darbuotojai pasimatuos Prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
9.1. 
9.2. 
9.2.1. 
9.2.2. 
9.2.3. 
9.2.4. 
9.2.5. 
9.2.6. 
9.2.7. 
9.2.8. Visi matavimui skirti modeliai yra grąžinami Tiekėjui ir negali būti naudojami kaip nauja Prekė.  
9.2.8.1. Už Prekių grąžinimą atsakingas Perkančiosios organizacijos įgaliotas padalinio darbuotojas. 
9.2.9. Perduodant Prekes į Perkančiosios organizacijos sandėlį pasimatavimui ir jas grąžinant Tiekėjui pasirašomas Prekių perdavimo – priėmimo aktas pagal kiekį. Prekių atitikimą pagal kiekį ir kokybę oficialiu būdu patvirtina abi šalys: Tiekėjas ir Perkančioji organizacija, arba jų įgalioti asmenys, pasirašydami Prekių priėmimo – perdavimo aktą. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
9.1. 
9.2. 
9.3. Logotipo etaloninio pavyzdžio patvirtinimas. 
9.3.1. prieš pirmojo užsakymo logotipo siuvinėjimą, bet ne vėliau nei per 30 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos Tiekėjas atlieka bandomąjį užsiuvimą ant 2 (dviejų) Prekių ir pateikia Perkančiosios organizacijos už sutarties administravimą atsakingam darbuotojui adresu Liepkalnio g. 97A, Vilnius įvertinti siuvimo tinkamumą ir tik gavęs rašytinį patvirtinimą e. paštu, atlieka viso kiekio užsakymą.
9.3.2. Prekė su patvirtintu logotipu yra laikoma etaloniniu pavyzdžiu.
9.3.3. Po vieną etaloninio pavyzdžio egzempliorių yra paliekama Tiekėjui ir Perkančiajai organizacijai.
9.3.4. Patvirtinus etaloną Tiekėjas įsipareigoja viso Sutarties vykdymo laikotarpiu užtikrinti logotipo užsiuvimą ant Prekių pagal patvirtintą etaloną, išlaikant tą patį kokybės lygį ir techninius parametrus.
8 
8.1 
8.2 
8.3 

9.3. 
9.4. 
9.5.  Prekių užsakymas.
9.5.1. Perkančiosios organizacijos įgaliotas padalinio darbuotojas pirmuoju užsakymu užsakys Prekių ne mažiau kaip už 12 % nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Kiti užsakymai teikiami pagal faktinį poreikį.
9.5.2. Tiekėjas turi pristatyti pirmu užsakymu užsakytas Prekes, įskaitant logotipo užsiuvimą, ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Kitus užsakymus – ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų. 
9.5.3. Užsakymą Tiekėjui pateikia Perkančiosios organizacijos įgaliotas padalinio darbuotojas nurodydamas kiekius, dydžius ir paskirstymą pagal pristatymo adresus bei kitą su Užsakymu susijusią informaciją.
9.5.4. Tiekėjas Prekes pristato Perkančiosios organizacijos įgaliotą padalinio darbuotoją įspėjęs prieš ne mažiau nei 2 (dvi) darbo dienas telefonu ir el. paštu.  
9.5.5. Tiekėjas Prekes pristato Perkančiosios organizacijos darbo metu užsakyme nurodytu adresu (pristatymo adresai nurodyti 8.1 punkte).
9.5.6. Prekės turi būti suneštos į patalpą.  

9.6. Prekių užsakymo (-ų) teikimo būdas: 
☒ El. paštu.
☐
 Telefonu.
☐ Raštu. 
☒ Tiekėjo užsakymų valdymo sistemoje (jei yra).

9. 
9.1. 
9.2. 
9.3. 
9.4. 
9.5. 
9.6. 
9.7. Jei Sutarties vykdymo metu abejojama dėl gaminio techninių  higieninių charakteristikų ir kitų reikalavimų (kaip nurodyta  lentelėje „Techninės gaminio charakteristikos ir kiti reikalavimai“) atitikimo, Perkančioji organizacija turi teisę:
9.7.1. per suderintą protingą terminą, kuris negali būti ilgesnis, nei 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, gauti iš gamintojo papildomus duomenis apie atitiktį įrodančius dokumentus išdavusią įstaigą ir turi teisę savarankiškai patikrinti atitiktį įrodančio dokumentą išdavusios įstaigos statusą ir (ar) akreditaciją;
9.7.2. paprašyti papildomų atitikį įrodančių dokumentų;
9.7.3. savarankiškai atlikti medžiagų bandymus akredituotoje laboratorijoje.

10. TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA
10. 
11. 
10.1. Trūkumų šalinimo tvarka yra nustatyta Sutarties Bendrosiose sąlygose ir Specialiosiose sąlygose.
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