PLAUKIMO BASEINO TRIBŪNŲ GRINDŲ ĮRENGIMAS POLIURETANINE DANGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujamos techninės charakteristikos

| 1. | Paskirtis - Betoninių konstrukcijų apsaugos ir remonto produktas – danga; - Apsauga nuo besiskverbiančių medžiagų; - Drėgmės kiekio kontrolė; - Mechaninis atsparumas; - Elektrinės varžos padidinimas. |
| --- | --- |
| 2. | Panaudojimo sritys - EP ir PU grindų dangų sistemų paviršių apdailai ir dangų atnaujinimui; - Specialus baigiamasis sutvirtinantis sluoksnis, skirtas valymo sąnaudoms sumažinti; - Skirta naudoti funkcinėms pramoninėms grindų ir sienų dangoms ir specialiosioms sistemoms, kurioms keliami aukšti reikalavimai optiniu - estetiniu požiūriu, esant vidutinėms mechaninėms ir cheminėms apkrovoms; - Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos turi tikti tiek vidaus, tiek išorės darbams; - REACh klasifikuoti poveikio scenarijai: kontaktas su vandeniu periodinis, inhaliacija ilgalaikė, apdorojimas. |
| 3. | Produkto savybės - Matinė, vandeninė, pigmentuota dviejų komponentų poliuretano baigiamojo sluoksnio danga, pasižyminti puikiomis valomumo savybėmis; - Labai geros sukibimo savybės ir didelis paviršiaus kietumas; - Puikios apdorojamumo savybės; - Padidintas atsparumas UV spinduliams, nesikreiduoja; - Atvira difuzijai. |
| 4. | Esminės charakteristikos / Eksploatacinės savybės - Atsparumas dilimui - < 3000 mg - CO2 pralaidumas - Sd > 50 m - Vandens garų pralaidumas klasė - I SD < 5 m - Kapiliarinė vandens absorbcija ir vandens pralaidumas: pralaidumas garams < 0.1 kg/m²·h0.5; vandeniui 100% nepralaidi; - Atsparumas smūgiams - klasė I: ≥ 4 Nm - Dangos su paviršiumi sukibimo stipris pagal LST EN 1504-2: 2004 (1,0) keliamas reikalavimas (daugiau arba lygu ≥ 1.5 ) - Atsparumas ugniai - Bfl (nedegi danga), S1 (mažiausiai dūmų išskirianti danga). |
| 5. | Betoninių konstrukcijų apsauginiai ir remontiniai produktai bei sistemos turi atitikti standartą - LST EN 1504-2: 2004 arba lygiavertis |

- Preliminarūs darbų kiekiai

| Eilės Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Esamo paviršiaus paruošimas (šlifavimas, pašiurkštinimas) | m² | 310 |
| 2 | Pažeistų, ištrupėjusių vietų atstatymas epoksidine derva | m² | 50 |
| 3 | Turėklų tvirtinimo pagrindo atstatymas | m | 130 |
| 4 | Poliuretaninės dangos įrengimas | m² | 310 |

Pastabos:

- Atitiktį reikalaujamoms techninėms  charakteristikoms  pagrindžiančius dokumentus  tiekėjas turi pateikti  darbų sutarties vykdymo metu;

- Jeigu pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tai reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir lygiaverčius gaminius ar sprendinius. Pareiga įrodyti lygiavertiškumą priklauso tiekėjui.