KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g.2, LT- 40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35503, faksas (8 459) 35510, el. p. savivaldybė@kupiskis.lt, duomenys kaupiami ir saugomo Juridinių asmenų registre, kodas  188774975

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1.UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) | Kupiškio rajono savivaldybės administracija |
| --- | --- |
| 2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA: | Kupiškio rajono seniūnijų ir Kupiškio miesto kelių ir gatvių su asfalto danga priežiūros ir remonto darbai |
| 3. STATINIO KATEGORIJA | Susisiekimo komunikacijos |
| 4. NUMATOMI DARBAI | Darbų įkainiai kuriems reikia pateikti pasiūlymą: - asfaltbetonio dangos duobių (išdaužų) užtaisymas su visais pagalbiniais darbais (asfaltbetonio mišinys AC 11 VN) - 1 m2 kaina, - plyšių užtaisymas – 1 m kaina, - išlyginamojo sluoksnio paklojimas naudojamas a/b mišinys AC 11VN – 1 t kaina. - asfaltbetonio dangos remontas paviršiaus apdorojimo metodu – 1 m2 kaina. - Asfaltbetonio dangos frezavimas – 1 m2 kaina. - Šulinių, šulinėlių liukų pakėlimas su liuko kaina – 1vnt kaina. - Šulinių, šulinėlių liukų pakėlimas be liuko kainos – 1vnt kaina. |
| 5. STATYBOS RŪŠIS | Priežiūros darbai |
| 6. OBJEKTO APRAŠYMAS | Kupiškio rajono seniūnijų ir Kupiškio miesto kelių ir gatvių su asfalto danga priežiūros ir remonto darbai: - Asfaltbetonio dangos duobių (išdaužų) užtaisymas su visais pagalbiniais darbais (asfaltbetonio mišinys AC 11 VN) Duobės ir išdaužos taisomos karštu asfaltu vadovaujantis kelių priežiūros vadovo II dalyje „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“ numatyta darbų technologija. Darbų procesas turi būti toks: - išdaužų frezavimas, apimant 3-5 cm (išdaužos perimetro atžvilgiu) didesnį plotą. Frezavimo gylis priklauso nuo išdaužos gylio, tačiau ne mažiau kaip 3,5 cm; - frezavimo trupinių pašalinimas, dulkių išpūtimas panaudojant oro srovės įrenginį, jeigu yra vandens, jo pašalinimas, paviršiaus džiovinimas; - išfrezuotos duobės (dugno ir kraštų) patepimas bituminėmis emulsijomis arba iki 60 °C pašildytu bitumu; - asfaltbetonio mišinio AC 11 VN sudėjimas į paruoštas duobes ir sutankinimas plentvoliu (važiavimų viena vieta skaičius – nuo penkių iki septynių kartų); - siūlių sandarinimas bitumu visu užtaisytos išdaužos perimetru; - frezuotas asfaltas turi būti surenkamas ir sutvarkomas, vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-255 patvirtintomis Automobilių kelių naudoto asfalto granulių panaudojimo rekomendacijomis R NAG 09 arba LR atliekų tvarkymo įstatymo bei Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis. Darbų metu turi būti laikomasi ĮT ASFALTAS 24, TRA ASFALTAS 24, TRA BE 08/15, ĮT APM 10, TRA APM 10 ir kitomis galiojančiomis taisyklėmis ir teisės aktais. Duobių taisymo darbams suteikiama ne mažesnė kaip 1 metų garantija. Rangovas privalo planuoti ir vykdyti darbus taip, kad išfrezuotos duobės būtų užtaisomos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, nepaliekant išfrezuotų ir neužtaisytų duobių savaitgaliais ir švenčių dienomis. - Asfalto plyšių užtaisymas Plyšiai asfaltbetonio dangoje taisomi vadovaujantis asfalto dangų plyšių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijomis R PT 11. Darbai vykdomi tokiu eiliškumu: - plyšio ir zonos prie jo išdžiovinimas ir išvalymas panaudojant oro srovės įrenginį; - plyšio zonos uždengimas sandariklio mase; - plyšio uždengimo juostelės apdorojimas iš anksto rišikliu dengta smulkiąją mineraline medžiaga ar 1/3 frakcijos mineraline medžiaga (šios medžiagos turi būti paskleidžiamos ir įspaudžiamos dar į karštą sandariklio masę); - neprikibusios mineralinės medžiagos pašalinimas (surinkimas ir išvežimas) prieš leidžiant eismą. Sandariklio masei naudojamos medžiagos turi atitikti standarto LST EN 14188 reikalavimus. Darbams suteikiama ne mažesnė kaip 1 metų garantija. - Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN įrengimas Išlyginamasis sluoksnis įrengiamas ant nuvalyto ir tinkamai paruošto paviršiaus. Sluoksnio įrengimui naudojamas asfaltbetonio klotuvas. Klojamo sluoksnio storis priklauso nuo esamo paviršiaus, tačiau jis turi būti optimalus lygiam paviršiui (su skersiniu nuolydžiu) gauti. Atliekant darbus turi būti laikomasi ĮT ASFALTAS 24, TRA ASFALTAS 24, TRA BE 08/15, ĮT APM 10, TRA APM 10, TRA BITUMAS 23 ir kitų galiojančių taisyklių ir teisės aktų reikalavimų, o užsakovas turi teisę tikrinti panaudojamų medžiagų kokybę. Darbai atliekami vykstant eismui, todėl darbo vietos turi būti pažymėtos atitinkamais kelio ženklais pagal automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12. Jeigu darbui atlikti reikalingas frezavimas, darbai turi būti įvykdyti per 3 darbo dienas nuo asfaltbetonio dangos nufrezavimo. Darbai atliekami esant tinkamoms oro sąlygoms. Garantija suteikiama vadovaujantis Statybos įstatymu, ĮT ASFALTAS 24 arba ĮT APM 10 nuostatomis. - Asfaltbetonio dangos mažų plotų paviršiaus apdorojimas Taisomos dangos plotas turi būti nuvalomas, palaistomas emulsija, paviršius apdorojamas išberiant 5/8 granito skaldelę. Apdoroti plotai iki įrengimo pabaigos saugomi nuo transporto eismo. Neprikibusi mineralinė medžiaga turi būti pašalinta (surinkta ir išvežta) nuo važiuojamosios dalies per 3 darbo dienas. Naudojamų medžiagų ir darbų atlikimo reikalavimai nurodyti apraše TRA APM ir taisyklėse ĮT APM. Apdorojimo darbams suteikiama ne mažesnė kaip 1 metų garantija. - Asfaltbetonio dangos frezavimas Asfaltbetonio dangos frazavimo darbai atliekami prieš įrengiant asfaltbetonio išlyginamąjį sluoksnį. Frezavimo storis parenkamas toks, kad būtų reikalingas optimalus išlyginamojo asfaltbetonio dangos sluoksnis lygiam paviršiui gauti, tačiau jis turi būti suderintas su Užsakovo atstovu. Frezuojant turi būti laikomasi ĮT APM 10 reikalavimų. Frezuotas asfaltas turi būti surenkamas ir sutvarkomas, vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-255 patvirtintomis Automobilių kelių naudoto asfalto granulių panaudojimo rekomendacijomis R NAG 09 arba LR atliekų tvarkymo įstatymo bei Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis. - 7. Šulinių, šulinėlių liukų pakėlimas Pasėdę arba įgriuvę šulinių arba šulinėlių liukai pakeliami iki gatvės dangos lygio priklausomai nuo jų tipo: g/b žiedais – paprastieji liukai arba asfaltbetoniu – plaukiojančio tipo. Susidėvėję arba sulūžę liukai keičiami naujais plaukiojančio tipo liukais, atlaikančiais ne mažiau kaip 40 t apkrovą (klasė D400). Pakeliant plaukiojančio tipo liuką, pirmiausiai išfrezuojama pakankamo ploto (ne mažiau kaip 20 cm nuo liuko briaunos) asfaltbetonio danga aplink liuką, išfrezuoto ploto dugnas ir vertikalios briaunos išpučiamos suspaustu oru, o po to gruntuojamos bitumine emulsija arba bitumu. Asfaltbetonis tankinamas vibroplokšte. Sutankinto ploto sujungimo siūlės sutepamos iš viršaus bitumu. Pakeliant paprasto tipo liuką, jis pakeliamas iki reikiamo aukščio, šulinio angą paaukštinant g/b žiedais. Atliekos surenkamos ir išvežamos. |
| 7. DARBŲ APIMTIS | Tikslios darbų apimtys, objektų darbų vietos planai nustatomi užsakovo ir pateikiami rangovui. Orientaciniai darbų kiekiai pateikti lentelėje. |
| 8. DARBAI VYKDOMI | Asfaltbetonio paklojimas turi atitikti automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių „ĮT ASFALTAS 24“ reikalavimus. Asfaltbetonio mišiniai turi tenkinti kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo „TRA Asfaltas 24“, statybos rekomendacijų R 35-01 „Automobilių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos“ keliamus reikalavimus bei atitikti atestuotos kelių laboratorijos suprojektuotą ir atitinkama tvarka patvirtintą asfaltbetonio mišinio sudėtį. Siekiant užtikrinti eismo saugumą darbų metu, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles. Paslaugos turi būti atliekamos techniškai tvarkinga technika (įranga), laikantis darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų, užtikrinant trečiųjų asmenų interesų apsaugą bei esamų inžinerinių tinklų išsaugojimą. Užtikrinti, kad būtų vadovaujamasi „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12“, bei pagal tai papildomai paženklinti transporto priemones. Asfalto mišiniai vežami į tiesimo vietą, atsižvelgiant į darbų eigą. Asfalto mišiniai transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugoti nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo (t. y. naudojami dengti kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai arba talpos ir t. t.). Darbų metu turi būti užtikrinama darbinė asfalto mišinio temperatūra 140–180°C. Užsakovas turi teisę tikrinti panaudojamų medžiagų kokybę, įskaitant laboratorinius metodus. Užsakovas darbų kokybės užtikrinimui ir kontrolei gali pasitelkti trečiąsias šalis. Rangovas privalo turėti ISO 14001:2015 aplinkos apsaugos sistemos vadybos sertifikatą. |
| 9. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS | Atliktų darbų aktai, formos F2, F3. Sąskaita-faktūra informacinėje sistemoje SABIS. Panaudotų medžiagų atitikties deklaracijos, laboratorinės savikontrolės rezultatai (esant poreikiui), kita susijusi informacija. |

Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių ir gatvių su asfalto danga priežiūros orientaciniai  metiniai darbų kiekiai

| Eil. Nr. | Prekės, pasaugos pavadinimas | Mato Vnt. | Orientaciniai kiekiai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kupiškio m. | Kupiškio r. seniūnijos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Asfaltbetonio dangos duobių (išdaužų) užtaisymas su visais pagalbiniais darbais (asfaltbetonio mišinys AC 11 VN) | m2 | 2000 | 2000 |
| 2. | Plyšių užtaisymas | m | 2000 | 500 |
| 3. | Išlyginamojo sluoksnio paklojimas naudojamas a/b mišinys AC 11 VN | t | 80 | 350 |
| 4. | Asfaltbetonio dangos mažų plotų paviršiaus apdorojimas | m2 | 300 | 500 |
| 5. | Asfaltbetonio dangos frezavimas | m2 | 200 | 800 |
| 6. | Šulinių, šulinėlių liukų pakėlimas be liuko kainos | vnt. | 5 | 5 |
| 7. | Šulinių, šulinėlių liukų pakėlimas su liuko kaina | vnt. | 5 | 5 |

Pastabos:

- Atsižvelgiant į kiekvienais metais skiriamą finansavimą iš AB „VIA Lietuva“ , kelių būklę, faktinės darbų apimtys gali kisti.

- Sutarties vykdymo metu užsakymus teiks Užsakovo atstovai, atstovaujantys Kupiškio miestą bei 6 (šešias) skirtingas seniūnijas (Alizavos, Kupiškio, Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių). Užsakymai bus teikiami nepriklausomai vienas nuo kito.

Suderino:

Infrastruktūros skyriaus vedėjas		                                  Mažvydas Šalkauskas

Parengė:

Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas		                              	 Justas Baciuška