TIEKĖJAMS					2025-04-18

Gauti paklausimai viešajam pirkimui Nr. 2242566 „Telšių miesto Butkų Juzės g. remonto darbai“:

1. Klausimas. Projekto, susisiekimo dalies, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, pateikiami Geotekstilė „Fibertex F-33” kiekiai, tačiau techninių specifikacijų skyriuje nėra pateikti reikalavimai šiai medžiagai. Tinkamam šios medžiagos parinkimui ypatingai svarbu įvardinti techninius rodiklius, tokius kaip: plotinis svoris, atsparumas statiniam ir dinaminiam pradūrimui, stipris tempiant, pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai, charakteringasis kiaurymės matmuo, laidumas vandeniui statmena plokštumai kryptimi, atmosferinio poveikio atsparumas ir ilgaamžiškumas.

Prašome patvirtinti, kad Rangovas gali vertintis, neaustinę geotekstilę tenkinančią žemiau pateiktas technines specifikacijas, sudarytas vadovaujantis MN GEOSINT ŽD ir TRA GEOSINT ŽD 13 keliamais reikalavimais: Funkcijos Savybės; Atskyrimas ir filtravimas (minimalios/maksimalios reikšmės). Plotinis tankis; ≥ 150 g/m2. Atsparumas statiniam pradūrimui; ≥ 2,0 kN. Stipris tempiant abiem kryptimis; Fk,5% ≥ 11 kN/m. Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai; ≥ 45 %. Atsparumas dinaminiam prakirtimui; ≤ 20 mm. Būdingasis kiaurymės matmuo; 0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,13 mm. Pralaidumas vandeniui; ≥ 60 l/m2s. Ilgaamžiškumas; Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei grunto temperatūra <25˚C.. Polimeras; PP.

Atsakymas. Patvirtiname, kad objekte naudojama geotekstilė turi tenkinti MN GEOSINT ŽD ir TRA GEOSINT ŽD 13 reikalavimus (techninės specifikacijos 10 punktas).

2. Klausimas. Projekto, susisiekimo dalies, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, pateikiami triašio geotinklo TriAx TX150 ir triašio geotinklo TriAx TX160 kiekiai, tačiau techninių specifikacijų skyriuje nėra pateikti reikalavimai šioms medžiagoms. Vadovaujantis aiškinamuoju raštu, galima daryti prielaidą, kad geotinklų pagalba bus užtikrinama sankasos laikomoji geba, todėl tinkamam šios medžiagos parinkimui ypatingai svarbu įvardinti techninius parametrus, tokius kaip žaliava, stipris tempiant išilgai/skersai, pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai ir projektinis ilgalaikis stipris tempiant 100 metų,-Fd, kurie privalo būti įvertinti parenkant medžiagą sankasos armavimui. Prašome patvirtinti, kad projekto, susisiekimo dalies, sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateiktoms medžiagoms „Triašis geotinklas TriAx TX150“ ir „Triašis geotinklas TriAx TX160“ gali būti/ turi būti taikomos žemiau pateiktos techninės specifikacijos, sudarytos vadovaujantis MN GEOSINT ŽD ir TRA GEOSINT ŽD 13 keliamus reikalavimus: Funkcijos Savybės; Armavimas (minimalios/maksimalios reikšmės). Plotinis tankis; ≥ 215 g/m2. Stipris tempiant išilgai/išilgai; ≥ 40,0 kN/m. Minimalus užtikrintas projektinis ilgalaikis stipris tempiant išilgai/skersai 100-ui metų (Fd= Fk,5%/A1*A2*A3*A4*γ, kur γ=1,4); Fd ≥ 16,14 kN/m. Būdingasis kiaurymės dydis; 7,47 mm ≤ akutės dydis ≤ 44,8 mm. Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai; ≤ 12 %. Atmosferos poveikio atsparumas; Pagal MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus IV skirsnio 425 punkto 6 lentelės reikalavimus, bei gamintojo rekomendacijas. Ilgaamžiškumas; Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei grunto temperatūra <25˚C.. Polimeras; PET.

Atsakymas. Patvirtiname, kad objekte naudojama geotinklas turi tenkinti MN GEOSINT ŽD ir TRA GEOSINT ŽD 13 reikalavimus (techninės specifikacijos 10 punktas).

3. Klausimas.  Projekto, susisiekimo dalies, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, pateikiamos medžiagos pavadinimu „Geotinklas PGM G 50/50“. Vadovaujantis projekto brėžiniais, galima daryti prielaidą, kad ši medžiaga skirta asfalto armavimui. Tačiau projekte nėra pateikiamos jokios techninės specifikacijos minėtoms medžiagoms. Nepatikslinus reikalavimų, tokių kaip medžiagos žaliava, maksimalus stipris tempiant, pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai, bei stipris tempiant esant 2% pailgėjimui, gali būti panaudotos netinkamos, funkcinės paskirties neatliekančios medžiagos.

Prašome patvirtinti, kad projekto, susisiekimo dalies, sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateiktoms medžiagoms „Geotinklas PGM G 50/50“ (asfalto armavimo geokompozitas) rangovas galės naudoti medžiagas, kurių techninės specifikacijos yra ne prastesnės, nei žemiau pateiktoje lentelėje:

| Savybė | Bandymo metodas | Vertės (min/maks įvertinus paklaidas) |
| --- | --- | --- |
| Plotinis tankis | LST EN ISO 9864 | ≥ 290 g/m2 |
| Maksimalus stipris tempiant išilgai skersai | LST EN ISO 10319 | ≥ 50 kN/m ≥ 50 kN/m |
| Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai išilgai skersai | LST EN ISO 10319 | ≤ 3,0 % ≤ 3,0 % |
| Stipris tempiant esant 2% pailgėjimui išilgai skersai | LST EN ISO 10319 | ≥ 38 kN/m ≥ 40 kN/m |
| Būdingasis kiaurymės matmuo ilgis x plotis y | - | 20≤ x <35 mm 20≤ y <35 mm |
| Minkštėjimo temperatūra | - | ≥ 850 ˚C |
| Medžiagos žaliava | - | Stiklo pluoštas |
| Papildomos savybės | Geokompozitas turi būti sudarytas iš stiklo pluošto geotinklo, kurio akutės yra užpildytos stiklo pluošto geotekstile (38 g/m2). Geokompozitas turi būti impregnuotas bitumu. |  |

Atsakymas. Vadovautis techninės specifikacijos 11 punktu.