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LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINĖS KOVINĖS SAVIGYNOS TESTUS IŠLAIKIUSIŲ KARIŲ AUSTŲ ŽENKLŲ, SKIRTŲ LAUKO UNIFORMAI, 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
2025 m. gegužės           Nr. TS -

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – perkančioji organizacija) ketina įsigyti tokią austą atributiką – Lietuvos kariuomenės karinės kovinės savigynos testus išlaikiusių karių ženklus, skirtus lauko uniformai (toliau – gaminius):

1.1. Lietuvos kariuomenės I lygio karinės kovinės savigynos testą išlaikiusio kario ženklas, skirtas lauko uniformai;

1.2. Lietuvos kariuomenės II lygio karinės kovinės savigynos testą išlaikiusio kario ženklas, skirtas lauko uniformai;

1.3. Lietuvos kariuomenės III lygio karinės kovinės savigynos testą išlaikiusio kario ženklas, skirtas lauko uniformai.
2. Esant poreikiui, įteisinus naują ženklą tarnybos lauko uniformos arba pakeitus esamą, 1 priede esantys ženklai gali būti keičiami arba papildomi naujais.
3. Sudarius sutartį dėl konkretaus gaminio, tiekėjui bus pateikiamas jo vektorinis failas gamybai (CDR).

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI 

3.1. Lietuvos kariuomenės karinės kovinės savigynos testus išlaikiusių karių ženklai, skirti lauko uniformai (toliau – gaminiai) – tai stačiakampio formos nustatyto dydžio ženklai, kuriuose samanų spalvos (artimos spalvos kodui 18-0426 TP pagal PANTONE TEXTILE katalogą) fone juodos ir samanų spalvos siūlais išausti nustatyto pavyzdžio simboliai (žr. 1 priedą). Ženklo kontūras išryškintas juodos spalvos siūlais.

3.2. Gaminiai vizualiai turi atitikti Pirkėjo turimus pavyzdžius audimo struktūra, spalva ir blizgumu bei ženklo standumu. Pirkėjo ženklo pavyzdys pateiktas 2 priede.

4. Gaminiai audžiami specialiomis programinėmis žakardinėmis mašinomis arba lygiavertėmis ruoželiniu pynimu (arba kitu lygiaverčiu pynimu), užtikrinančiu vizualinį ženklų atitikimą Pirkėjo turimiems pavyzdžiams). Gaminio fonas turi būti lygus, be tarpelių ar laisvų siūlų.
5. Gaminio audinys turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus,  tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 2 priedo IX skyriuje „Tekstilės gaminiai“ ir 1 lentelėje pateiktas charakteristikas.
1 lentelė

AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS 

	Eil. Nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymo metodo žymuo

	1.
	Žaliavos sudėtis, ( 
	PES 100
	nurodyti

	2.
	Matmenų pokytis po skalbimo* (metmenų ir ataudų kryptimis), %
	 ≤  ( 2,0
	LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertis

	3.
	Nusidažymo atsparumas, balai
	
	

	3.1.
	skalbimui prie 400C
	> 4
	LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06), metodas Nr. A1S arba lygiavertis

	3.2.
	sausai trinčiai
	( 5
	LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis

	3.3.
	šlapiai trinčiai
	> 4
	LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis

	3.4.
	dirbtinei šviesai
	> 4
	LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis

	3.5.
	organiniams tirpikliams
	> 4
	LST EN ISO 105-X05 (ISO 105-X05) arba lygiavertis


Pastaba.

* Skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (ISO 6330) arba lygiavertį standartą (skalbimo procedūra –4N, džiovinimo procedūra – C).
6. Gaminio standumo užtikrinimui, vidinė ženklo pusė (per visą plotą) turi būti sutvirtinta klijuotiniu įdėklu, kurio paviršinis tankis ne mažesnis kaip 100 g/m2.
7. Gaminio kraštai viso perimetro ilgiu turi būti apsiūti specialia apmėtymo (overlock tipo) mašina 2-3 mm pločio apvadu, užtikrinant pilną krašto padengimą (neturi būti tarpelių). Ženklo apvado siūlų spalva turi atitikti ženklo fono spalvą.

8. Gaminio nešiojimui, jo vidinėje pusėje (per visą ženklo plotį) prisiūtas kibus tekstilinis užsegimas:

8.1. Prie gaminio siuvama kibaus tekstilinio užsegimo pusė su kabliukais (šiurkščioji pusė) ir prisegama to paties dydžio kibaus tekstilinio užsegimo pusė su kilputėmis (švelnioji pusė). 

8.1.1 Kibaus tekstilinio užsegimo kraštai turi būti apdirbti, kad neirtų.

8.1.2 Kibus tekstilinis užsegimas turi atitikti 2 lentelėje pateiktus reikalavimus. 

8.2. Kibus tekstilinis užsegimas turi atitikti 2 lentelėje pateiktus reikalavimus. 

2 lentelė
TECHNINIAI REIKALAVIMAI KIBIEMS TEKSTILINIEMS UŽSEGIMAMS

	Eil. Nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Rodiklio reikšmė
	Bandymo metodo žymuo

	1.
	Atskiriamoji jėga, N/cm
	
	LST EN 12242 (EN 12242) arba lygiavertis

	1.1.
	po skalbimo*
	( 1,3
	

	1.2.
	po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų
	( 0,65
	

	2.
	Šlyties jėga, N/cm2
	
	LST EN 13780 (EN 13780) arba lygiavertis

	2.1.
	po skalbimo*
	( 6
	

	2.2.
	po 5 000 atidarymo – uždarymo ciklų
	( 4
	

	3.
	Nusidažymo atsparumas, balai
	
	

	3.1.
	skalbimui*
	( 4
	LST EN ISO 105-C06  (ISO 105-C06) arba lygiavertis

	3.2.
	sausai trinčiai
	( 4
	LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis

	3.3.
	šlapiai trinčiai
	( 3
	LST EN ISO 105-X12, -X16 (ISO 105-X12, -X16) arba lygiavertis


Pastaba. 

* Turi būti skalbiama prie ne mažesnės kaip 40º C temperatūros.

9. Gaminių matmenys turi atitikti nurodytus 1 priede. Leidžiamas 2 %  nukrypimas nuo nurodytų matmenų
10. Gaminiai turi būti simetriški, kokybiški, neturi matytis defektų, pagalbinių medžiagų ar technologinio proceso liekanų.

11. Gaminiai turi būti atsparūs valymui organiniais tirpikliais ir skalbimui prie ne mažesnės kaip 40º C temperatūros (turi išlaikyti savo standumą, spalvą ir pan.).
12. Darbinių pavyzdžių tvirtinimui tiekėjas turi pristatyti du identiškus gaminius. Esant poreikiui, derinimo eigoje ženklo matmenys, audimo atlikimas ir pan. gali būti tikslinami. Kartu pateikiama suderinimui ženklo priežiūros instrukcija, kuri turės būti pridėta prie kiekvieno pakavimo maišelio.
13. Gamybą leidžiama pradėti tik patvirtinus darbinius pavyzdžius.

III. GAMINIŲ PRIĖMIMAS, PAKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS
14. Gaminiai priimami pagal suderintus ir patvirtinus darbinus pavyzdžius.

15. Gaminiai pakuojami į polietileninius maišelius, uždaromus ,,stygos“ principu, po 10 vienetų. 
16. Kiekvienas polietileninis maišelis ženklinamas etikete, kurioje nurodoma:

· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

· importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

· gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);

· kiekis;

· sutarties data ir numeris;

· prekės partijos ir siuntos indeksas;

· pagaminimo data;

· Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas;

· priežiūros ženklų simboliai pagal LST EN ISO 3758 (ISO 3758) arba lygiavertį.

17. Gaminiai pakuojami į tvirtas (atsparias ilgam sandėliavimui ir daugkartiniams pervežimams) kartonines dėžutes šalių suderintais kiekiais. Bendroji pakuotė ženklinama tokiais rekvizitais:

· tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas;

· gamintojo pavadinimas arba prekės ženklas (jei nesutampa su tiekėju);

· importuotoms prekėms nurodyti prekės kilmės šalį, jeigu ji nesutampa su šalimi, kurioje registruota gamintojo buveinė;

· gaminio pavadinimas (naudojamas Lietuvos kariuomenės planavime ir apskaitoje);

· kiekis;

· sutarties data ir numeris;

· prekės partijos ir siuntos indeksas;

· pagaminimo data;

· Lietuvos kariuomenės suteiktas NSN kodas.

18. Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.

19. Gaminiai priimami partijomis ir siuntomis. Kiekviena prekių partija turi būti pažymėta sutartiniu ženklu, ir jai pateikiama atitikties deklaracija pagal LST EN ISO/IEC 17050–1 formos A.2  arba lygiaverčio standarto pavyzdį.
Atsargų valdymo departamento
Maisto ir ūkinių prekių skyriaus

vyr. specialistė




      Gailė Jonėnaitė

GRA prie KAM 
              2025 m.                 

                                                                                  Techninės specifikacijos  Nr. TS-     

                                                                                                        1 priedas

 LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINĖS KOVINĖS SAVIGYNOS TESTUS IŠLAIKIUSIŲ KARIŲ ŽENKLAI, SKIRTI LAUKO UNIFORMAI
	Lietuvos kariuomenės I lygio karinės kovinės savigynos testą išlaikiusio kario ženklas

	[image: image1.emf]

	

	Lietuvos kariuomenės II lygio karinės kovinės savigynos testą išlaikiusio kario ženklas

	[image: image2.jpg]




	

	Lietuvos kariuomenės III lygio karinės kovinės savigynos testą išlaikiusio kario ženklas

	[image: image3.jpg]/iw\

)
n”_.

'm)






	

	


  GRA prie KAM 
              2025 m.                 

                                                                                  Techninės specifikacijos  Nr. TS-     

                                                                                                        2 priedas

ŽENKLO ,,LK III LYGIO KARINĖS KOVINĖS SAVIGYNOS TESTĄ IŠLAIKIUSIO KARIO ŽENKLAS“ LU FOTO NUOTRAUKA
[image: image4.png]



