# GRUNTO STABILIZUOJANČIOS SISTEMOS ĮRENGIMO DARBAI

## Įvadas (bendrieji nurodymai)

Šiame techninių specifikacijų (toliau TS) skyriuje išdėstyti reikalavimai šlaito gruntą stabilizuojančiai sistemai įrengti. Sistemai parinkti buvo atlikti skaičiavimai (pridedami šios dalies prieduose). Skaičiavimuose arčiau atraminės sienos naudota 10 kN/m2 išskirstyta pėsčiųjų-dviračių apkrova, o ties važiuojamąja dalimi 25 kN/m2 išskirstyta apkrova.

## Statybos produktai (gaminiai ir medžiagos)

### Gabionai su inkaravimu

Šlaito gruntą stabilizuojančios tūrinių elementų sistemos segmentai pagaminti iš dvigubo pynimo vielų tinklo, formuojant 80x100 mm dydžio šešiakampio formos akutes. Visa šlaito gruntą stabilizuojanti tūrinių elementų sistema turi būti padengta antikorozine danga, naudojant Zn95Al5 dangą kartu su aukšto atsparumo abrazijai antikorozine polimerine danga. Tūriniai elementai turi turėti CE ženklinimą.

Šlaito grunto armavimo tūrinių elementų apatinis vielos tinklas, vertikalūs tinklai ir dangtis turi būti pagaminti iš vientiso pynimo vielos tinklo. Segmento galinė vertikali dalis turi būti gamykliškai pritvirtinta (C formos tvirtinimo žiedais) prie apatinio tinklo.

1 pav. Tvirtinimo žiedai

Segmento fasadiniai elementai turi būti suformuojami po to, kai prie galinio ir apatinio elementų bus prijungiamos diafragmos, kurios padalina elementą į lygias dalis.

Segmentų sujungimui į vientisą statinį, visuose jų kraštuose naudojami C formos tvirtinimo žiedai.

1 lentelė. Šlaito, gruntą stabilizuojančios tūrinių elementų sistemos techninės charakteristikos

| Parametrai | Bandymo metodas | Savybės |
| --- | --- | --- |
| Tinklo tipas | - | Dvigubo pynimo |
| Tinklo akutės nominalus dydis | LST EN 10223-3 | 80x100 mm |
| Tinklo vielos skersmuo su antikorozine cinko lydinio danga | - | ≥ 2,60 mm |
| Tinklo vielos skersmuo, su antikorozine cinko lydinio ir polimerine danga | - | ≥ 3,50 mm |
| Nominalus tinklo stipris tempiant | LST EN 10223-3 | ≥ 50 kN/m |
| Projektinis ilgalaikis stipris tempiant 120-čiai metų, kai užpilamo grunto dalelių dydis ne didesnis kaip 38 mm. | BBA sertifikatas arba analogiškas | ≥ 39,8 kN/m |
| Atsparumas abrazijai | ASTM A975-21 | > 400 ciklų |
| Tūrinių elementų vielos antikorozinė danga su cinko lydinio ir polimerine danga | LST EN 10244-2 LST EN 10245 | Zn95Al5 (Klasė A) + Polimerinė danga |
| Tūrinių elementų sujungimui į vientisą segmentą ir statinį naudojanų C formos, 3,00 mm skersmens tvirtinimo žiedų, padengtų Zn95Al5 danga: Stipris tempiant Išplėšimo stiprumas | - - | ≥1550 MPa > 2,0 kN. |
| Gaminio stiprio tempiant ir pailgėjimo rodiklių pasikeitimas, veikiant ksenono lanko skleidžiamai UV spinduliuotei (Q-UVA) 2500 valandų | LST EN ISO 4892-2 | ≤ 25% |
| Gaminio atsparumas korozijai atliekant bandymą natūralios druskos rūke po 1000 (6000) valandų sąveikos: tamsiai rudų rūdžių kiekis po bandymo | LST EN ISO 9227 | < 5% |
| Nusidėvėjimas paspartinus senėjimą, kai bandinys tikrinamas sieros dioksido aplinkoje po 28 ciklų nepertraukiamo testavimo: tamsiai rudų rūdžių kiekis po bandymo | LST EN ISO 6988 | < 5% |
| Ilgaamžiškumas | LST EN 10223-3 | 120 metų |
| Tūrinio elemento matmenys su ± 5% paklaida: Ilgis Plotis Akmenų užpildo dalies aukštis Akmenų užpildo dalies gylis | - - - - | 3,0 m 2,0 m 0,5 m 0,5 m |

### Geotektilė

Prieš užpilant gabionus, iš grunto pusės, įrengiamas geotekstilės sluoksnis, apsaugantis gabioną nuo grunto smulkiųjų dalelių patekimo į vidų.

2 pav. Principinė schema

2 lentelė. Mažiausi geotekstilei taikomi reikalavimai:

| Savybės | Bandymo metodas | Vertės (min/maks įvertinus paklaidas) |
| --- | --- | --- |
| Plotinis tankis | LST EN ISO 9864 | ≥ 225 g/m2 |
| Stipris tempiant išilgai skersai | LST EN ISO 10319 | ≥ 17 kN/m ≥ 17 kN/m |
| Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai išilgai skersai | LST EN ISO 10319 | ≥ 35 % ≥ 40 % |
| Atsparumas statiniam pradūrimui | LST EN ISO 12236 | ≥ 3,2 kN |
| Atsparumas dinaminiam prakirtimui | LST EN ISO 13433 | ≤ 20 mm |
| Būdingasis kiaurymės matmuo | LST EN ISO 12596 | 0,04 mm ≤ O90 ≤ 0,13mm |
| Pralaidumas vandeniui plokštumai statmena kryptimi | LST EN ISO 11058 | ≥ 35 l/m2s |
| Medžiagos žaliava | --- | Polipropilenas (PP) |
| Ilgaamžiškumas | LST EN 13249 B priedas | Atspari mažiausiai 100 metų natūraliuose gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei grunto temperatūra <25˚C. |

### Užpildai

Akmenys turi būti kieti bei tvirti (akmenų forma gali būti nuo kampuotos iki apvalios). Jie turi būti atsparūs vandens ir atmosferos poveikiui ir neprarasti vientisumo per visą statinio eksploatavimo laiką.

Akmenų dydis turi būti, kurių fr. 90–180 mm. Užpilde gali būti iki 5 % didesnio, nei nurodyta, dydžio akmenų ir (arba) iki 5 % mažesnio, nei nurodyta, dydžio akmenų, jei šie nestandartinio dydžio akmenys nebus gabiono paviršiuje. Bet kuriuo atveju akmenys negali būti didesni nei 250 mm arba mažesni nei 50 mm.

3 pav. Užpildų išdėstymas

  - Pagrindo armavimas

Pagrindo standumui padidinti numatytas pagrindo armavimas naudojant geotinklą iš PET, kurio stipris 40/40 kN/m.

3 lentelė. Geotinklo 40/40 kN/m specifikacija

| Funkcijos Savybės | Armavimas (minimalios/maksimalios reikšmės) |
| --- | --- |
| Stipris tempiant išilgai/išilgai | ≥ 40,0 kN/m |
| Plotinis tankis | ≥ 240 g/m2 |
| Būdingasis kiaurymės dydis | 10mm ≤ akutės dydis ≤40mm |
| Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai | ≤ 12 % |
| Atmosferos poveikio atsparumas | Pagal MN GEOSINT ŽD 13 IX skyriaus IV skirsnio 425 punkto 6 lentelės reikalavimus, bei gamintojo rekomendacijas |
| Ilgaamžiškumas | Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei grunto temperatūra <25˚C. |
| Polimeras | PET |

4 lentelė. Atskiriamosios geotekstilės specifikacija GRK3 klasės

| Savybės | Bandymo metodas | Vertės (min/maks įvertinus paklaidas) |
| --- | --- | --- |
| Plotinis tankis | LST EN ISO 9864 | ≥ 150 g/m2 |
| Stipris tempiant išilgai skersai | LST EN ISO 10319 | ≥ 11 kN/m ≥ 11 kN/m |
| Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai išilgai skersai | LST EN ISO 10319 | ≥ 45 % ≥ 45 % |
| Atsparumas statiniam pradūrimui | LST EN ISO 12236 | ≥ 2 kN |
| Atsparumas dinaminiam prakirtimui | LST EN ISO 13433 | ≤ 20 mm |
| Būdingasis kiaurymės matmuo | LST EN ISO 12596 | 0,06 mm ≤ O90 ≤ 0,13mm |
| Pralaidumas vandeniui plokštumai statmena kryptimi | LST EN ISO 11058 | ≥ 60 l/m2s |
| Medžiagos žaliava | --- | Polipropilenas (PP) |
| Ilgaamžiškumas | LST EN 13249 B priedas | Atspari mažiausiai 100 metų natūraliuose gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei grunto temperatūra <25˚C. |

  - Virintinė fasado panelė

| ## Parametrai | ## Savybės | ## Bandymo metodas |
| --- | --- | --- |
| ## Tinklo dydis (plotis x aukštis) | ## 50x100 mm | ## LST EN 10223-8 |
| ## Vielos skersmuo | ## 5 mm | ## LST EN 10218-2 |
| ## Vielos antikorozinė danga | ## Zn+10%Al, Klasė A | ## LST EN 10244-2; LST EN 10245 |

## Statybos (montavimo) darbai

### Fasadas

Fasadas gali būti formuojamas keliais skirtingais būdais:

4 pav. Fasado formavimo būdai

### Elementų montavimas kampuose ir lanku

Šlaitą stabilizuojanti sistemą montuojant lanku, būtina atsižvelgti į specialius statybos aspektus. Įgaubto arba išgaubto lanko formos statiniams naudojami ne vienodi montavimo procesai.

5 pav. Įgaubto lanko formos statinio montavimas

6 pav. Išgaubto lanko formos statinio montavimas

### Užpylimas ir tankinimas

Užpilo gruntas turi būti suformuotas iš kokybiško, laidaus vandeniui, biraus grunto. Užpilo gruntą reikia atsargiai supilti ir sutankinti už sistemos segmentų sienos esančiame plote, paskirstant jį per visą konstrukcijos plotį. Gruntas tankinamas pasluoksniui. Sluoksnio storis turi būti nedidesnis kaip 30cm (gruntas išpilamas per armuojančio tinklo vidurį).

Armuoto grunto zonos užpilui naudojamas birus gruntas, ne smulkesnis nei vidutinės frakcijos smėlis, kurio charakteristinis vidinės trinties kampas 𝜑 = 32°, didžiausia sankiba c=1 kPa, o didžiausias tūrinis svoris 𝛾 = 20 kN/m3. Užpilas turi būti be organinių dalelių, taip pat jame negali būti sankabių gruntų dalelių bei kitų priemaišų. Armuoto grunto zonoje negalima užpilui naudoti smulkios frakcijos smėlių bei dulkingųjų smėlių. Užpilo vandens pralaidumo koeficientas turi būti k10 ≥ 1,0 x 10–5 m/s.

Gruntas visada turi būti paskirstomas lygiagrečiai išorinei sienai. Tankinimas turi būti atliekamas iki 95 % pagal Proctor‘ą. Didelių vibro volų negalima naudoti mažesniu nei 1m atstumu nuo armuoto grunto sienos.

Užpilo grunto paskirstymo tvarka:

1) vidurinė juosta;

2) galinė dalis;

3) šalia (>1,0 m) sienos.

7 pav. Užpilo grunto paskirstymas

## Darbų kontrolė ir priėmimas

Atliktų darbų kontrolė ir darbų priėmimas atliekamas vadovaujantis gamintojo gaminių įrengimo taisyklėmis, metodiniais nurodymais ar kita technine dokumentacija.

## Standartai ir kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

|  | Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3. |
| --- | --- |
|  | Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533. |
|  | Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-111. |
|  | Lietuvos standartas LST 1331:2015 „Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija“. |
|  | Geosintetikos naudojimo žemės darbams keliuose metodiniai nurodymai MN GEOSINT ŽD 13, patvirtinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-122. |
|  | Geosintetikos, naudojamos žemės darbams keliuose, techninių reikalavimų aprašas TRA GEOSINT ŽD 13, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-121. |
|  | Lietuvos standartas LST EN ISO 10318 „Geosintetika. Terminai ir apibrėžtys“. |
|  | Lietuvos standartas LST EN 10320 „Geotekstilė ir su geotekstile susiję gaminiai. Identifikavimas naudojimo vietoje“. |