REIKALAUJAMI IR SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI

Reikalavimai prekėms:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitikimas (Taip / Ne) (Pildo tiekėjas) | Siūlomi parametrai (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prekės (segmento) išmatavimai - Smėlio maišai – užpildomieji barjerai: - Smėlio maišai – užpildomieji barjerai. | - Prekės išmatavimai : aukštis 2,21 m ± 0,05 m; plotis 1,5 m ± 0,05 m; ilgis 7,5 m ± 0,05 m. - Prekės išmatavimai : aukštis 1 m ± 0,05 m; plotis 1 m ± 0,05 m; ilgis 10 m ± 0,05 m. |  |  |
|  | Vielinis tinklas | Vielos storis 6 mm ± 2 mm. Vielos atsparumas tempimui – ne mažiau kaip 550 N/mm². Maksimalus akių kilpų dydis 8 cm. Gaminio paviršius padengtas antikorozine cinko danga elektrocheminiu būdu galvaniškai, minimalus cinko sluoksnio svoris 270 g kvadratiniam metrui arba AlZn pagal DIN EN 10244-2. |  |  |
|  | Geotekstilė | Audinys turi išlaikyti vienodas savybes temperatūros intervale nuo -40C iki +40C. Smėlio spalvos medžiaga neturi palaikyti miltligės ar grybelio augimo. Minimalus medžiagos svoris 280 g/m2. Minimalus storis 2,7 mm. Tempimo atsparumas (išilgai) 800 – 934 N pagal standartus ASTM D-4632 arba analogišką. Tempimo atsparumas pailgėjimui 75-80%. Tempimo atsparumas (į plotį) 11,4 – 13,1 N/mm ± 1 N/mm pagal standartus ASTM D-4595 arba analogišką. Atsparumas aukštoms temperatūroms pagal MIL-STD-810G metodas 502.5 arba analogišką – 90%. Atsparumas ugniai – nepalaiko liepsnos plitimo. Atsparumas cheminiams poveikiams, pagal MIL-STD-810G metodas 504 arba analogišką – 90%. Geotekstilė audinys, itin atsparus UV spinduliams. Turi išlaikyti ne mažiau kaip 70% po 1000 val. poveikio pagal ASTM D-4355 ar lygiavertį standartą. |  |  |