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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Metalo gaminiai biokuro, pelenų transporteriams ir mėginių paėmimo atvamzdžiai
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Užsakovas – AB „Kauno energija“
Paslaugų tiekėjas – ūkio subjektas su kuriuo sudaroma Sutartis dėl Pirkimo objekto
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1. 
2. 
2.1. Akcinės bendrovės „Kauno energija“ (toliau – Perkantysis subjektas) šilumos gamybos objektuose biokuro, pelenų transporterių remontui ir mėginių paėmimo atvamzdžių pakeitimui reikalingi  metalo gaminiai (BVPŽ kodas – 44316400-2); toliau – Prekės arba Prekė).
2.2. Prekių pristatymo vieta – Karo ligoninės g. 31, LT-44352, Kauno m. sav., Lietuva


[bookmark: _Toc134780800][bookmark: _Toc196221084]SKYRIUS : 
OBJEKTO PRITAIKYMO SRITYS

1. [bookmark: _Hlk169768718][bookmark: _Toc103265464][bookmark: _Toc103321884][bookmark: _Toc103321936][bookmark: _Toc103322057][bookmark: _Toc103333674][bookmark: _Toc103334690][bookmark: _Toc103334853][bookmark: _Toc103342344][bookmark: _Toc103584532][bookmark: _Toc103601646][bookmark: _Toc103602740][bookmark: _Toc103610439][bookmark: _Toc103672196][bookmark: _Toc103689640][bookmark: _Toc103839756][bookmark: _Toc134780801]
2. 
3. 
3.1. Prekės bus panaudojamos pagal paskirtį – remontuojant šilumos gamybai skirtus įrenginius (pelenų, biokuro transporterius bei jų priklausinius, kitus gamybai skirtus įrenginius), keičiant susidėvėjusias įrenginių detales.
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3. 
4. 
4.1. Prekes sudaro:
4.1.1. Lentelėje nr. 1 pateiktų detalių darbinių brėžinių parengimas, detalių gamyba. Prekių techniniai parametrai ir preliminarūs kiekiai pateikiami lentelėje Nr.1. 
Lentelė Nr.1
	Nr.
	Prekės pavadinimas ir aprašymas
	Brėžinio nr.
	Prekės medžiagos savybės
	Preliminarus kiekis (vnt.)
	Maksmalus vnt. įkainis. Kaina be PVM

	1.
	Grandinės auselė 80x45x7.8
	1
	Strenx 650 arba lygiavertis
	600
	1,80

	2.
	Mentelės auselė 45x58x7.8
	2
	Strenx 650 arba lygiavertis
	560
	1,50

	3.
	Ašelės plokštelė 240x50x7.8
	3
	Strenx 650 arba lygiavertis
	10
	6,00

	4.
	Aklė ø40x5
	4
	Strenx 650 arba lygiavertis
	500
	1,10

	5. 
	Aklė ø50x5
	5
	Strenx 650 arba lygiavertis
	600
	1,30

	6.
	Juosta 8x85x1950
	6
	Hardox 450 lygiavertis
	20
	50,00

	7.
	Juosta 6x75x1950
	7
	Hardox 450 lygiavertis
	20
	25,00

	8.
	Mentelė 271x170.6x6
	8
	Strenx 650 arba lygiavertis
	30
	20,00

	9.
	Grūdinta ašis ø40x127x20
	9
	40x / HRC 58 arba lygiavertė
	25
	25,00

	10.
	Grūdinta ašis ø45x170
	10
	40x / HRC 58 arba lygiavertė
	15
	30,00

	11.
	Grūdintos ašies plokštelė 120x120x14
	11
	Strenx 650 arba lygiavertė
	15
	9,00

	12.
	Grūdintas ritinėlis  ø172x62x45
	12
	40x / HRC 58 arba lygiavertė
	15
	180,00

	13.
	Grūdintas ritinėlis ø 157x40x62
	13
	40x / HRC 58 arba lygiavertė
	15
	150,00

	14.
	Petrašiūnų kuro transporterio velenas prie reduktoriaus
	14
	42CrMo+QT+SH arba lygiavertė
	3
	380,00

	15.
	Apkabos lankstinys 155x120x110
	15
	Steel Domex650 arba lygiavertis
	6
	45,00

	16.
	Lankstinys 895x255x45
	16
	Steel Domex650 arba lygiavertis
	6
	50,00

	17.
	Žvaigždė Nemuno kat. su pleištaviete
	17
	Hardox 450 arba lygiavertis
	6
	250,00

	18.
	Žvaigždė Nemuno kat. be pleištavietės
	18
	Hardox 450 arba lygiavertis
	2
	230,00

	19.
	Plokštė judančioms grindims
	19
	Steel Domex650 arba lygiavertis
	4
	35,00

	20.
	Žvaigždė su pleištaviete Šilko kat.
	20
	Hardox 450 arba lygiavertis
	2
	250,00

	21.
	Žvaigždės velenas ø65
	21
	40x / HRC 58 arba lygiavertė
	4
	200,00

	22.
	Dviejų dalių žvaigždė S160
	22
	Hardox 450 arba lygiavertis
	2
	490,00

	23.
	Žvaigždė dviejų dalių Inkaro kat.
	23
	Hardox 450 arba lygiavertis
	4
	380,00

	24.
	Žvaigždės velenas  ø50
	24
	C45 arba lygiavertis
	4
	130,00

	25.
	Žvaigždės velenas  ø70
	25
	C45 arba lygiavertis
	4
	150,00

	26.
	Transporterio alkūnės ritinėlis
	26, 27, 28, 29, 30, 31
	C45 arba lygiavertis
	2
	140,00

	27.
	PE transporterio varomasis velenas
	32
	42CrMo+QT+SH arba lygiavertė
	2
	340,00

	28.
	Rezervinio kuro transporto velenas prie reduktoriaus
	33
	42CrMo+QT+SH arba lygiavertė
	2
	340,00

	29.
	Metalinis transporterio dugno lankstinys
	34
	Hardox 450 arba lygiavertis
	2
	130,00

	30.
	Mėginių paėmimo atvamzdžiai
	35
	AISI 316L arba lygiavertė
	60
	130,00



4.2. Preliminarus prekių poreikis pateiktas Lentelėje nr. 1 ir yra numatomas 24 (dvidešimt keturių menesių laikotarpiui).
4.3. Prekės turi būti gaminamos iš šios techninės specifikacijos lenteleje nr. 1 nurodytų plieno markių. Taip pat prekės gali būti gaminamos ir iš lygiaverčių ar geresnių plieno markių (nei nurodyta lentelėje nr. 1), kurių techninės charakteristikos būtų vienodos arba geresnės.
4.4. Prekės gali būti gaminamos iš lygiaverčių ar geresnių techninių charakteristikų plienų, tačiau prieš tai Tiekėjas privalo pateikti Perkančiąjam subjektui dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba, kurioje pateikta informacija apie technines plieno charakteristikas (cheminė sudėtis, mechaninis atsparumas). Prekės gaminamos iš lygiaverčių ar geresnių plienų tik suderinus medžiagų techninę charakteristiką su Perkančiuoju subjektu. 
4.5. Prekių kiekiai preliminarūs – Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso šios techninės specifikacijos lentelėje nr. 1 išvardintų prekių kiekio. 
4.6. Prekės užsakomos suformavus atskirą užsakymą Tiekėjui. 
4.7. Užsakymas formuojamas el. Paštu siunčiant Tiekėjui brėžinį /–ius. El. Laiške nurodomas reikiamas prekių kiekis. 
4.8. Gavęs užsakymą Tiekėjas privalo informuoti Perkantįjį subjektą apie užsakymo gavimą, atsakydamas el. laišku į Perkančiojo subjekto užsakymo el. laišką. 
4.9. Lentelėje išvardintų Prekių preliminarūs brėžiniai – šios techninės specifikacijos priedai. 
4.10. Prieduose pateikti brėžiniai yra preliminarūs. Darbo brėžinius parengia Tiekėjas, prieš pradedant gaminti Prekes bei susiderina su Perkančiuoju subjektu.
4.11. Šioje techninėje specifikacijoje lentelėje nr. 1 pateiktos Prekės eil.nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 19, 29 turi būti pjaunamos lazeriu.
4.12. Šioje techninėje specifikacijoje lentelėje nr. 1 pateiktos Prekės eil.nr. 9, 10, 12, 13 turi būti grūdinamos ir apdirbtos po grūdinimo. Paviršių tikslumo kvalitetas po apdirbimo – 6 ir paviršiaus šiurkštumas Ra=0,8 – 1 μm.
4.13. Šioje techninėje specifikacijoje lentelėje nr. 1 pateiktos Prekės eil.nr. 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 pozicijose esančių gaminių pleištavietės turi būti pjaunamos eroziniu būdu tikslumo kvalitetas H6p9(H6).
4.14. Šioje techninėje specifikacijoje lentelėje nr. 1 pateiktos Prekės eil.nr. 1 – 30 be antikorizinio padengimo.
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
5.1. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PREKĖMIS:
5.1.1. Prekių perdavimo – priėmimo aktas;
5.1.2. Prekių gamybai naudotų medžiagų (plieno) sertifikatai su liejinio nr. (lietuvių arba anglų kalba)
5.1.3. Krovinio važtaraštis.
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
7.1. Perkantysis subjektas prekes atsiims pats. Tiekėjas atsakingas už Prekių pakrovimą į Perkančiojo subjekto transportą (sunkvežimis iki 3,5 t. su atviro tipo platforma). 
7.2. Jeigu Tiekėjo prekių atsiėmimo punktas (sadėlis) ne Kauno mieste arba ne Kauno rajone - Tiekėjas pristato Prekes Perkančiajam subjektui savo jėgomis. Prekių pristatymo adresas Karo ligoninės g. 31, LT-44352, Kauno m. sav., Lietuva. Tiekėjui pristačius Prekes Perkančiojo subjekto nurodytu adresu – už prekių iškrovimą atsakingas Perkantysis subjektas.  
7.3. Tiekėjas Prekes pagamina ir sukomplektuoja (jei taikoma) po Perkančiojo subjekto užsakymo pateikimo el. Paštu per 20 (dvidešimt) darbo dienų. 
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	Šis dokumentas yra AB „Kauno energija“ nuosavybė. Dauginti ir platinti be vadovybės sutikimo draudžiama.
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