AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams | 2025-05-29 Nr. | 2025-SD-372 |
| --- | --- | --- |
|  | Į ________ | Nr. _______ |

DĖL SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO BŪDU VYKDOMO VIEŠOJO PIRKIMO ,,VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A7 MARIJAMPOLĖ-KYBARTAI-KALININGRADAS RUOŽO NUO 30,480 IKI 36,380 KM KAPITALINIS REMONTAS, ĮRENGIANT TAKĄ‘‘

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimų dėl supaprastinto atviro konkurso būdu  vykdomo viešojo pirkimo ,,Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A7 Marijampolė-Kybarati-Kaliningradas ruožo nuo 30,480 iki 36,380 km kapitalinis remontas, įrengiant taką‘‘(pirkimo ID: 2662282) ir teikia atsakymus į juos.

1 klausimas.

Projektinė situacija. Projekto, susisiekimo dalies, sąnaudų kiekių žiniaraštyje, pateikiamos medžiagos „Šlaitų tvirtinimas priešeroziniu dembliu (įrengimo technologija, smeiges įsivertina rangovas)“ ir „Eroziją stabdančio sintetinio erdvinio tinklu padengiamas plotas“, kurių kiekiai atitinkamai nurodomi 152 m2 ir 109 m2, tačiau techninių specifikacijų skyriuje nėra pateiktos jokios techninės specifikacijos sintetiniam erdviniui tinklui.

Prašymas patikslinti. Prašome pateikti aukščiau minėto eroziją stabdančio sintetinio erdvinio tinklo technines specifikacijas.

Atsakymas.

Priešerozinio demblio 152 m2 (natūralaus) techninės specifikacijos pateiktos techninio darbo projekto techninės specifikacijos 5 skyriuje, sintetinį eroziją stabdanti erdvinį tinklą 109 m2  tiekėjas turi įsivertinti, neprastesnių parametrų nei pateikta žemiau:

| Funkcijos Savybės | Apsauga nuo erozijos (min/max įvertinus paklaidas) |
| --- | --- |
| Plotinis svoris | ≥ 560 g/m2 |
| Storis | ≥ 16 mm |
| Stipris tempiant išilgine kryptimi | Fk,5% ≥ 2,0 kN/m |
| Atmosferos poveikio atsparumas (liekamasis stipris tempiant) | ≥ 60 % |
| Ilgaamžiškumas | Eksploatacijos laikas yra ne trumpesnis nei 25 metai, natūraliuose gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei grunto temperatūra <25˚C. |
| Struktūra | Erdvinis eroziją stabdantis demblys sudarytas iš raizgytų gijų šerdies ir sutvirtinančio tinklelio. |
| Polimeras | PP (gryno PP ir perdirbto PP mišinys) šerdis su PE tinkleliu |
| Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD) | Privalomas |

2 klausimas.

Projektinė situacija. Projekto, susisiekimo dalies, darbų kiekių žiniaraštyje pateikiama medžiaga „Geotinklu PET 40/20 padengiamas plotas“, kurios kiekis nurodomas 336 m2, tačiau techninių specifikacijų skyriuje nėra pateiktos jokios techninės specifikacijos šiai medžiagai.

Prašymas patikslinti. Prašome pateikti, susisiekimo dalies, darbų kiekių žiniaraštyje

pateikiamos medžiagos „Geotinklu PET 40/20 padengiamas plotas“ technines specifikacijas.

Atsakymas.

Tiekėjas gali vertinti medžiagą, neprastesnių parametrų nei pateikta žemiau:

| Funkcijos Savybės | Armavimas (minimalios/maksimalios reikšmės) |
| --- | --- |
| Pagrindinė apkrova | vienos ašies arba anizotropinė |
| Žaliava | PET |
| Trumpalaikis stipris tempiant išilgai | Fk,5% ≥ 40,0 kN/m |
| Minimalus užtikrintas projektinis ilgalaikis stipris tempiant išilgai 100-ui metų (Fd= Fk,5%/A1*A2*A3*A4*γ, kur γ=1,4, kai aplinkos terpė neutrali, o naudojamo grunto fr. 0/32) | Fd ≥ 18,5 kN/m |
| Minimalaus stiprio tempiant skaičiuotinė vertė, esant 2 % pailgėjimui išilgai (Fd2.0=F2.0/A2, kur F2.0 – geotinklo stipris tempiant esant 2% pailgėjimui; grunto fr. 0/32) | Fd2.0 ≥ 12,8 kN/m |
| Stipris tempiant esant 1 % pailgėjimui išilgai | F1.0 ≥ 8,0 kN/m |
| Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai | ≤ 8,5 % |
| Atmosferos poveikio atsparumas | ≥ 95 % |
| Ilgaamžiškumas | Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei grunto temperatūra <25˚C. |
| Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD) | Privalomas |

3 klausimas.

Projektinė situacija. Projekto, susisiekimo dalies, techninių specifikacijų skyriuje pateikiamos dvi skirtingos neaustinių geotekstilių techninės specifikacijos. Aiškinamajame rašte nurodoma, kad ≥180 g/m² neaustinė geotekstilė taikoma dangų konstrukcijoms, kuriose numatytas 200/40 kN/m geotinklas iš PET. Tačiau sąnaudų kiekių žiniaraštyje nenurodyta, kuriam kiekiui turėtų būti taikomas šis reikalavimas.

Prašymas patikslinti. Prašome patikslinti, kuriam iš darbų kiekių žiniaraštyje nurodytų plotų (2847 m² ar 1225 m²) taikytinas ≥180 g/m² neaustinės geotekstilės reikalavimas.

Atsakymas.

≥180 g/m² neaustinės geotekstilės reikalavimas taikytinas 2847 m² plotui.

Projektų valdymo grupės

Kitų projektų valdymo skyriaus

Komandos vadovė                                                                    Aidana Šiurytė