Pirkimo sąlygų 3 PRIEDO PRIEDĖLIS

SIŪLOMŲ PREKIŲ PARAMETRAI

(pildoma teikiant pasiūlymus bet kuriai pirkimo daliai)

| Eil Nr. | Rodiklio pavadinimas, | Siūlomos konkrečios reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | Audinio kokybės garantijos terminas – ne trumpesnis kaip 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 36 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos. | Nurodyti konkrečiai: Audinio kokybės garantijos terminas – ........ mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir ........ mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

APDAILINIAMS AUDINIAMS

(pildoma teikiant pasiūlymą 2-ai pirkimo daliai)

| Eil Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės | Nuoroda į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AUDINIO TECHNINIAI RODIKLIAI |  |  |  |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | vilna 80 sintetika* 20 | Nurodyti konkrečiai |  |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 250 15 | Nurodyti konkrečiai |  |

JUODOS SPALVOS KOSTIUMŲ AUDINIUI

(pildoma teikiant pasiūlymą 1-ai pirkimo daliai)

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės | Nuoroda į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, | vilna > 40 PES > 50 | Nurodyti konkrečiai |  |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m | 290 10 | Nurodyti konkrečiai |  |
| 3. | Didžiausioji jėga, N: metmenų kryptimi ataudų kryptimi | ≥ 800 ≥ 750 | Nurodyti konkrečiai |  |
| 4. | Plyšimo jėga, N skersai metmenų skersai ataudų | ≥ 40 ≥ 35 | Nurodyti konkrečiai |  |
| 5. | Atsparumas dilinimui (vardinis slėgis 9 kPa), ciklai | 40 000 | Nurodyti konkrečiai |  |
| 6. | Atsparumas pūkavimuisi ir pumpuravimuisi (po 7000 ciklų), laipsnis | > 4 | Nurodyti konkrečiai |  |
| 7. | Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s | ≥ 100 | Nurodyti konkrečiai |  |
| 8. | Matmenų pasikeitimas po skalbimo*, metmenų kryptimi ataudų kryptimi | ne daugiau ± 2 ne daugiau ± 2 | Nurodyti konkrečiai |  |
| 9. | Pynimas | ruoželinis | Taip/ne |  |
| 10. | Naudingasis plotis, cm | 150 ± 2 | Taip/ne |  |

TAMSIAI MELYNOS SPALVOS KOSTIUMŲ AUDINIUI

(pildoma teikiant pasiūlymą 1-ai pirkimo daliai)

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės | Nuoroda į pateiktą dokumentą, puslapį, punktą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, | vilna > 40 PES > 50 | Nurodyti konkrečiai |  |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m | 290 10 | Nurodyti konkrečiai |  |
| 3. | Didžiausioji jėga, N: metmenų kryptimi ataudų kryptimi | ≥ 800 ≥ 750 | Nurodyti konkrečiai |  |
| 4. | Plyšimo jėga, N skersai metmenų skersai ataudų | ≥ 40 ≥ 35 | Nurodyti konkrečiai |  |
| 5. | Atsparumas dilinimui (vardinis slėgis 9 kPa), ciklai | 40 000 | Nurodyti konkrečiai |  |
| 6. | Atsparumas pūkavimuisi ir pumpuravimuisi (po 7000 ciklų), laipsnis | > 4 | Nurodyti konkrečiai |  |
| 7. | Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s | ≥ 100 | Nurodyti konkrečiai |  |
| 8. | Matmenų pasikeitimas po skalbimo*, metmenų kryptimi ataudų kryptimi | ne daugiau ± 2 ne daugiau ± 2 | Nurodyti konkrečiai |  |
| 9. | Pynimas | ruoželinis | Taip/ne |  |
| 10. | Naudingasis plotis, cm | 150 ± 2 | Taip/ne |  |