Pvc dangos techninė specifikacija

PVC grindų danga (atitinkanti ISO 10582 reikalavimus)

| Reikalavimai PVC grindų dangai |  |
| --- | --- |
| Bendras dangos storis | ≥ 2 mm |
| Dėvimojo sluoksnio storis | ≥ 0,7 mm |
| Dangos bendrasis svoris | ~2,543 kg/m2 (arba lygiavertis) |
| Dangos plotis | 2~4 m (arba lygiavertis) |
| Dangos atsparumo klasė | 23-34-43 (arba lygiavertis) |
| Reakcija į ugnį | Bfl s1(arba lygiavertis) |
| Statinės elektros krūvis | ≤ 2 kv (antistatinis) (arba lygiavertis) |
| Atsparumas dilimui | ≤ 0,08 mm |
| Matmenų stabilumas | ≤ 0,05 % (arba lygiavertis) |
| Liekamasis įspaudas | ≤ 0,05 mm (arba lygiavertis) |
| Spalvos atsparumas blukimui | ≥ 6 klasė (arba lygiavertis) |
| Atsparumas chemikalams ir dėmėms | Labai geras |
| Apsauginis paviršiaus padengimas | Danga nereikalaujanti vaškavimo (arba lygiavertis) |
| Slydimo koeficientas | R10 Ds (arba lygiavertis) |
| Garantija | ≥ 5 metai |