Dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendiniai

Projektinė apkrova A nustatyta 20 metų projektiniam naudojimo laikotarpiui atsižvelgiant į Užsakovo pateiktus eismo intensyvumo duomenis (detaliau žiūrėti 1 lentelę) bei priimant projektinės apkrovos skaičiavimo koeficientus:

- ašių skaičiaus koeficientas priimtas atsižvelgiant į rajoninio kelio reikšmę – fA=3,3 (KPT SDK 19 3 Priedas 2 lentelė);

- bendras apkrovos koeficientas priimtas atsižvelgiant į rajoninio kelio reikšmę – qBm=0,18 (KPT SDK 19 3 Priedas 3 lentelė)

- važiuojamosios kelio dalies eismo juostų skaičiaus koeficientas priimtas įvertinat dvipusį eismą – f1=0,5 (KPT SDK 19 3 Priedas 4 lentelė);

- važiuojamosios kelio dalies eismo juostos pločio koeficientas priimtas įvertinant eismo juostos plotį nuo 2,75 m iki 3,25 m – f2=1,4 (KPT SDK 19 3 Priedas 5 lentelė);

- išilginio nuolydžio koeficientas priimtas įvertinant didžiausią išilginį nuolydi nuo 2 % iki 4 % – f3=1,02 (KPT SDK 19 3 Priedas 6 lentelė);

- vidutinis metinis sunkiojo transporto eismo padidėjimas priimtas atsižvelgiant į Užsakovo pateiktą informacija – p=0,015.

1 lentelė. Užsakovo pateikti eismo intensyvumo duomenys

| Eil. Nr. | Savivaldybė | Kelio Nr. | Ruožo pradžia, km | Ruožo pabaiga, km | Ruožo ilgis, km | Bendras eismo intensyvumas (aut./parą) | Krovininio transporto eismo intensyvumas (aut./parą) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raseinių r. sav. | 3514 | 0,519 | 4,309 | 3,790 | 171 | 19 |
| 2 | Šakių r. sav. | 3807 | 2,691 | 14,296 | 11,605 | 170 | 10 |
| 3 | Skuodo r. sav. | 3710 | 0,000 | 6,342 | 6,342 | 185 | 15 |
| 4 | Vilniaus r. sav. | 5224 | 3,680 | 5,653 | 1,973 | 212 | 8 |
| 5 | Vilniaus r. sav. | 5224 | 7,580 | 7,858 | 0,278 | 212 | 8 |
| 6 | Trakų r. sav. | 4714 | 3,333 | 9,462 | 6,129 | 187 | 94 |
| 7 | Joniškio r. sav. | 1609 | 4,547 | 8,748 | 4,201 | 194 | 28 |
| 8 | Prienų r. sav. | 3304 | 21,168 | 24,567 | 3,399 | 203 | 30 |
| 9 | Kelmės r. sav. | 2137 | 17,481 | 19,376 | 1,895 | 290 | 57 |
| 10 | Kaišiadorių r. sav. | 1818 | 0,000 | 5,776 | 5,776 | 187 | 29 |
| 11 | Radviliškio r. sav. | 3414 | 14,878 | 22,008 | 7,130 | 168 | 23 |
| 12 | Radviliškio r. sav. | 3414 | 24,470 | 27,602 | 3,132 | 204 | 46 |

Susisteminta projektinių apkrovų A bei parinktų dangos konstrukcijų klasių informacija pateikta 2 lentelėje, detalūs skaičiavimai pateikti Priede Nr. 1.

2 lentelė. Susistemina projektinių apkrovų A ir parinktų dangos konstrukcijų klasių lentelė

| Eil. Nr. | Savivaldybė | Kelio Nr. | Ruožo pradžia, km | Ruožo pabaiga, km | Ruožo ilgis, km | Krovininio transporto eismo intensyvumas (aut./parą) | Projektinė apkrova A, mln. ESAs | Dangos konstrukcijos klasė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raseinių r. sav. | 3514 | 0,519 | 4,309 | 3,790 | 19 | 0,068 | DK 0,1(0,07) |
| 2 | Šakių r. sav. | 3807 | 2,691 | 14,296 | 11,605 | 10 | 0,036 | DK 0,05(0,04) |
| 3 | Skuodo r. sav. | 3710 | 0,000 | 6,342 | 6,342 | 15 | 0,054 | DK 0,1(0,06) |
| 4 | Vilniaus r. sav. | 5224 | 3,680 | 5,653 | 1,973 | 8 | 0,029 | DK 0,05(0,03) |
| 5 | Vilniaus r. sav. | 5224 | 7,580 | 7,858 | 0,278 | 8 | 0,029 | DK 0,05(0,03) |
| 6 | Trakų r. sav. | 4714 | 3,333 | 9,462 | 6,129 | 94 | 0,336 | DK 1(0,4) |
| 7 | Joniškio r. sav. | 1609 | 4,547 | 8,748 | 4,201 | 28 | 0,101 | DK 0,3(0,11) |
| 8 | Prienų r. sav. | 3304 | 21,168 | 24,567 | 3,399 | 30 | 0,107 | DK 0,3(0,11) |
| 9 | Kelmės r. sav. | 2137 | 17,481 | 19,376 | 1,895 | 57 | 0,204 | DK 0,3(0,21) |
| 10 | Kaišiadorių r. sav. | 1818 | 0,000 | 5,776 | 5,776 | 29 | 0,104 | DK 0,3(0,11) |
| 11 | Radviliškio r. sav. | 3414 | 14,878 | 22,008 | 7,130 | 23 | 0,082 | DK 0,1(0,09) |
| 12 | Radviliškio r. sav. | 3414 | 24,470 | 27,602 | 3,132 | 46 | 0,165 | DK 0,3(0,17) |

Atsižvelgiant į apskaičiuotą projektinę apkrovą A bei vertinimui pateiktus esamos dangos konstrukcijos tyrimų duomenis, pateikiamos dangos konstrukcijų įrengimo alternatyvos ir technologijos.

Rekomenduojamos dangų konstrukcijų įrengimo alternatyvos ir technologijos priklausomai nuo kelio numerio pateiktos 3 lentelėje.

3 lentelė. Rekomenduojamos dangų konstrukcijų įrengimo alternatyvos ir technologijos

| Eil. Nr. | Kelio Nr. | Ruožo pradžia, km | Ruožo pabaiga, km | Ruožo ilgis, km | Krovininio transporto eismo intensyvumas (aut./parą) | Dangos konstrukcijos klasė | Galimas pagrindo medžiagiškumas1) | Rekomenduojamas DK sprendinys1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3514 | 0,519 | 4,309 | 3,79 | 19 | DK 0,1(0,07) | CTB | III DK sprendinys |
| 2 | 3807 | 2,691 | 14,296 | 11,605 | 10 | DK 0,05(0,04) | CTB | I DK sprendinys |
| 3 | 3710 | 0 | 6,342 | 6,342 | 15 | DK 0,1(0,06) | CTB | III DK sprendinys |
|  |  |  |  |  |  |  | SPS | IV DK sprendinys |
| 4 | 5224 | 3,68 | 5,653 | 1,973 | 8 | DK 0,05(0,03) | CTB | I DK sprendinys |
|  |  |  |  |  |  |  | SPS | II DK sprendinys |
| 5 | 5224 | 7,58 | 7,858 | 0,278 | 8 | DK 0,05(0,03) | CTB | I DK sprendinys |
|  |  |  |  |  |  |  | SPS | II DK sprendinys |
| 6 | 4714 | 3,333 | 9,462 | 6,129 | 94 | DK 1(0,4) | CTB | VI DK sprendinys |
| 7 | 1609 | 4,547 | 8,748 | 4,201 | 28 | DK 0,3(0,11) | CTB | V DK sprendinys |
| 8 | 3304 | 21,168 | 24,567 | 3,399 | 30 | DK 0,3(0,11) | CTB | V DK sprendinys |
| 9 | 2137 | 17,481 | 19,376 | 1,895 | 57 | DK 0,3(0,21) | CTB | V DK sprendinys |
| 10 | 1818 | 0 | 5,776 | 5,776 | 29 | DK 0,3(0,11) | CTB | V DK sprendinys |
| 11 | 3414 | 14,878 | 22,008 | 7,13 | 23 | DK 0,1(0,09) | CTB | III DK sprendinys |
| 12 | 3414 | 24,47 | 27,602 | 3,132 | 46 | DK 0,3(0,17) | CTB | V DK sprendinys |
| Pastabos: - CTB pagrindo dangos konstrukcijos sprendinys gali būti taikomas visame kelio ruože, tačiau projektavimo metu turi būti išskiriamos atkarpos, kuriose turi parenkamas cemento kiekis atskiru tinkamumo bandymu. SPS pagrindo dangos konstrukcijos sprendinys gali būti taikomas kelio ruožo atkarpose, kuriose esami dangos konstrukcijos sluoksniai atitinka KTP SDK 19 VII skyriaus aštuntojo skirsnio nuostatas. Atkarpas, kuriose galima taikyti dangos konstrukcijos sprendinį su SPS pagrindu, turi būti nustatomos projektavimo metu. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Įgyvendinant 3 lentelėje pateiktus dangos konstrukcijos sprendinius, turi būti atliekami gruntų apdorojimo rišikliais tinkamumo bandymai. Prieš rengiant tinkamumo bandymo ataskaitą, turi būti įvertinta objekte esančio grunto rūšies pastovumas – kiekvieniems 3000 m2 turi būti nustatyta grunto rūšis. Nustačius skirtingas grunto rūšis atskiriems objekto plotams, rengiamos atskiros tinkamumo bandymų ataskaitos. Tinkamumo bandymais nustačius skirtingą rišiklio kiekį išilgai kelio ruožo, gali būti taikomas didžiausias nustatytas rišiklio kiekis išilgai viso kelio ruožo. Užsakovas  Rangovas tinkamumo bandymams į laboratoriją privalo pristatyti tas pačias medžiagas (mažiausiai 50 kg vienos rūšies grunto), kurios bus naudojamos objekte atliekant darbus.

Visuose sprendiniuose dėl poreikio paaukštinti projektinę dangos altitudę virš CTB sluoksnio gali būti įrengiamas SPS nemažesniu kaip 15 cm storiu. SPS turi atitikti TRA SBR 19 ir ĮT SBR 19 reikalavimus. Keliamas laikomosios gebos reikalavimas ant šio sluoksnio - Ev2≥ 120 MPa Tokiu atveju konstrukcijų perskaičiuoti nereikia.

I sprendinys (DK 0,05)

I sprendinio (DK 0,05) galimas variantas apima esamų sluoksnių be rišiklio panaudojimą įrengiant viršutinio pagrindo sluoksnį iš gruntų surištų cementų ir priedais ei asfalto pagrindo-dangos sluoksnio, atitinkančio TRA ASFALTAS 24 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus, įrengimą. I sprendinio sluoksniai, jų storiai, medžiagos ir mechaninės savybės pateiktos 4 lentelėje.

4 lentelė. I sprendinys (DK 0,05)

| Sluoksnio pavadinimas | Medžiagos tipas ir markė | Medžiagos standumo modulis, MPa | Storis, cm | Reikalaujamų savybių minimalios vertės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100)6) | 48008) | 77) | Pagal ĮT ASFALTAS 24 |
| CTB | Viršutinis pagrindo sluoksnis iš gruntų surištų cementu ir priedais | 1500 | 40 | fc ≥2,5 MPa1) Ev2≥ 400 MPa4) |
|  |  |  |  | Ev2/Ev1≤ 2,32) arba Dpr≥ 100 %2) 3) |
| ŽS | Sutankinta žemės sankasa | – | – | Ev2/Ev19) arba Dpr3) 5) |
| Pastabos: - Viršutinio pagrindo sluoksnio (CTB) iš gruntų surištų cementu ir priedais gniuždomasis stipris po 28 parų, nustatytas iš bandinių suformuotų stabilizavimo metu. - Matavimai atliekami iškart po sluoksnio įrengimo. - Sutankinimo rodiklis Dpr nustatomas tiesioginiu būdu. - Deformacijos modulis nustatytas antruoju apkrovimo ciklu spaudžiant sluoksnį štampu pagal LST 1360-5. Projektavimo metu priimtas viršutinio pagrindo sluoksnio iš gruntų surištų cementu ir priedais deformacijos modulis EV2 nepriklausomai nuo hidrologinių sąlygų svyravimų turi būti užtikrintas ne tik statybos, bet ir visu dangos konstrukcijos eksploatacijos laikotarpiu. Turi būti įvertinti geologinių tyrinėjimų duomenys dėl grunto tinkamumo šiai sąlygai užtikrinti. - Žemės sankasos sutankinimo rodiklis turi tenkinti ĮT ŽS 17 196 punkto reikalavimus. - Asfalto mišinys ir bitumas, atitinkantys TRA ASFALTAS 24 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus. - Pavasario polaidžio metu ribojant sunkiasvorių transporto priemonių eismą, gali būti taikomas 6 cm asfalto pagrindo-dangos sluoksnio storis. - Standumo modulis nustatytas pagal LST EN 12697-26 4 taškų lenkimą (4 PB) prie 20 °C temperatūros bei esant 10 Hz dažniui. - Ev2/Ev1 santykis turi tenkinti ĮT ŽS 17 9 lentelės reikalavimus. |  |  |  |  |

II sprendinys (DK 0,05)

II sprendinio (DK 0,05) galimas variantas apima esamų sluoksnių be rišiklio išsaugojimą, skaldos pagrindo sluoksnio ei asfalto pagrindo-dangos sluoksnio, atitinkančio TRA ASFALTAS 24 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus, įrengimą. II sprendinio sluoksniai, jų storiai, medžiagos ir mechaninės savybės pateiktos 5 lentelėje.

5 lentelė. II sprendinys (DK 0,05)

| Sluoksnio pavadinimas | Medžiagos tipas ir markė | Medžiagos standumo modulis, MPa | Storis, cm | Reikalaujamų savybių minimalios vertės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100)2) | 48005) | 8 | Pagal ĮT ASFALTAS 24 |
| SPS | Pagal TRA SBR 19 ir ĮT SBR 19 | 350 | 20 | Ev2≥ 120 MPa4) |
|  |  |  |  | Ev2/Ev1≤ 2,2 arba Dpr≥ 103%3) |
| Esami gruntai/sluoksniai be rišiklių |  | – | – | Ev2/Ev16) arba Dpr1) 3) |
| Pastabos: - Sutankinimo rodiklis turi tenkinti ĮT ŽS 17 196 punkto reikalavimus. - Asfalto mišinys ir bitumas, atitinkantys TRA ASFALTAS 24 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus. - Sutankinimo rodiklis Dpr nustatomas tiesioginiu būdu. - Deformacijos modulis nustatytas antruoju apkrovimo ciklu spaudžiant sluoksnį štampu pagal LST 1360-5. Projektavimo metu priimtas skaldos pagrindo sluoksnio deformacijos modulis EV2 nepriklausomai nuo hidrologinių sąlygų svyravimų turi būti užtikrintas ne tik statybos, bet ir visu dangos konstrukcijos eksploatacijos laikotarpiu. Turi būti įvertinti geologinių tyrinėjimų duomenys dėl grunto tinkamumo šiai sąlygai užtikrinti. - Standumo modulis nustatytas pagal LST EN 12697-26 4 taškų lenkimą (4 PB) prie 20 °C temperatūros bei esant 10 Hz dažniui. - Ev2/Ev1 santykis turi tenkinti ĮT ŽS 17 9 lentelės reikalavimus. |  |  |  |  |

III sprendinys (DK 0,1)

III sprendinio (DK 0,1) galimas variantas apima esamų sluoksnių be rišiklio panaudojimą įrengiant viršutinio pagrindo sluoksnį iš gruntų surištų cementų ir priedais bei asfalto pagrindo-dangos sluoksnio, atitinkančio TRA ASFALTAS 24 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus, įrengimą. III sprendinio sluoksniai, jų storiai, medžiagos ir mechaninės savybės pateiktos 6 lentelėje.

6 lentelė. III sprendinys (DK 0,1)

| Sluoksnio pavadinimas | Medžiagos tipas ir markė | Medžiagos standumo modulis, MPa | Storis, cm | Reikalaujamų savybių minimalios vertės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100)6) | 48007) | 8 | Pagal ĮT ASFALTAS 24 |
| CTB | Viršutinis pagrindo sluoksnis iš gruntų surištų cementu ir priedais | 1500 | 40 | fc ≥2,5 MPa1) Ev2≥ 400 MPa4) |
|  |  |  |  | Ev2/Ev1≤ 2,32) arba Dpr≥ 100 %2) 3) |
| ŽS | Sutankinta žemės sankasa | – | – | Ev2/Ev18) arba Dpr3) 5) |
| Pastabos: - Viršutinio pagrindo sluoksnio (CTB) iš gruntų surištų cementu ir priedais gniuždomasis stipris po 28 parų, nustatytas iš bandinių suformuotų stabilizavimo metu. - Matavimai atliekami iškart po sluoksnio įrengimo. - Sutankinimo rodiklis Dpr nustatomas tiesioginiu būdu. - Deformacijos modulis nustatytas antruoju apkrovimo ciklu spaudžiant sluoksnį štampu pagal LST 1360-5. Projektavimo metu priimtas viršutinio pagrindo sluoksnio iš gruntų surištų cementu ir priedais deformacijos modulis EV2 nepriklausomai nuo hidrologinių sąlygų svyravimų turi būti užtikrintas ne tik statybos, bet ir visu dangos konstrukcijos eksploatacijos laikotarpiu. Turi būti įvertinti geologinių tyrinėjimų duomenys dėl grunto tinkamumo šiai sąlygai užtikrinti. - Žemės sankasos sutankinimo rodiklis turi tenkinti ĮT ŽS 17 196 punkto reikalavimus. - Asfalto mišinys ir bitumas, atitinkantys TRA ASFALTAS 24 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus. - Standumo modulis nustatytas pagal LST EN 12697-26 4 taškų lenkimą (4 PB) prie 20 °C temperatūros bei esant 10 Hz dažniui. - Ev2/Ev1 santykis turi tenkinti ĮT ŽS 17 9 lentelės reikalavimus. |  |  |  |  |

IV sprendinys (DK 0,1)

IV sprendinio (DK 0,1) galimas variantas apima esamų sluoksnių be rišiklio išsaugojimą, skaldos pagrindo sluoksnio ei asfalto pagrindo-dangos sluoksnio, atitinkančio TRA ASFALTAS 24 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus, įrengimą. IV sprendinio sluoksniai, jų storiai, medžiagos ir mechaninės savybės pateiktos 7 lentelėje.

7 lentelė. IV sprendinys (DK 0,1)

| Sluoksnio pavadinimas | Medžiagos tipas ir markė | Medžiagos standumo modulis, MPa | Storis, cm | Reikalaujamų savybių minimalios vertės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asfalto pagrindo-dangos | AC 16 PD (70/100)2) | 48005) | 10 | Pagal ĮT ASFALTAS 24 |
| SPS | Pagal TRA SBR 19 ir ĮT SBR 19 | 350 | 20 | Ev2≥ 120 MPa4) |
|  |  |  |  | Ev2/Ev1≤ 2,2 arba Dpr≥ 103%3) |
| Esami gruntai/sluoksniai be rišiklių |  | – | – | Ev2/Ev16) arba Dpr1) 3) |
| Pastabos: - Sutankinimo rodiklis turi tenkinti ĮT ŽS 17 196 punkto reikalavimus. - Asfalto mišinys ir bitumas, atitinkantys TRA ASFALTAS 24 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus. - Sutankinimo rodiklis Dpr nustatomas tiesioginiu būdu. - Deformacijos modulis nustatytas antruoju apkrovimo ciklu spaudžiant sluoksnį štampu pagal LST 1360-5. Projektavimo metu priimtas skaldos pagrindo sluoksnio deformacijos modulis EV2 nepriklausomai nuo hidrologinių sąlygų svyravimų turi būti užtikrintas ne tik statybos, bet ir visu dangos konstrukcijos eksploatacijos laikotarpiu. Turi būti įvertinti geologinių tyrinėjimų duomenys dėl grunto tinkamumo šiai sąlygai užtikrinti. - Standumo modulis nustatytas pagal LST EN 12697-26 4 taškų lenkimą (4 PB) prie 20 °C temperatūros bei esant 10 Hz dažniui. - Ev2/Ev1 santykis turi tenkinti ĮT ŽS 17 9 lentelės reikalavimus. |  |  |  |  |

V sprendinys (DK 0,3)

V sprendinio (DK 0,3) galimas variantas apima esamų sluoksnių be rišiklio panaudojimą įrengiant viršutinio pagrindo sluoksnį iš gruntų surištų cementų ir priedais bei asfalto pagrindo-dangos sluoksnio, atitinkančio TRA ASFALTAS 24 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus, įrengimą. V sprendinio sluoksniai, jų storiai, medžiagos ir mechaninės savybės pateiktos 8 lentelėje.

8 lentelė. V sprendinys (DK 0,3)

| Sluoksnio pavadinimas | Medžiagos tipas ir markė | Medžiagos standumo modulis, MPa | Storis, cm | Reikalaujamų savybių minimalios vertės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asfalto viršutinis | AC 11 VN 70/1006) | 40008) | 4 | Pagal ĮT ASFALTAS 24 |
| Asfalto pagrindo | AC 22 PN (70/100)6) 7) | 53008) | 7 | Pagal ĮT ASFALTAS 24 |
| CTB | Viršutinis pagrindo sluoksnis iš gruntų surištų cementu ir priedais | 1500 | 40 | fc ≥2,5 MPa1) Ev2≥ 400 MPa4) |
|  |  |  |  | Ev2/Ev1≤ 2,32) arba Dpr≥ 100 %2) 3) |
| ŽS | Sutankinta žemės sankasa | – | – | Ev2/Ev19) arba Dpr3) 5) |
| Pastabos: - Viršutinio pagrindo sluoksnio (CTB) iš gruntų surištų cementu ir priedais gniuždomasis stipris po 28 parų, nustatytas iš bandinių suformuotų stabilizavimo metu. - Matavimai atliekami iškart po sluoksnio įrengimo. - Sutankinimo rodiklis Dpr nustatomas tiesioginiu būdu. - Deformacijos modulis nustatytas antruoju apkrovimo ciklu spaudžiant sluoksnį štampu pagal LST 1360-5. Projektavimo metu priimtas viršutinio pagrindo sluoksnio iš gruntų surištų cementu ir priedais deformacijos modulis EV2 nepriklausomai nuo hidrologinių sąlygų svyravimų turi būti užtikrintas ne tik statybos, bet ir visu dangos konstrukcijos eksploatacijos laikotarpiu. Turi būti įvertinti geologinių tyrinėjimų duomenys dėl grunto tinkamumo šiai sąlygai užtikrinti. - Žemės sankasos sutankinimo rodiklis turi tenkinti ĮT ŽS 17 196 punkto reikalavimus. - Asfalto mišinys ir bitumas, atitinkantys TRA ASFALTAS 24 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus. - Siekiant užtikrinti sukibimą tarp asfalto sluoksnių turi būti naudojama polimerais modifikuota bituminė emulsija. - Standumo modulis nustatytas pagal LST EN 12697-26 4 taškų lenkimą (4 PB) prie 20 °C temperatūros bei esant 10 Hz dažniui. - Ev2/Ev1 santykis turi tenkinti ĮT ŽS 17 9 lentelės reikalavimus. |  |  |  |  |

VI sprendinys (DK 1(0,4))

VI sprendinio (DK 1(0,4)) galimas variantas apima esamų sluoksnių be rišiklio panaudojimą įrengiant viršutinio pagrindo sluoksnį iš gruntų surištų cementų ir priedais bei asfalto viršutinio ir pagrindo sluoksnių, atitinkančių TRA ASFALTAS 24 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus, įrengimą. Atsižvelgiant į faktinę projektinę apkrovą (0,4 mln. ESAs) bei statytojui priėmus mažesnį kelio komforto lygį (IRI reikalavimas) būtų galima mažinti šalčiui atsparios dangos konstrukcijos reikalavimą. VI sprendinio sluoksniai, jų storiai, medžiagos ir mechaninės savybės pateiktos 9 lentelėje.

9 lentelė. VI sprendinys (DK 1(0,4))

| Sluoksnio pavadinimas | Medžiagos tipas ir markė | Medžiagos standumo modulis, MPa | Storis, cm | Reikalaujamų savybių minimalios vertės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Asfalto viršutinis | AC 11 VN 70/1008) 11) | 40002) | 4 | Pagal ĮT ASFALTAS 24 |
| Asfalto pagrindo | AC 22 PN (70/100)7) 8) 12) | 53002) | 8 | Pagal ĮT ASFALTAS 24 |
| CTB3) 4) | Viršutinis pagrindo sluoksnis iš gruntų surištų cementu ir priedais | 1500 | 45 | fc ≥2,5 MPa9) Ev2≥ 400 MPa3) |
|  |  |  |  | Ev2/Ev1≤ 2,310) arba Dpr≥ 100 %6) 10) |
| ŽS | Esami F3 jautrumo šalčiui klasės gruntai | 30 | – | Ev2/Ev111) arba Dpr1) 5) 6) |
| Pastabos: - Žemės sankasos sutankinimo rodiklis turi tenkinti ĮT ŽS 17 196 punkto reikalavimus. - Standumo modulis nustatytas pagal LST EN 12697-26 4 taškų lenkimą (4 PB) prie 20 °C temperatūros bei esant 10 Hz dažniui. - Deformacijos modulis nustatytas antruoju apkrovimo ciklu spaudžiant sluoksnį štampu pagal LST 1360-5. Projektavimo metu priimtas viršutinio (CTB) pagrindo sluoksnio iš gruntų surištų cementu ir priedais deformacijos modulis Ev2 nepriklausomai nuo hidrologinių sąlygų svyravimų turi būti užtikrintas ne tik statybos, bet ir visu dangos konstrukcijos eksploatacijos laikotarpiu. Turi būti įvertinti geologinių tyrinėjimų duomenys dėl grunto tinkamumo šiai sąlygai užtikrinti. - Įrengiamo CTB sluoksnio plotis turi būti ≥ 20 cm didesnis negu projektuojamas asfalto dangos plotis. - Žemės sankasos sutankinimo rodiklis Dpr tikrinamas prieš stabilizavimą (išplaniravus bei sutankinus esamus gruntus) įrengiamo hidrauliškai surišto sluoksnio paviršiaus altitudėje arba atsikasus esamą gruntą hidrauliškai surišamo sluoksnio storiu. Įrengus CTB, žemės sankasos sutankinimo rodiklis Dpr taip pat turi būti pamatuojamas iš karto po CTB stabilizavimo, tyrimų vietose iškasant CTB dalį visu storiu. Tuo atveju jeigu buvo atlikti matavimai prieš stabilizavimą, atlikus stabilizavimą gali būti sumažintas matavimo taškų skaičius, parenkant juos atsitiktine tvarka. - Sutankinimo rodiklis Dpr nustatomas tiesioginiu būdu. - Siekiant užtikrinti sukibimą tarp asfalto sluoksnių turi būti naudojama polimerais modifikuota bituminė emulsija. - Asfalto mišinys ir bitumas, atitinkantys TRA ASFALTAS 24 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus. - Grunto, surišto hidrauliniais rišikliais ir jonų mainus gerinančiais priedais gniuždomasis stipris po 28 parų, nustatytas iš bandinių suformuotų stabilizavimo metu, turi būti nemažiau kaip 2,5 MPa. Bandinių po 14 šaldymo ir atšildymo ciklų bei referencinių bandinių (po 28 parų) stiprio gniuždant santykis ne mažiau kaip 0,7. - Matavimai atliekami iškart po sluoksnio įrengimo. - Ev2/Ev1 santykis turi tenkinti ĮT ŽS 17 9 lentelės reikalavimus. |  |  |  |  |

Priedas Nr. 1. Projektinės apkrovos A skaičiavimai

Kelio Nr. 3514 ruožas nuo 0,519 km iki 4,309 km

| Metai i | pi | VPI\(ST)i-1 | fA | qBm | f1 | f2 | f3 | Dienos | 1+pi | Ai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 19 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1 | 2941,244 |
| 2 | 0,015 | 19 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2985,363 |
| 3 | 0,015 | 20 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3030,144 |
| 4 | 0,015 | 20 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3075,596 |
| 5 | 0,015 | 20 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3121,73 |
| 6 | 0,015 | 20 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3168,556 |
| 7 | 0,015 | 21 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3216,084 |
| 8 | 0,015 | 21 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3264,325 |
| 9 | 0,015 | 21 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3313,29 |
| 10 | 0,015 | 22 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3362,989 |
| 11 | 0,015 | 22 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3413,434 |
| 12 | 0,015 | 22 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3464,636 |
| 13 | 0,015 | 23 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3516,605 |
| 14 | 0,015 | 23 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3569,354 |
| 15 | 0,015 | 23 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3622,895 |
| 16 | 0,015 | 24 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3677,238 |
| 17 | 0,015 | 24 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3732,397 |
| 18 | 0,015 | 24 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3788,383 |
| 19 | 0,015 | 25 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3845,208 |
| 20 | 0,015 | 25 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3902,887 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, ESAs |  |  |  | 68012,36 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, mln. ESAs |  |  |  | 0,068012 |

Kelio Nr. 3807 ruožas nuo 2,691 km iki 14,296 km

| Metai i | pi | VPI\(ST)i-1 | fA | qBm | f1 | f2 | f3 | Dienos | 1+pi | Ai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 10 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1 | 1548,023 |
| 2 | 0,015 | 10 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1571,244 |
| 3 | 0,015 | 10 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1594,812 |
| 4 | 0,015 | 10 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1618,735 |
| 5 | 0,015 | 11 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1643,016 |
| 6 | 0,015 | 11 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1667,661 |
| 7 | 0,015 | 11 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1692,676 |
| 8 | 0,015 | 11 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1718,066 |
| 9 | 0,015 | 11 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1743,837 |
| 10 | 0,015 | 11 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1769,994 |
| 11 | 0,015 | 12 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1796,544 |
| 12 | 0,015 | 12 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1823,493 |
| 13 | 0,015 | 12 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1850,845 |
| 14 | 0,015 | 12 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1878,608 |
| 15 | 0,015 | 12 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1906,787 |
| 16 | 0,015 | 13 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1935,388 |
| 17 | 0,015 | 13 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1964,419 |
| 18 | 0,015 | 13 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1993,886 |
| 19 | 0,015 | 13 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2023,794 |
| 20 | 0,015 | 13 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2054,151 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, ESAs |  |  |  | 35795,98 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, mln. ESAs |  |  |  | 0,035796 |

Kelio Nr. 3710 ruožas nuo 0,000 km iki 6,342 km

| Metai i | pi | VPI\(ST)i-1 | fA | qBm | f1 | f2 | f3 | Dienos | 1+pi | Ai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 15 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1 | 2322,035 |
| 2 | 0,015 | 15 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2356,866 |
| 3 | 0,015 | 15 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2392,219 |
| 4 | 0,015 | 16 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2428,102 |
| 5 | 0,015 | 16 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2464,523 |
| 6 | 0,015 | 16 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2501,491 |
| 7 | 0,015 | 16 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2539,014 |
| 8 | 0,015 | 17 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2577,099 |
| 9 | 0,015 | 17 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2615,755 |
| 10 | 0,015 | 17 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2654,992 |
| 11 | 0,015 | 17 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2694,817 |
| 12 | 0,015 | 18 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2735,239 |
| 13 | 0,015 | 18 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2776,267 |
| 14 | 0,015 | 18 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2817,911 |
| 15 | 0,015 | 18 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2860,18 |
| 16 | 0,015 | 19 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2903,083 |
| 17 | 0,015 | 19 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2946,629 |
| 18 | 0,015 | 19 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 2990,828 |
| 19 | 0,015 | 20 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3035,691 |
| 20 | 0,015 | 20 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3081,226 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, ESAs |  |  |  | 53693,97 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, mln. ESAs |  |  |  | 0,053694 |

Kelio Nr. 5224 ruožas nuo 3,680 km iki 5,653 km ir nuo 7,580 km iki 7,858 km

| Metai i | pi | VPI\(ST)i-1 | fA | qBm | f1 | f2 | f3 | Dienos | 1+pi | Ai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 8 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1 | 1238,419 |
| 2 | 0,015 | 8 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1256,995 |
| 3 | 0,015 | 8 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1275,85 |
| 4 | 0,015 | 8 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1294,988 |
| 5 | 0,015 | 8 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1314,412 |
| 6 | 0,015 | 9 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1334,129 |
| 7 | 0,015 | 9 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1354,141 |
| 8 | 0,015 | 9 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1374,453 |
| 9 | 0,015 | 9 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1395,07 |
| 10 | 0,015 | 9 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1415,996 |
| 11 | 0,015 | 9 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1437,235 |
| 12 | 0,015 | 9 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1458,794 |
| 13 | 0,015 | 10 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1480,676 |
| 14 | 0,015 | 10 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1502,886 |
| 15 | 0,015 | 10 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1525,429 |
| 16 | 0,015 | 10 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1548,311 |
| 17 | 0,015 | 10 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1571,535 |
| 18 | 0,015 | 10 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1595,108 |
| 19 | 0,015 | 10 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1619,035 |
| 20 | 0,015 | 11 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 1643,321 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, ESAs |  |  |  | 28636,78 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, mln. ESAs |  |  |  | 0,028637 |

Kelio Nr. 4714 ruožas nuo 3,333 km iki 9,462 km

| Metai i | pi | VPI\(ST)i-1 | fA | qBm | f1 | f2 | f3 | Dienos | 1+pi | Ai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 94 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1 | 14551,42 |
| 2 | 0,015 | 95 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 14769,69 |
| 3 | 0,015 | 97 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 14991,24 |
| 4 | 0,015 | 98 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 15216,11 |
| 5 | 0,015 | 100 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 15444,35 |
| 6 | 0,015 | 101 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 15676,01 |
| 7 | 0,015 | 103 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 15911,15 |
| 8 | 0,015 | 104 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 16149,82 |
| 9 | 0,015 | 106 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 16392,07 |
| 10 | 0,015 | 107 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 16637,95 |
| 11 | 0,015 | 109 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 16887,52 |
| 12 | 0,015 | 111 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 17140,83 |
| 13 | 0,015 | 112 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 17397,94 |
| 14 | 0,015 | 114 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 17658,91 |
| 15 | 0,015 | 116 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 17923,79 |
| 16 | 0,015 | 118 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 18192,65 |
| 17 | 0,015 | 119 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 18465,54 |
| 18 | 0,015 | 121 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 18742,52 |
| 19 | 0,015 | 123 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 19023,66 |
| 20 | 0,015 | 125 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 19309,02 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, ESAs |  |  |  | 336482,2 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, mln. ESAs |  |  |  | 0,336482 |

Kelio Nr. 1609 ruožas nuo 4,547 km iki 8,748 km

| Metai i | pi | VPI\(ST)i-1 | fA | qBm | f1 | f2 | f3 | Dienos | 1+pi | Ai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 28 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1 | 4334,466 |
| 2 | 0,015 | 28 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4399,483 |
| 3 | 0,015 | 29 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4465,475 |
| 4 | 0,015 | 29 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4532,457 |
| 5 | 0,015 | 30 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4600,444 |
| 6 | 0,015 | 30 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4669,45 |
| 7 | 0,015 | 31 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4739,492 |
| 8 | 0,015 | 31 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4810,585 |
| 9 | 0,015 | 32 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4882,743 |
| 10 | 0,015 | 32 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4955,984 |
| 11 | 0,015 | 32 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5030,324 |
| 12 | 0,015 | 33 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5105,779 |
| 13 | 0,015 | 33 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5182,366 |
| 14 | 0,015 | 34 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5260,101 |
| 15 | 0,015 | 34 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5339,003 |
| 16 | 0,015 | 35 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5419,088 |
| 17 | 0,015 | 36 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5500,374 |
| 18 | 0,015 | 36 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5582,88 |
| 19 | 0,015 | 37 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5666,623 |
| 20 | 0,015 | 37 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5751,622 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, ESAs |  |  |  | 100228,7 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, mln. ESAs |  |  |  | 0,100229 |

Kelio Nr. 3304 ruožas nuo 21,168 km iki 24,567 km

| Metai i | pi | VPI\(ST)i-1 | fA | qBm | f1 | f2 | f3 | Dienos | 1+pi | Ai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 30 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1 | 4644,07 |
| 2 | 0,015 | 30 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4713,731 |
| 3 | 0,015 | 31 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4784,437 |
| 4 | 0,015 | 31 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4856,204 |
| 5 | 0,015 | 32 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4929,047 |
| 6 | 0,015 | 32 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5002,983 |
| 7 | 0,015 | 33 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5078,027 |
| 8 | 0,015 | 33 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5154,198 |
| 9 | 0,015 | 34 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5231,511 |
| 10 | 0,015 | 34 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5309,983 |
| 11 | 0,015 | 35 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5389,633 |
| 12 | 0,015 | 35 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5470,478 |
| 13 | 0,015 | 36 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5552,535 |
| 14 | 0,015 | 36 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5635,823 |
| 15 | 0,015 | 37 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5720,36 |
| 16 | 0,015 | 38 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5806,165 |
| 17 | 0,015 | 38 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5893,258 |
| 18 | 0,015 | 39 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5981,657 |
| 19 | 0,015 | 39 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 6071,382 |
| 20 | 0,015 | 40 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 6162,452 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, ESAs |  |  |  | 107387,9 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, mln. ESAs |  |  |  | 0,107388 |

Kelio Nr. 2137 ruožas nuo 17,481 km iki 19,376 km

| Metai i | pi | VPI\(ST)i-1 | fA | qBm | f1 | f2 | f3 | Dienos | 1+pi | Ai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 57 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1 | 8823,733 |
| 2 | 0,015 | 58 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 8956,089 |
| 3 | 0,015 | 59 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 9090,431 |
| 4 | 0,015 | 60 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 9226,787 |
| 5 | 0,015 | 60 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 9365,189 |
| 6 | 0,015 | 61 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 9505,667 |
| 7 | 0,015 | 62 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 9648,252 |
| 8 | 0,015 | 63 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 9792,976 |
| 9 | 0,015 | 64 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 9939,87 |
| 10 | 0,015 | 65 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 10088,97 |
| 11 | 0,015 | 66 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 10240,3 |
| 12 | 0,015 | 67 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 10393,91 |
| 13 | 0,015 | 68 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 10549,82 |
| 14 | 0,015 | 69 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 10708,06 |
| 15 | 0,015 | 70 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 10868,68 |
| 16 | 0,015 | 71 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 11031,71 |
| 17 | 0,015 | 72 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 11197,19 |
| 18 | 0,015 | 73 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 11365,15 |
| 19 | 0,015 | 75 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 11535,63 |
| 20 | 0,015 | 76 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 11708,66 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, ESAs |  |  |  | 204037,1 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, mln. ESAs |  |  |  | 0,204037 |

Kelio Nr. 1818 ruožas nuo 0,000 km iki 5,776 km

| Metai i | pi | VPI\(ST)i-1 | fA | qBm | f1 | f2 | f3 | Dienos | 1+pi | Ai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 29 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1 | 4489,268 |
| 2 | 0,015 | 29 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4556,607 |
| 3 | 0,015 | 30 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4624,956 |
| 4 | 0,015 | 30 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4694,33 |
| 5 | 0,015 | 31 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4764,745 |
| 6 | 0,015 | 31 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4836,216 |
| 7 | 0,015 | 32 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4908,76 |
| 8 | 0,015 | 32 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4982,391 |
| 9 | 0,015 | 33 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5057,127 |
| 10 | 0,015 | 33 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5132,984 |
| 11 | 0,015 | 34 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5209,979 |
| 12 | 0,015 | 34 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5288,128 |
| 13 | 0,015 | 35 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5367,45 |
| 14 | 0,015 | 35 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5447,962 |
| 15 | 0,015 | 36 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5529,681 |
| 16 | 0,015 | 36 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5612,627 |
| 17 | 0,015 | 37 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5696,816 |
| 18 | 0,015 | 37 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5782,268 |
| 19 | 0,015 | 38 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5869,002 |
| 20 | 0,015 | 38 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 5957,037 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, ESAs |  |  |  | 103808,3 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, mln. ESAs |  |  |  | 0,103808 |

Kelio Nr. 3414 ruožas nuo 14,878 km iki 22,008 km

| Metai i | pi | VPI\(ST)i-1 | fA | qBm | f1 | f2 | f3 | Dienos | 1+pi | Ai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 23 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1 | 3560,454 |
| 2 | 0,015 | 23 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3613,861 |
| 3 | 0,015 | 24 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3668,069 |
| 4 | 0,015 | 24 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3723,09 |
| 5 | 0,015 | 24 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3778,936 |
| 6 | 0,015 | 25 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3835,62 |
| 7 | 0,015 | 25 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3893,154 |
| 8 | 0,015 | 26 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 3951,552 |
| 9 | 0,015 | 26 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4010,825 |
| 10 | 0,015 | 26 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4070,987 |
| 11 | 0,015 | 27 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4132,052 |
| 12 | 0,015 | 27 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4194,033 |
| 13 | 0,015 | 27 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4256,943 |
| 14 | 0,015 | 28 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4320,797 |
| 15 | 0,015 | 28 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4385,609 |
| 16 | 0,015 | 29 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4451,394 |
| 17 | 0,015 | 29 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4518,164 |
| 18 | 0,015 | 30 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4585,937 |
| 19 | 0,015 | 30 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4654,726 |
| 20 | 0,015 | 31 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 4724,547 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, ESAs |  |  |  | 82330,75 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, mln. ESAs |  |  |  | 0,082331 |

Kelio Nr. 3414 ruožas nuo 24,470 km iki 27,602 km

| Metai i | pi | VPI\(ST)i-1 | fA | qBm | f1 | f2 | f3 | Dienos | 1+pi | Ai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 46 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1 | 7120,908 |
| 2 | 0,015 | 47 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 7227,721 |
| 3 | 0,015 | 47 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 7336,137 |
| 4 | 0,015 | 48 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 7446,179 |
| 5 | 0,015 | 49 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 7557,872 |
| 6 | 0,015 | 50 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 7671,24 |
| 7 | 0,015 | 50 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 7786,308 |
| 8 | 0,015 | 51 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 7903,103 |
| 9 | 0,015 | 52 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 8021,65 |
| 10 | 0,015 | 53 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 8141,974 |
| 11 | 0,015 | 53 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 8264,104 |
| 12 | 0,015 | 54 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 8388,066 |
| 13 | 0,015 | 55 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 8513,887 |
| 14 | 0,015 | 56 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 8641,595 |
| 15 | 0,015 | 57 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 8771,219 |
| 16 | 0,015 | 58 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 8902,787 |
| 17 | 0,015 | 58 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 9036,329 |
| 18 | 0,015 | 59 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 9171,874 |
| 19 | 0,015 | 60 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 9309,452 |
| 20 | 0,015 | 61 | 3,3 | 0,18 | 0,5 | 1,4 | 1,02 | 365 | 1,015 | 9449,094 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, ESAs |  |  |  | 164661,5 |
|  |  |  |  |  |  | Projektinė apkrova A1-20, mln. ESAs |  |  |  | 0,164661 |

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Kelių su žvyro danga atnaujinimui, kai projektinė apkrova A (ESAs) ≤0,5 mln.

Hidrauliniais rišikliais ir jonų mainus spartinančiais priedais surištas pagrindo sluoksnis

Įrengiant hidrauliniais rišikliais ir jonų mainus spartinančiais priedais surištą pagrindo sluoksnį turi būti vadovaujamasi įrengimo taisyklėse ĮT ŽS 17 ir metodiniuose nurodymuose MN GPSR 12 pateiktomis darbų atlikimo nuostatomis.

Gruntams apdoroti turi būti naudojamas cementas, tenkinantis standarto LST EN 197-1 reikalavimus (tipas – CEM I arba CEM II/A-LL, stiprumo klasė – 42,5 N). Taip pat turi būti naudojamas grunto jonų mainus spartinantis priedas. Jonų mainus spartinantis priedas yra skystas koncentruotas preparatas originaliose gamyklinėse pakuotėse, kurį prieš naudojant reikia praskiesti vandeniu pagal pateiktą gamintojo instrukciją. Įprastai minimalus grynojo priedo kiekis sustiprintame (stabilizuotame) grunte priklausomai nuo grunto rūšies turi būti:

- 0,2 l/m3 grunto (taikomas ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP, ŽD, ŽM, SD, SM, ŽD0, ŽM0, SD0, SM0, DL, DV, DR grunto rūšims pagal standartą LST 1331).

Jeigu statybinių medžiagų mišinių gamybai naudojamas ne geriamasis vanduo, tai statybos darbams atlikti numatomo naudoti vandens tinkamumas turi būti įrodomas. Nustatytu laiku prieš darbų pradžią rangovas turi įrodyti numatytų naudoti statybinių medžiagų ir jų mišinių bei gruntų tinkamumą, pateikdamas tinkamumo bandymų ataskaitą pagal 1 lentelėje pateiktus reikalavimus. Tinkamumo (reikalingo cemento kiekio) bandymai turi būti atliekami akredituotoje laboratorijoje. Rangovas pateikia tinkamumo bandymais nustatytą rišiklio kiekį, tuo prisiimdamas atsakomybę už tiesimo darbų kokybę.

Hidrauliniais rišikliais ir jonų mainus spartinančiais priedais surišto pagrindo sluoksnio storis, nepriklausomai nuo dangos konstrukcijos sudėties, turi būti ne mažesnis kaip 40 cm.

Darbų atlikimo metu hidrauliniais rišikliais ir jonų mainus spartinančiais priedais surištas mišinys ar gruntas bei įrengtas pagrindo sluoksnis turi tenkinti 2 lentelėje pateiktus reikalavimus.

Kadangi pavieniai skersiniai ir išilginiai plyšiai yra būdingi dangos konstrukcijoms su hidrauliniais rišikliais ir jonų mainus spartinančiais priedais surištu pagrindo sluoksniu, rekomenduojame garantinio laikotarpio metu asfalto dangoje susidariusius plyšius užtaisyti statytojo (užsakovo) atsakomybe.

Garantinio laikotarpio metu asfalto dangoje susidarę pavieniai skersiniai ir išilginiai plyšiai yra būdingi tokio tipo dangų konstrukcijoms, tačiau jie turi būti užtaisomi pagal rekomendacijas R PT 11.

1 lentelė. Reikalavimai hidrauliniais rišikliais ir jonų mainus spartinančiais priedais surištam mišiniui ar gruntui (tinkamumo bandymai)

| Savybė | Reikalavimas | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| Stipris gniuždant | ≥ 2,5 MPa | Gniuždomasis stipris, nustatytas po 28 parų pagal standartą LST EN 13286-41 – bandiniai 14 parų laikomi drėgnoje aplinkoje ir 14 parų vandenyje. Po mirkymo atliekamas stiprio gniuždant bandymas. |
| Atsparumas šalčiui | Bandinių po šaldymo ir atšildymo ciklų bei referencinių bandinių (po 28 parų) stiprio gniuždant santykis ne mažiau kaip 0,7. | Atliekant atsparumo šalčiui bandymus, bandiniai laikomi 13 dienų drėgnoje aplinkoje, po to 1 parą laikomi panardinti kambario temperatūros vandenyje, po to jiems taikoma 14 užšaldymo ir atšildymo ciklų. Vienu užšaldymo ir atšildymo ciklu bandiniai (ištraukti iš vandens) -23°C temperatūroje 8 valandas šaldomi ir 16 valandų atšildomi kambario temperatūros vandenyje. Po šaldymo atšildymo ciklų atliekamas stiprio gniuždant bandymas pagal standartą LST EN 13286-41. |

2 lentelė. Hidrauliniais rišikliais ir jonų mainus spartinančiais priedais surištam mišiniui ar gruntui bei įrengtam pagrindo sluoksniui keliami reikalavimai darbų atlikimo metu

| Savybė | Reikalavimas | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| Hidrauliniais rišikliais ir jonų mainus spartinančiais priedais surištas mišinys ar gruntas |  |  |
| Stipris gniuždant1) | ≥ 2,5 MPa | Gniuždomasis stipris, nustatytas po 28 parų pagal standartą LST EN 13286-41 – bandiniai 14 parų laikomi drėgnoje aplinkoje ir 14 parų vandenyje. Po mirkymo atliekamas stiprio gniuždant bandymas. |
| Atsparumas šalčiui | Bandinių po šaldymo ir atšildymo ciklų bei referencinių bandinių (po 28 parų) stiprio gniuždant santykis ne mažiau kaip 0,7. | Atliekant atsparumo šalčiui bandymus, bandiniai laikomi 13 dienų drėgnoje aplinkoje, po to 1 parą laikomi panardinti kambario temperatūros vandenyje, po to jiems taikoma 14 užšaldymo ir atšildymo ciklų. Vienu užšaldymo ir atšildymo ciklu bandiniai (ištraukti iš vandens) -23°C temperatūroje 8 valandas šaldomi ir 16 valandų atšildomi kambario temperatūros vandenyje. Po šaldymo atšildymo ciklų atliekamas stiprio gniuždant bandymas pagal standartą LST EN 13286-41. |
| Įrengtas pagrindo sluoksnis |  |  |
| Deformacijos modulis Ev22) | ≥ 400 MPa | Deformacijos modulis nustatytas antruoju apkrovimo ciklu spaudžiant sluoksnį štampu pagal LST 1360-5. |
| Deformacijos modulio Ev2/Ev1 santykis 3) arba Sutankinimo laipsnis DPr3) | ≤ 2,3 ≥ 100 % | – |
| Pastabos: 1) Rangovui turint patirtį, suformuoti bandiniai gali būti bandomi po 7 parų. Pasiekus 90 % projektinės gniuždomojo stiprio vertės yra laikoma, kad po 28 parų bus pasiektas projektinis gniuždomasis stipris. 2) Matavimai atliekami po 7 parų po sluoksnio įrengimo. 3) Matavimai atliekami iškart po sluoksnio įrengimo. |  |  |