Pralaidos D800 parametrai.

| Parametras | Reikšmė |
| --- | --- |
| Konstrukcijos tipas | Plieninė, goruota |
| Konstrukcijos gofras | ≥ 68x13 |
| Konstrukcijos sienutės storis, mm | ≥ 2,0 |
| Plieno markė | S250GD/DX51D |
| Konstrukcijos segmentų sujungimas | Apkabomis |
| Antikorozinė danga | Cinko danga (dangos storis turi atitikti LST EN 10346:2009 arba lygiaverčių standartų dangos reikalavimus Z600 dangai) bei turi būti papildomai 100% perimetro iš vidinės ir išorinės pusės padengta polimerine danga (vidutinis dangos storis ≥ 250 μm, turi atitikti LST EN 10169:2010+A1:2012 arba lygiaverčių standartų reikalavimus) |