TECHNINĖ UŽDUOTIS „VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR.VYD-60V JUNGIANČIO KRIVILIŲ K. LIEPŲ IR ALKSNYNO GATVES, REMONTO DARBAI“

Turi būti atlikti vietinės reikšmės kelio Nr. Vyd-60v jungiančio Krivilių k. Liepų ir Alksnyno gatves, remonto darbai:

- Kelio trasos nužymėjimas;

- Esamos dangos nufrezavimas (h-5cm);

- Važiuojamosios dalies dangos lovio dugno planiravimas ir sutankinimas;

- 15 cm storio skaldos iš mišinio 0/45 granuliometrinės sudėties (def. mod. Ev2=120 Mpa) pagrindo įrengimas;

- 6 cm storio asfalto pagrindo - dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas;

- 6 cm storio sluoksnio iš žvyro mišinio 0/32 įrengimas kelkraščiuose

- Aplinkos sutvarkymas išplaniruojant ir apsėjant žole.