Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis

SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

KAKLAMAUTĖ

(taikoma 1 ir 2 pirkimo daliai)

| Techninės specifikacijos punktas | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |  |  |
| 4 | Kaklamautės kokybės garantijos terminas – 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos. | - | Nurodyti konkrečiai |
| II. | KAKLAMAUTĖS TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS |  |  |
| 2 lentelės 1 punktas | Žaliavos sudėtis, | 100% PES | Nurodyti konkrečiai |
| 2 lentelės 2 punktas | Paviršinis tankis, g/m2 | 150,0 +20,0;-10,0 | Nurodyti konkrečiai |
| 2 lentelės 3 punktas | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis ), % (*) | 2,0 | Nurodyti konkrečiai |
| 2 lentelės 5 punktas | Atsparumas dilinimui, sūkiai | 50 000 | Nurodyti konkrečiai |
| 2 lentelės 6 punktas | Pumpuravimasis (po 30 min), laipsnis | ≥ 4 | Nurodyti konkrečiai |