TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prašomo gaminio techninė charakteristika | Siūlomo gaminio gamintojas/modelis ir techninė charakteristika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Klijuojamos PVC grindų dangos lentelėmis techninė charakteristika: Bendras storis – ≥2.50mm (EN ISO 24346); Dėvimojo sluoksnio storis - ≥0,70 ( EN ISO 24340); Svoris - ≥4100 ( EN ISO 23997); Išmatavimai medžio imitacijos lentelės – 208x1243 (±50)mm.; Spalva – pasirinkimas iš ne mažiau, kaip 5 atspalvių atitinkančių žemiau esančius aprašymus; Smulkaus medžio tekstūros; Paviršius su medžio faktūra; Imituojančiais grioveliais; Šilto gelsvo atspalvio; Paviršius matinis; Atsparumo klasė – 34-43 ( EN ISO 10874); Degumo klasė - Ne žemesnė kaip Bfl-S1 arba lygiavertė ( EN 13 501-1); Atsparumas slydimui šlapiu paviršiumi – R10 ( DIN 51130); Atsparumas dilimui - Mažiau nei 2.0 mm3 (EN 660.2); Kėdės su ratukais testas – ISO 4918; Atsparumas cheminėms medžiagoms - EN ISO 26987; Matmenų stabilumas - ≤0,25 % ( EN ISO 23999). |  |
| 2. | Klijuojamos PVC grindų dangos lentelėmis techninė charakteristika: Bendras storis – ≥2.50mm (EN ISO 24346); Dėvimojo sluoksnio storis - ≥0,70 ( EN ISO 24340); Svoris - ≥4100 ( EN ISO 23997); Išmatavimai betono imitacijos lentelės – 457x914 (±50)mm.; Spalva – pasirinkimas iš ne mažiau, kaip 5 atspalvių atitinkančių žemiau esančius aprašymus; Šviesiai pilkos šiltos spalvos; Švelniai margos struktūros susidedančios iš pilkos ir smėlio spalvos rašto; Paviršius matinis; Atsparumo klasė – 34-43 ( EN ISO 10874); Degumo klasė - Ne žemesnė kaip Bfl-S1 arba lygiavertė ( EN 13 501-1); Atsparumas slydimui šlapiu paviršiumi – R10 ( DIN 51130); Atsparumas dilimui - Mažiau nei 2.0 mm3 (EN 660.2); Kėdės su ratukais testas – ISO 4918; Atsparumas cheminėms medžiagoms - EN ISO 26987; Matmenų stabilumas - ≤0,25 % ( EN ISO 23999). |  |

Papildomi reikalavimai:

- Grafoje „Prašomo gaminio techninė charakteristika“ turi būti nurodyti konkretūs siūlomų medžiagų, gaminių duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan.

- Siūlomų gaminių ir medžiagų iš kurių jie pagaminti techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje ir jos prieduose, t.y. siūlomas gaminys savo savybėmis turi būti lygiavertė arba geresnių techninių parametrų. Kartu su pasiūlymu pateikti technines charakteristikas įrodančius dokumentus (dokumentai pateikiami lietuvių arba anglų kalba).

- Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu ir sumontuoti nurodytoje vietoje. Tiekimo ir montavimo objekte terminas ne ilgesnis kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po užsakymo pateikimo dienos.