Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

ROKIŠKIO MIESTE ESANČIŲ PĖSČIŲJŲ TAKŲ REMONTO DARBŲ

Techninė specifikacija

1. Darbai atliekami Rokiškio miesto seniūnijoje esančiuose pėsčiųjų takuose, šaligatviuose.

2. Darbai atliekami per 1 mėnesį nuo užsakymo rangovui pateikimo dienos. Užsakymai teikiami el. paštu, juose nurodant darbų vietą (adresą, vietą plane arba koordinates), pateikiant trumpą darbų aprašymą. Apžiūrėjus objektą vietoje, užsakovo ir rangovo sutarimu, gali būti nuspręsta vykdyti ir kitokias darbų apimtis.

3. Faktinis darbų užsakymų kiekis ir apimtys priklausys nuo Rokiškio miesto seniūnijos turimo biudžeto skiriamo takų remontui.

4. Reikalavimai perkamiems darbams ir naudojamoms medžiagoms:

4.1. Vykdant darbus susidariusios statybinės atliekos turi būti išvežamos vadovaujantis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. Jeigu statybinės atliekos (pvz. plytelės ar kt.) gali būti panaudojamos, seniūnijos atstovas įvertinęs, kad panaudotos medžiagos yra tinkamos, nurodo tiekėjui pristatyti į sandėliavimo vietą nurodytu atstumu iki 5 km.

4.2. Mineralinės medžiagos be rišiklių apsauginiam šalčiui atsparaus sluoksniui turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus. Šiam sluoksniui gali būti naudojamos šios medžiagos: užpildai – 0/5; nesurištieji mišiniai – 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63; gruntai pagal standartą LST 1331 – ŽG ir ŽP. Reikalavimai darbams, atliekamiems įrengiant dangos konstrukcijos sluoksnius be rišiklių, išdėstyti „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėse“ ĮT SBR 19. Įrengtas apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis turi būti sutankintas.

4.3. Pagrindo sluoksniui įrengti naudojamas 0/45 žvyras, kuris turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus. Reikalavimai darbams, atliekamiems įrengiant dangos konstrukcijos sluoksnius be rišiklių, išdėstyti „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėse“ ĮT SBR 19. Įrengus ir sutankinus pagrindo sluoksnį iš žvyro turi būti pasiekta 100 MPa deformacijos modulio Ev2 reikšmė, atskirais atvejais suderinus su užsakovu, ši reikšmė gali skirtis. Užsakovo ar techninio prižiūrėtojo reikalavimu, rangovas turi pateikti savikontrolės bandymų rezultatus, įrodančius, kad ši reikšmė pasiekta.

4.4. Pagrindo sluoksniui įrengti naudojama 0/45 skalda, kuri turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus. Reikalavimai darbams, atliekamiems įrengiant dangos konstrukcijos sluoksnius be rišiklių, išdėstyti „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėse“ ĮT SBR 19. Įrengus ir sutankinus pagrindo sluoksnį iš skaldos turi būti pasiekta 100 MPa deformacijos modulio Ev2 reikšmė, atskirais atvejais suderinus su užsakovu, ši reikšmė gali skirtis. Užsakovo ar techninio prižiūrėtojo reikalavimu, rangovas turi pateikti savikontrolės bandymų rezultatus, įrodančius, kad ši reikšmė pasiekta.

4.5. Pasluoksniui įrengti naudojamos skaldos atsijos. Sluoksnio storis – 30 mm. Medžiagos turi atitikti automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimo aprašo TRA TRINKELĖS 14 7 skyriaus 2 skirsnio reikalavimus.

4.6. Pasluoksniui 50 mm storio iš cementinio skiedinio įrengimui naudojamas betonas, kur betono markė – C12/15 ir stipresnis.

4.7. Įrengiamų betoninių trinkelių spalva – pilka. Reikalavimai betoninėms trinkelėms turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 ir šiuos reikalavimus: stipris tempiant – skeliant ≥3,6 MPa, atsparumas dilinimui < 20 mm, vandens įgėris < 6 %, atsparumas slydimui – 70 ASV, atsparumas šalčiui (masės nuostoliai kg/m2) < 1,0. Į betoninių trinkelių įrengimo kainą turi būti įskaičiuotas siūlių užpildymas užpildu, užpildo nušlavimas ir trinkelių sutankinimas kaip numatyta ĮT TRINKELĖS 14.

4.8. Įrengiamų betoninių plytelių spalva – pilka. Reikalavimai betoninėms plytelėms turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 ir šiuos reikalavimus: stipris tempiant – lenkiant ≥3,5 MPa, atsparumas dilinimui < 20 mm, vandens įgėris < 6 %, atsparumas slydimui – 71 ASV, atsparumas šalčiui (masės nuostoliai kg/m2) < 1,0. Į betoninių plytelių įrengimo kainą turi būti įskaičiuotas siūlių užpildymas užpildu, užpildo nušlavimas ir sutankinimas kaip numatyta ĮT TRINKELĖS 14.

4.9. Įrengiamų įspėjamųjų paviršių iš betoninių trinkelių spalva – raudona. Spalva gali būti pasirinkta ir kitokia, iš anksto suderinus su užsakovu. Reikalavimai betoninėms trinkelėms turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 ir šiuos reikalavimus: stipris tempiant – skeliant ≥3,6 MPa, atsparumas dilinimui < 20 mm, vandens įgėris < 6 %, atsparumas slydimui – 70 ASV, atsparumas šalčiui (masės nuostoliai kg/m2) < 1,0. Į betoninių trinkelių įrengimo kainą turi būti įskaičiuotas siūlių užpildymas užpildu ir užpildo nušlavimas kaip numatyta ĮT TRINKELĖS 14.

1 pav. Įspėjamojo paviršiaus iš betoninių trinkelių pavyzdys

4.10. Įrengiamų vedimo paviršių iš betoninių trinkelių spalva – geltona. Spalva gali būti pasirinkta ir kitokia, iš anksto suderinus su užsakovu. Reikalavimai betoninėms trinkelėms turi atitikti TRA TRINKELĖS 14 ir šiuos reikalavimus: stipris tempiant – skeliant ≥3,6 MPa, atsparumas dilinimui      < 20 mm, vandens įgėris < 6 %, atsparumas slydimui – 70 ASV, atsparumas šalčiui (masės nuostoliai kg/m2) < 1,0. Į betoninių trinkelių įrengimo kainą turi būti įskaičiuotas siūlių užpildymas užpildu ir užpildo nušlavimas kaip numatyta ĮT TRINKELĖS 14.

2 pav. Vedimo paviršiaus iš betoninių trinkelių pavyzdys

4.11. Betoniniai gatvės ir vejos bortai turi atitikti standarto LST EN 1340 arba lygiaverčio reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui ir bandymo protokolui: stipris tempiant – lenkiant ≥3,5 MPa, atsparumas dilinimui < 20 mm, vandens įgėris < 6 %, atsparumas šalčiui (masės nuostoliai kg/m2) < 1,0. Gatvės bortai įrengiami ant 20 cm storio pamato su 15 cm atspara. Pamatui naudojamo betono markė – C20/25 ir stipresnis. Vejos bortai įrengiami ant 10 cm storio pamato su 10 cm atspara. Pamatui naudojamo betono markė – C12/15 ir stipresnis.

3 pav. Tipinės betoninių bortų įrengimo ant betoninio pamato schemos

4.12. Vejos sėklų norma – 10-15 g/m2. Sėjos darbai atliekami tokiu eiliškumu: paskleisto augalinio grunto išlyginimas ir sutankinimas, tolygus sėklų paskleidimas rankiniu būdu, pasėtų sėklų įterpimas į dirvą, įterptų sėklų privolavimas.

4.13. Išpjautų vietų užtaisymas karštu asfaltu turi apimti duobės paruošimą ir išvalymą. Asfalto dangos sluoksnis įrengiamas iš 10 cm storio AC16PD mišinio ir sutankinamas mechaniniu tankintuvu. Asfalto mišinys turi atitikti TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. Įrengus asfaltbetonio dangą, siūlės sandarinamos  bitumo emulsija. Naudojama bitumo emulsija turi atitikti standarto       LST EN 13808 reikalavimus.

5. Jeigu darbų zonoje yra inžineriniai tinklai, rangovas privalo gauti leidimą dirbti jų apsaugos zonoje. Rangovas atsako už inžinerinių tinklų atstatymą, jei jie buvo pažeisti darbų metu.

6. Užsakovui pareikalavus, rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas ar sertifikatus.

7. Po darbų atlikimo rangovas privalo sutvarkyti darbo vietą, surinkti šiukšles ar kitas atliekas.

8. Siekiant užtikrinti eismo saugumą šaligatvių ir takų darbų metu, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles. Darbai turi būti atliekami techniškai tvarkinga technika (įranga), laikantis darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų. Užtikrinti, kad būtų vadovaujamasi Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12 bei pagal tai papildomai paženklinti transporto priemones.

_____________________