1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DANTŲ TECHNINĖS MEDŽIAGOS

1 pirkimo objekto dalis: Karščiui atsparios gipso pagrindo pakavimo medžiagos

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Karščiui atspari gipso pagrindo pakavimo medžiaga, skirta lietiems protezams užpakuoti | Skirta lietiems protezams užpakuoti (komplekte su skysčiu) Darbo laikas 4 min (±1 min). Stingimo laikas 20 min (±2 min). Pradinė kaitinimo temperatūra 850°C (±20°C) Liejimui be metalinio žiedo. |  |
| 1.2. | Karščiui atspari gipso pagrindo pakavimo medžiaga, skirta lankiniams dantų protezams | Skirta lankiniams dantų protezams (komplekte su skysčiu) Darbo temperatūra 20 C° (±2°C) Darbo laikas 5 min (±1 min) Stingimo laikas 30 min (±10 min.) Pradinė temperatūra 900°C (±50° C). |  |

2 pirkimo objekto dalis: Pagalbinės medžiagos

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Vaško surinkimo skystis | Skirtas vaško išplovimo aparatui |  |
| 2.2. | Plokštelės | Balinimo, bruksizmo, relaksacinėms, apsauginėms kapoms gaminti. Plokštelės apvalios. Skersmuo 120 mm (±2) mm. Storis 3 mm (±1 mm) |  |
| 2.3. | Kompensacinis lakas | Skirtas padengti išardomų modelių kultis. Dengiamojo sluoksnio storis 13 mm (±0,2 mm). Spalva - sidabrinė arba auksinė. Buteliukas 15 ml (±0,2 ml). |  |
| 2.4. | Viela | Išimamų dantų protezų apkabėlėms gaminti. Storis - 0,9 mm (±0,2 mm). Pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Skirta ortodontiniams ir protezavimo darbams. Išsaugo savo formą ir nelūžta. |  |
| 2.5. | Izoliacinis skystis Nr. 1 | Gipso/keramikos izoliacinis skystis, neleidžiantis keramikai prilipti prie gipso. Neriebus, galima naudoti degimo procesuose. Pakuotės talpa 15 ml (±5ml). |  |
| 2.6. | Izoliacinis skystis Nr. 2 | Gipso/plastiko alginato pagrindo izoliacinis skystis, neleidžiantis plastikui prilipti prie gipso. Spalva – mėlyna. |  |
| 2.7. | Artikuliacinė folija okliuzinių kontaktų registravimui | Vienpusė Storis ne daugiau 12 µm. Ritinėlių ilgis ne mažiau kaip 20 m. |  |
| 2.8. | Universali poliravimo pasta | Visų polimerų ir dervų poliravimui, tirpi vandenyje. |  |
| 2.9. | Korekcinė silikoninė atspaudinė masė | Švirkštuose, dviejų komponentų, švirkštas ne mažiau 50 ml talpos ir tinkamas įstatyti į universalų pistoletą. Konsistencija – taki („light body“). Komplekte turi būti: ne mažiau kaip 2 švirkštai po ne mažiau kaip 50 ml. talpos, su maišymo antgaliais. |  |
| 2.10 | Gipso kietintojas | Skirtas padengti išardomų modelių kultis. Spalva - skaidri. Buteliuko talpa 15 ml. (±5 ml). |  |
| 2.11 | Purškiama kalkė | Aerozolinio balionėlio talpa 75 ml. (±2 ml). Spalva – žalia. |  |
| 2.12 | Štiftai | Viengubi, žalvariniai ar lygiavertės medžiagos M dydžio Įsmeigiami, skirti išardomų modelių gamybai. |  |

3 pirkimo objekto dalis: Plastmasės

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Šviesoje kietėjanti plastmasė | Skirta individualiems šaukštams gaminti viršutiniam žandikauliui. Plastmasės išmatavimai: 80 mm (±2 mm) x110 mm (±2 mm), Polimerizacijos laikas ne ilgiau kaip 8 min. Pakuotėje ne mažiau kaip 50 vnt. |  |
| 3.2 | Bazinė polimerinė plastmasė su monomeru | Skirta išimamiems dantų protezams. Virimo temperatūra 110°C (±10°C), Polimerizacijos laikas iki 1h. Spalva rausva su plaukeliais. Komplekte ne mažiau kaip 1 kg plastmasės su atitinkamu kiekiu monomeru. |  |
| 3.3 | Bazinė plastmasė pataisoms | Šaltos polimerizacijos su monomeru. Polimerizacijos temperatūra ne daugiau 50° C. Ne daugiau kaip 2,5 bar. slėgyje. Spalva rausva su plaukeliais. Komplekte ne mažiau 1 kg plastmasės su atitinkamu kiekiu monomero. |  |
| 3.4 | Vienspalvė polimerinė plastmasė | Šaltos polimerizacijos plastmasė su monomeru. Skirta laikinų vainikėlių gamybai. Polimeras įvairių spalvų. Spalvų gama pagal Vitos spalvų raktą, šaltos polimerizacijos Komplekte ne daugiau 100 g plastmasės su atitinkamu kiekiu monomero. |  |
| 3.5 | Bazinė polimerinė plastmasė lankams | Skirta šaltos polimerizacijos išimamiems dantų protezams. Polimerizacija 55°C (±5°C). Ne daugiau kaip 2,5 bar. slėgyje. Spalva rausvi milteliai su plaukeliais. Komplekte ne mažiau kaip 1 kg plastmasės su atitinkamu kiekiu monomero. |  |

4 pirkimo objekto dalis: Vaškai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Vaškas bazinis standartinis | Lydimosi temperatūra 55° C (±3° C) Rausvos spalvos Plokštelių išmatavaimai 170 mm(±2 mm) x 80mm (±2 mm) Storis ne daugiau kaip 2 mm. Pakuotė ne mažiau 500 g. |  |
| 4.2 | Vaškas biugelinis (pamušalinis) | Lydimosi temperatūra ne didesnė kaip 45°C, Išmatavimai: 80mm (±5 mm) x 0,5mm (±0.2 mm) |  |
| 4.3 | Lietų protezų modeliavimo vaškas | Skirtas modeliuoti vainikinę vainiko dalį. Lydimosi temperatūra ne daugiau kaip 70° C. Įvairių spalvų. Pakuotėje ne daugiau 100 g. vaško |  |
| 4.4 | Lietų protezų modeliavimo vaškas | Skirtas vainikėlio kaklelio ribai patikslinti. Lydymosi temperatūra ne daugiau 70°C. Raudona spalva Pakuotėje ne daugiau kaip 100 g. |  |

5 pirkimo objekto dalis:Gipsas

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Gipsas II klasės | Dantų protezų gamybai reikalingų modelių liejimui ir pagalbiniams darbams. Medicininis, baltas. Maišymo santykis 100g : 50 ml (±2 ml) Kietumas 12 MPa (±3 MPa) Plėtimosi koeficientas 0,28% (±0,02%) Darbo laikas ne daugiau kaip10 min. Pakuotė ne didesnė nei 15 kg. |  |
| 5.2 | Artikuliacinis gipsas | Naudojamas modelių gipsavimui artikuliatoriuje. Medicininis, baltas. Kietumas ne mažiau kaip 20 MPa. Plėtimosi koeficientas 0,05 ±0,01 %. |  |
| 5.3 | Gipsas IV klasės | Dantų protezų gamybai reikalingų modelių liejimui. Medicininis. Maišymo santykis: gipso 100g: vandens kiekis ribose tarp 20 -25ml. Kietumas ne mažiau 54 MPa arba ne mažiau 90 HRI. Plėtimosi koeficientas ne daugiau 0,09% |  |

6 pirkimo objekto dalis: Protezams gaminti naudojamos medžiagos

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Dentinas | Keraminė masė. Skirta metalo keramikiniams dantų protezams. Rausvos spalvos milteliai. Kepimo temperatūra intervale ne siauresniame kaip nuo 850 iki 880°C. Kietumas HV5 ribose tarp 520-560. Plėtimosi koeficientas WAK 12,7(±0,1)µm/MK. Pakuotė ne mažiau 20 g. |  |
| 6.2. | Ingreaser dentinas | Keraminė masė, skirta metalo keramikiniams dantų protezams. Gelsvos spalvos milteliai. Kepimo temperatūra intervale ne siauresniame kaip nuo 850°C iki 880°C. Plėtimosi koeficientas WAK 12,7(±0,1)µm/MK. Pakuotė ne mažiau 20 g. |  |
| 6.3. | Emalis | Keraminė masė, skirta metalo keramikiniams dantų protezams. Skaidrūs milteliai. Kepimo temperatūra intervale ne siauresniame kaip nuo 850°C iki 860°C. Plėtimosi koeficientas WAK 12,7(±0,1)µm/MK. Pakuotė ne mažiau 100 g. | . |
| 6.4. | Priekaklelinė masė | Keraminė masė, skirta metalo keramikiniams dantų protezams. Milteliai. Kepimo temperatūra 870(±10)°C. Plėtimosi koeficientas WAK 12,7(±0,1)µm/MK. Pakuotė ne mažiau 20 g. |  |
| 6.5. | Glazūros milteliai su skysčiu | Keraminė masė, skirta metalo keramikiniams dantų protezams gaminti. Kepimo temperatūra 850(±5)°C. Plėtimosi koeficientas WAK 11,4(±0,1)µm/MK. Pakuotė ne mažiau 20g. |  |
| 6.6. | Opakerio pasta | Keraminė masė, skirta metalo keramikiniams dantų protezams, pasta metalinių karkasų dengimui. Kepimo temperatūra 880 °C (±5)°C. Plėtimosi koeficientas WAK 13,2(±0,1)µm/MK. Pakuotė ne mažiau kaip 2 ml. |  |
| 6.7. | Opakerio pastos skystis | Skirtas opakerio pastai atskiesti. Pakuotė ne mažiau kaip 1 ml. |  |

7 pirkimo objekto dalis: Silikonai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Dubliavimo silikonas A+B | Maišymo laikas vakuume 40 s (±5 s). Darbo laikas ne daugiau 7 min. Darbo temperatūra ne daugiau 23° C. Maišymo santykis 1:1. Kietumas ne mažiau 16 shoreA. Komplektą sudaro dubliavimo silikonas A + dubliavimo silikonas B (katalizatorius), kurių tapta turi būti ne mažiau kaip 1 (l)+1 (l). |  |
| 7.2 | Laboratorinis silikonas | Komplekte ne mažiau 5 kg bazinio silikono su kietikliu. |  |

8 pirkimo objekto dalis: Smėlis

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Elektrokorundas-aliuminio oksido smėlis | Skirtas smėliuoti dantų protezų karkasams smėliasrautėse. Smulkumas 125 (±5) mkm. |  |
| 8.2. | Elektrokorundas-aliuminio oksido smėlis | Skirtas smėliuoti dantų protezų karkasams smėliasrautėse. Smulkumas 250 (±5) mkm. |  |

9 pirkimo objekto dalis: Kapsulės ir termoplastinės medžiagos

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Kapsulės termoplastinėms medžiagoms | Pagaminimo medžiaga - aliuminis ar lygiavertė medžiaga. Aukštis - 125 mm. (±2) mm. Diametras - 21,8 mm. (±1) mm. Komplekte su kamštuku |  |
| 9.2. | Termoplastinė medžiaga , Acetal pagrindu | Galimos spalvos – A1, A2, A3,B2, B3. Lydymosi temperatūra – 195 °C (±1) °C. Kaitinimo laikas - 15(±1) min. Presavimo laikas – 90(±1) sec. Stiprumas lenkimui ne daugiau kaip 70 MPA. Elastingumo modulis ne daugiau kaip 1900 MPA. Drėgmės įsigeriamumas – 12 µg/cm3 (±1 µg/cm3). Pakuotė ne mažiau 500 g. |  |
| 9.3. | Termoplastinė medžiaga , Polamido pagrindu | Galimos spalvos – rausva su plaukeliais. PC20 , Skaidri. Lydymosi temperatūra – 280 °C (±1 °C). Kaitinimo laikas - 15 min. (±1 min). Presavimo laikas – 90 s (±1 s). Stiprumas lenkimui ne daugiau kaip 65 MPA. Elastingumo modulis ne daugiau kaip 1400 MPA. Drėgmės įsigeriamumas – 30 µg/cm3 (±1 µg/cm3). Pakuotėje ne mažiau 500 g. |  |

10. Kiti reikalavimai

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūloma charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1. | Garantija | Prekėms taikoma ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija |  |
| 10.2. | Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai | Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, ((nauja redakcija nuo 2022 m. gruodžio 13 d. Nr. D1-401), 4.4.4.1. papunkčiu. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. | Taip/Ne (pažymėkite tinkamą) |