| Funkcijos Savybės | Atskyrimas ir filtravimas (minimalios/maksimalios reikšmės) |
| --- | --- |
| Žaliava | PP |
| Plotinis svoris | ≥ 150 g/m2 |
| Atsparumas statiniam pradūrimui | ≥ 2,0 kN |
| Stipris tempiant abiem kryptimis | Fk,5% ≥ 11,0 kN/m |
| Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai abiem kryptimis | ≥ 45 % |
| Atsparumas dinaminiam prakirtimui | ≤ 20 mm |
| Charakteringasis kiaurymės matmuo O90 | 0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,13 mm |
| Pralaidumas vandeniui statmena plokštumai kryptimi | ≥ 60 l/m2s |
| Atmosferos poveikio atsparumas | Užpilti gruntu per mėnesį nuo įrengimo |
| Ilgaamžiškumas | Ne trumpesnis nei 100 metų, natūraliuose gruntuose, kurių aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 bei grunto temperatūra <25˚C. |
| Produkto poveikio aplinkai deklaracija (EPD) | Privalomas |