

AUDINIO MEDICINOS PERSONALO APRANGAI SIŪTI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Pirkimo dalis
	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai
	Mato vnt.
	Orientacinis kiekis
	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas, prekės kodas

	1.
		Baltos spalvos audinys medicininei aprangai siūti turi atitikti tokias charakteristikas: 
Spalva: balta; 
Sudėtis: poliesteris – 52±5%, medvilnė – 48±5%; 
Plotis: 160cm±1cm; 
Svoris: 180±2g/m2; 
Sudėtis: šukuotinė medvilnė;
Audinys pagamintas iš šukuotinių verpalų;
[bookmark: _GoBack]Pynimas: ruoželinis – 2×1; 
Susitraukimas po 5 skalbimų: iš matmenų <2%, iš ataudų <1%; 
Įpakavimas: audinys rietime, suvyniotas per visą plotį ant velenėlio ar lygiaverčio.
Pakuotė turi būti su gamybine etikete, kurioje nurodyta visa informacija apie audinį (sutarties numeris, kilmės šalis, audinio svoris, plotis, ilgis, gamintojas).
Audinys turi būti kokybiškas.
Išorinis įpakavimas tvirtas, polietilenas ar lygiavertės medžiagos.
Pakuotėje audinys vientisas, ne trumpesnis kaip 70 m ir ne ilgesnis kaip 100 m (pakuotėje audinių metražas nurodytas sveikais skaičiais);
Nurodyta audinio sudėtis, faktiškai rastas kiekis (metrais) rulone. 
Į kiekį neturi būti įskaičiuotas nekokybiškas audinys. Brokas turi būti pažymėtas;
Gamintojas – nurodyti.



	m
	11 000
	(įrašo Tiekėjas)

	2.
	Šviesiai mėlynos spalvos audinys medicininei aprangai siūti turi atitikti tokias charakteristikas: 
Spalva: šviesiai mėlyna; 
Sudėtis: poliesteris – 52±5%, medvilnė – 48±5%; 
Plotis: 160cm±1cm; 
Svoris: 180±2g/m2; 
Pynimas: ruoželinis – 2×1; 
Sudėtis: šukuotinė medvilnė;
Audinys pagamintas iš šukuotinių verpalų;
Dažymas: audinys dažytas kūbiniais dažais, išsaugančiais spalvą t.y. dažytas dažais, atspariais chloro tirpalams ir skalbimui iki 90C; 
Susitraukimas po 5 skalbimų: iš matmenų <2%, iš ataudų <1%; 
Įpakavimas: audinys rietime, suvyniotas per visą plotį ant velenėlio ar lygiaverčio. 
Pakuotė turi būti su gamybine etikete, kurioje nurodyta visa informacija apie audinį (sutarties numeris, kilmės šalis, audinio svoris, plotis, ilgis, gamintojas). 
Audinys turi būti kokybiškas. Išorinis įpakavimas tvirtas, polietilenas ar lygiavertės medžiagos. 
Pakuotėje audinys vientisas, ne trumpesnis kaip 70 m ir ne ilgesnis kaip 100 m (pakuotėje audinių metražas nurodytas sveikais skaičiais);
Nurodyta audinio sudėtis, faktiškai rastas kiekis (metrais) rulone. 
Į kiekį neturi būti įskaičiuotas nekokybiškas audinys. 
Brokas turi būti pažymėtas;
Gamintojas – nurodyti.
	m
	10 800
	



Papildomi reikalavimai:
Komisijai pareikalavus, Tiekėjas nurodyta tvarka ir laiku privalo pateikti prekių pavyzdžius.
Kaip aukščiau nurodytų techninių reikalavimų atitikties įrodymą, Tiekėjas privalo pateikti prekių atitikties deklaracijų kopijas ar gamintojo katalogus arba lygiaverčius dokumentus. 
Prekių kiekis orientacinis. Planuojama sudaryti prekių pirkimo sutartį 24 mėn. laikotarpiui. 
Aplinkosauga: gaminio medžiaga neturi turėti kenksmingų medžiagų žmogui ir aplinkai. Pateikti atitiktį reikalavimui įrodantį (-čius) dokumentą (-us): ekologinis ženklas Nordic Swan arba Ecolabel arba Oeko-Tex arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
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