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SIŪLOMŲ PIRŠTINIŲ LAUKO UNIFORMOS TECHNINIAI PARAMETRAI 
(1-a pirkimo dalis)




PIRŠTINIŲ ODOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
						
	Eil.
Nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Techninėje specifikacijoje reikalaujamo
rodiklio reikšmė 

	Rodiklio reikšmė*
(nurodyti)
	Pateikiamo dokumento puslapis, kuriame nurodomas  rodiklis

	1.
	Santykinė ištisą, %
	40-75
	
	

	2.
	Atsparumas plėšimui, N
išilgai
	≥ 50
	
	

	3.
	Atsparumas plėšimui, N
skersai
	≥ 50
	
	

	4.
	pH, vertė
	≥ 3,5
	
	

	5.
	Spalvos atsparumas prakaitui, balai
	≥ 3
	
	

	6.
	Storis, mm
	0,7 – 1,0
	
	



[bookmark: _GoBack] *Tiekėjas turi užpildyti stulpelį ,,Rodiklio reikšmė“, nurodant siūlomos prekės konkrečią kiekvieno techninio rodiklio reikšmę, kurio atitiktį patvirtina nepriklausomos akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolas (surašomi duomenys iš protokolo)
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