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SIŪLOMŲ PIRŠTINIŲ ODINIŲ (VYR., MOT.) TECHNINIAI PARAMETRAI 
(2-a pirkimo dalis)

PIRŠTINIŲ ODOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
						
	Eil.
Nr.
	Rodiklio pavadinimas, dimensija
	Techninėje specifikacijoje reikalaujamo
rodiklio reikšmė 

	Rodiklio reikšmė*
(nurodyti)
	Pateikiamo dokumento puslapis, kuriame nurodomas  rodiklis

	1.
	pH vertė
	≥ 3,5
	
	

	2.
	Atsparumas lankstymui, ciklai
	≥ 20 000
	
	

	3.
	Plyšimo jėga, N
	 35
	
	

	4.
	Spalvos atsparumas (pagal pilkąją skalę), balais:
-sausai trinčiai (50 ciklų pirmyn-atgal)
	≥ 3 
	
	

	5.
	Spalvos atsparumas (pagal pilkąją skalę), balais:
· drėgnai trinčiai (20 ciklų pirmyn-atgal)
	>2 
	
	

	6.
	Spalvos atsparumas (pagal pilkąją skalę), balais:
-	prakaitui (10 ciklų pirmyn-atgal)
	>2
	
	

	7.
	Spalvos atsparumas (pagal pilkąją skalę), balais:
· vandens lašams
	≥ 3 
	
	

	8.
	Spalvos atsparumas (pagal pilkąją skalę), balais:
-	sausajam valymui
	≥ 3 
	
	

	9.
	Spalvos atsparumas dirbtinei šviesai (pagal mėlynąją skalę), balais
	>2
	
	

	10.
	Vandems sugėrimas po 30 min
	Max 20%
	
	

	11.
	Storis, mm
	0,8±0,1
	
	



[bookmark: _GoBack] *Tiekėjas turi užpildyti stulpelį ,,Rodiklio reikšmė“, nurodant siūlomos prekės konkrečią kiekvieno techninio rodiklio reikšmę, kurio atitiktį patvirtina nepriklausomos akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolas (surašomi duomenys iš protokolo)
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