# REIKALAVIMAI ARMUOTIEMS „LEGO“ TIPO BLOKAMS/ REQUIREMENTS FOR REINFORCED „LEGO“ TIPE BLOCKS

Užpildyti „Tiekėjo siūloma parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė“ ir „Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus“ stulpelius kur pateiktuose Prekių aprašymuose, techniniame pase, naudotojo vadove ar kitoje techninėje dokumentacijoje yra nurodyti parametrai, vykdoma funkcija, išpildymas ar savybė, patvirtinantys siūlomų Prekių atitikimą Techninio projekto techninėms specifikacijoms. Internetinių nuorodų teikti negalima, turi būti teikiami dokumentai./

Fill in the columns “Supplier’s proposed parameter or function value, implementation, or characteristic,” and “Tender documents confirming the technical parameters of the proposed goods” where, in the provided product descriptions, technical passport, user manual, or other technical documentation, the parameters, performed function, implementation, or characteristic are indicated, confirming that the proposed goods comply with the technical specifications of the Technical Project. Online links are not allowed — documents must be provided.

| Eil. Nr./Row No. | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Required parameter or function value, implementation, or characteristic | Tiekėjo siūloma parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė. Kur nepateiktas pasirinkimas [atitinka/neatitinka], prašome nurodyti konkrečią parametro reikšmę / Supplier’s proposed parameter or function value, implementation, or characteristic. Where a [complies/does not comply] option is not provided, please indicate the specific parameter value. | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus/Tender documents confirming the technical parameters of the proposed goods |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas. Puslapis kuriame nurodytas reikalingas parametras ir pažymėta vieta, kurioje vietoje yra prašoma informacija/ Document title. Page where the required parameter is indicated, with the location of the requested information marked. |
|  | Nurodyti blokų gamintoją ir gamybos vietą (šalį): | Specify the block manufacturer and place of production (country): |  |  |
|  | Betoniniai blokai turi būti surenkami, kurių paviršiuje suformuoti iškilimai (sprausteliai) tam, kad vieni su kitais blokai susirištų be papildomų rišančiųjų priemonių. Blokai privalo turėti galimybę rištis į tiesią linija ir 90 laipsnių kampu. | The concrete blocks must be prefabricated, with protrusions (lugs) formed on their surface so that the blocks interlock with each other without additional binding materials. The blocks must be capable of interlocking in a straight line and at a 90-degree angle. | [atitinka/neatitinka] [complies/does not comply] |  |
|  | Ilgis (I) 600mm Plotis (P) 600mm Aukštis (A) 600mm pagal kiekius, nurodytus Techninėje specifikacijoje Nurodyti gabaritai pateikti nevertinant sujungimui naudojamų iškilimų. Galima gaminio matmenų paklaida ±10mm. | Length (L) 600 mm Width (W) 600 mm Height (H) 600 mm according to the quantities specified in the Technical Specification The specified dimensions are given without taking into account the protrusions used for connection. The product dimensions may vary by ±10mm. | [atitinka/neatitinka] [complies/does not comply] |  |
|  | Ilgis (I) 1200 Plotis (P) 600mm Aukštis (A) 600mm pagal kiekius, nurodytus Techninėje specifikacijoje Nurodyti gabaritai pateikti nevertinant sujungimui naudojamų iškilimų. Galima gaminio matmenų paklaida ±10mm. | Length (L) 1200 mm Width (W) 600 mm Height (H) 600 mm according to the quantities specified in the Technical Specification The specified dimensions are given without taking into account the protrusions used for connection. The product dimensions may vary by ±10mm. |  |  |
|  | Ilgis (I) 1800mm Plotis (P) 600mm Aukštis (A) 600mm pagal kiekius, nurodytus Techninėje specifikacijoje Nurodyti gabaritai pateikti nevertinant sujungimui naudojamų iškilimų. Galima gaminio matmenų paklaida ±10mm. | Length (L) 1800 mm Width (W) 600 mm Height (H) 600 mm according to the quantities specified in the Technical Specification The specified dimensions are given without taking into account the protrusions used for connection. The product dimensions may vary by ±10mm. |  |  |
|  | Blokai turi būti armuoti polipropileno fibra ≥ 4 kg vienam m3 betono | The blocks must be reinforced with polypropylene fiber ≥ 4 kg per 1 m³ of concrete. |  |  |
|  | Pagaminimo medžiagos reikalavimai - Betono stiprio gniuždant klasė ne žemesnė kaip ≥C20/25. Aplinkos poveikio betonui klasė ne žemesnė kaip XC2; XF1 Betono atsparumas šalčiui klasė ne žemesnė kaip F100. Betono nelaidumo vandeniui klasė ne žemesnė kaip W6 | Material requirements — Concrete compressive strength class not lower than ≥ C20/25. Concrete environmental exposure class not lower than XC2; XF1. Concrete frost resistance class not lower than F100. Concrete water impermeability class not lower than W6. |  |  |
|  | Klimato agresyvumo klasė - Ne žemesnė nei C3 pagal LST EN ISO 9223 arba lygiavertį standartą. | Climate aggressiveness class — Not lower than C3 according to LST EN ISO 9223 or an equivalent standard. |  |  |
|  | Gaminys turi turėti: Įbetonuotas nulenkiamas kilpas (Nulenktai kilpai turi būti numatyta įduba kurioje ji “pasislėps”) Arba Įleidžiamas pakėlimo kilpas. Pastaba: kilpos neturi trukdyti blokų montavimui. | The product must have: Concreted folding lifting loop (A recess must be provided for the folded loop in which it will “hide”) Or Recessed lifting loop. Note: the loops must not interfere with the installation of the blocks. |  |  |
|  | Naudojimo sąlygos - Atvirame ore | Operating conditions — Outdoors |  |  |
|  | Metinis vidutinis santykinis oro drėgnumas, % (1) - ≥ 90 | Annual average relative air humidity, % (1) — ≥ 90 |  |  |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip, C0 (1) - + 35 | Maximum operating ambient temperature, °C (1) — not lower than +35 |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip, C0 (1) - 35 | Minimum operating ambient temperature, °C (1) — not higher than −35 |  |  |