Betoninės dangos šiurkštinimas (šluotuotas paviršius)

Tikslas:

- Užtikrinti sukibimą su transporto priemonėmis bet kokiomis oro sąlygomis.

- Pagerinti paviršiaus saugumą ir funkcionalumą lauko sąlygomis.

Bendrieji reikalavimai:

- Paviršius formuojamas šviežiai išlietam betonui, jam pradėjus kietėti (kai paviršius dar elastingas, bet nelaša vanduo).

- Šiurkštinimo būdas – išilginis šluotavimas (naudojant kietas plastikines arba plienines šluotas).

- Šluotavimo kryptis – statmena pagrindinei transporto eismo krypčiai arba pagal nuolydžius, kad vanduo nenutekėtų į siūles.

- Šluotuotas paviršius turi turėti vienodą faktūrą, be „išplėšimų“ ar nelygumų.

- Šluotavimo gylis: 0.5–1.5 mm, tolygus visame paviršiuje.

Naudojami įrankiai:

- Rankinė arba mechanizuota šluota (standžios šerių medžiagos: plastikas, plienas).

- Ilgis – bent 1.2 m, kad būtų galima užtikrinti tolygų spaudimą.

- Alternatyva: rotaciniai šluotavimo volai.

Draudžiama:

- Šluotuoti per anksti (kai paviršius vis dar blizgus).

- Palikti skersines bangas, „užmuštas“ zonas ar nelygumus.

- Dirbti kai paviršius išdžiūvęs – tai sukelia paviršiaus lupimąsi.

Betono paviršiaus impregnavimas

Tikslas:

- Sumažinti vandens įsigėrimą.

- Apsaugoti nuo druskų, alyvų, degalų, teršalų.

- Užtikrinti šalčiui ir cheminėms medžiagoms atsparią dangą.

Impregnavimo tipas:

- Giluminis silano / siloksano pagrindu (hidrofobinis impregnantas).

- Reikalavimas: EN 1504-2 sertifikuotas paviršiaus apsaugos produktas, atitinkantis klasę II (pateikimas į poras).

| Savybė | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Veiklioji medžiaga | ≥ 80 % silano arba siloksano junginių |
| Vandens įgėrio sumažinimas | ≥ 90 % lyginant su neapdorotu betonu (pagal EN ISO 1062-3) |
| Įsiskverbimo gylis | ≥ 2–5 mm. |
| Suderinamumas su betono klasėmis | Privalomas |
| UV atsparumas | Privalomas |
| Atsparumas druskų tirpalams | Privalomas |
| Atsparumas šalčiui | ≥ F300 |
| Patekimo gylis | ≥ 4 mm (priklausomai nuo betono poringumo) |
| Paviršiaus kvėpavimas | Neturi būti ribojamas (difuzinė apsauga) |

Paviršiaus paruošimas:

- Betonui turi būti ≥ 14–28 parų nuo liejimo (priklausomai nuo klimato).

- Paviršius turi būti sausas, švarus, be dulkių ir alyvos.

- Prieš impregnavimą – išmatuojama betono drėgmė, rekomenduojama ≤ 4 %.

- Temperatūra dengimo metu: +5 °C iki +30 °C.

- Drėgmė: be kritulių bent 24 val. po dengimo.

Dengimo būdas:

- Purškimas (žemo slėgio purkštuvu) arba volu.

- Dažniausiai 1–2 sluoksniai (priklauso nuo gamintojo).

- Išeiga: 200–300 ml/m² per sluoksnį, priklausomai nuo poringumo.

Kokybės kontrolė:

- Atlikti vandens lašo bandymą: po 24–48 h lašas turi susiformuoti rutuliu (neįsigerti).

- Pageidautina: įmirkio bandymai laboratorijoje (vandens absorbcijos sumažinimas pagal EN 1062-3).

Papildomos pastabos

Impregnavimo darbus turėtų atlikti sertifikuotas tiekėjo atstovas arba apmokyta brigada.

Po impregnavimo:

Neleisti eismo 24–48 val., priklausomai nuo oro sąlygų ir produkto specifikacijos.

Dokumentacija:

Reikalauti techninių duomenų lapų, saugaus naudojimo instrukcijų (SDS) ir bandymų sertifikatų pagal EN standartus.

Pastabos:

1.  Impregnavimas tikslinimas ir griežtai pagal tiekėjų reikalavimus ir rekomendacijos.