Sporto aikštelių liejamos gumos dangos specifikacija

| Sluoksnis | Medžiaga / sudėtis | Tipinis storis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Pagrindas | Asfaltbetonio danga pagrindas | – | Turi būti lygus, tvirtas, sausas, suformuoti nuolydžiai vandens nutekėjimui |
| 2. Amortizuojantis sluoksnis | SBR granulės (1–4 mm) + poliuretano rišiklis | 10–50 mm | Liejamas vietoje; storis parenkamas pagal kritimo aukštį (pvz., vaikų žaidimų aikštelėms gali siekti 25–50 mm) |
| 3. Glaistymas | Poliuretano glaistas (2 kartai) | – (plonas sluoksnis) | Tepamas ant sukietėjusio SBR sluoksnio, užpildo poras ir pagerina sukibimą |
| 4. Viršutinis sluoksnis | EPDM granulės (1–3,5 mm) + poliuretano rišiklis | 8–15 mm | Spalvotas dėvėjimosi sluoksnis, atsparus UV, atmosferos poveikiui, trinčiai |
| 5. Bendras storis | – | 18–65 mm | Pvz.: universali aikštelė ~20–25 mm; vaikų aikštelėms – pagal HIC normatyvus |