| Parametras | Reikšmės (tipinės) |
| --- | --- |
| Šilumos laidumo koeficientas λD | 0,029 – 0,036 W/(m·K) |
| Tankis | ~28–45 kg/m³ |
| Gniuždomasis stipris (10 % deformacija) | ≥ 200 kPa (XPS 200) arba ≥ 300 kPa (XPS 300), kai kurių rūšių – iki 500 kPa |
| Vandens įgeriamumas (ilgalaikis, dalinai panardinus) | ≤ 0,7 % tūrio |
| Vandens garų difuzijos varžos koeficientas μ | 80–200 |
| Matmenų stabilumas | ± 2 % |
| Atsparumas šalčiui/atitirpimui | labai geras, dėl uždarų porų |
| Degumo klasė | E (pagal EN 13501-1) |
| Darbinė temperatūra | nuo –50 °C iki +75 °C |