TROLEIBUSŲ SROVĖS IMTUVŲ KONTAKTINIŲ ĮDĖKLŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai“ (įmonės kodas 133154754), Raudondvario pl. 105, LT-47185 Kaunas (toliau – bendrovė arba Perkantysis subjektas), pirks troleibusų srovės imtuvų kontaktinius įdėklus.
1. Pirkimo objektas: troleibusų srovės imtuvų kontaktiniai įdėklai (toliau – prekės).
2. Pirkimo objekto apimtys – numatomas prekių kiekis –  I tipas: 15400 vnt., II tipas 4000 vnt.
3. Tiekėjas užsakytas Prekes Perkančiajam subjektui turi pristatyti ir perduoti:
3.1. 1-pristatymas: I tipo nemažiau kaip 2000 vnt., II tipo nemažiau kaip 2000 vnt. – 20 kalendorinių dienų;
3.2. 2-pristatymas I tipo nemažiau kaip 2500 vnt. II tipo nemažiau kaip 2000 vnt. – 40 kalendorinių dienų;
3.3. 3-pristatymas I tipo nemažiau kaip 4000 vnt. – 60 kalendorinių dienų;
3.4. 4- pristatymas I tipo nemažiau 4000 vnt. – 90 kalendorinių dienų;
3.5. 5- pristatymas I tipo 2900 vnt. – 120 kalendorinių dienų.
4. Prekės turi būti pristatytos į Perkančiojo subjekto sandėlį adresu Islandijos pl. 209, Kaunas. Į Prekės įkainį privalo būti įskaičiuotos visos išlaidos, įskaitant Prekės tarą, paruošimą, pakrovimą, pristatymą, iškrovimą ir t.t., taip pat visi mokesčiai. Papildomų išlaidų dėl užsakyto Prekės kiekio pristatymo Pirkėjas patirti neturi.
5. Pirkime taikomi žaliuoju pirkimu reikalavimai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintu 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 ,,Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Aprašas), šalys, vykdydamos sutartį, įsipareigos laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.1 punkto nuostatomis mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su sutarties vykdymu susiję dokumentai Perkančiajam subjektui turės būti pateikti tik elektroniniu formatu (nebent sutartyje ir jos prieduose numatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Perkantysis subjektas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, kaip numatyta Aprašo 2 priede; Pristatymo eismo valandų ir maršruto reikalavimas: Sutarties vykdymo metu, siekiant mažinti aplinkos taršą transporto priemonių išmetamosiomis dujomis, Tiekėjai Prekes ir (ar) Prekes pristatyti vykstantys darbuotojai privalo planuoti keliones taip, kad pristatymas ir montavimas vyktų darbo dienomis ne piko valandomis, t. y. nuo 9:00 val. iki 15:00 val. pirmadieniais–ketvirtadieniais bei iki 14:00 val. penktadieniais. Taip pat Prekių pristatymui turi būti naudojami trumpiausi įmanomi maršrutai, atsižvelgiant į eismo sąlygas ir optimalų logistikos planavimą. Šie reikalavimai taikomi  Prekių atvežimui, siekiant bendro poveikio mažinimo aplinkos taršai. Teikiami dokumentai: Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų, pavyzdžiui transporto priemonės maršruto plano arba kitų objektyvių įrodymų.
6. Techniniai reikalavimai prekėms:
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Techniniai reikalavimai Prekėms
	Mato vnt.
	Kiekis

	1
	[bookmark: _Hlk206501876]Srovės imtuvų kontaktinis įdėklas (I tipas ) Kodas 0070.113.1S pagal katalogą ESKO arba analogiškas.
	· Sudėtis – anglies grafitas impregnuotas variu ne mažiau kaip 29%
· Einamoji srovė kontaktinio įdėklo ilgiui ne mažesnė kaip 10 A/mm2
· Specifinė varža ne didesnė kaip 4 µΩm
· Tūrinis tankis ne mažesnis kaip 2,25 g/cm3
· Skersinio lenkimo stiprumas ne mažesnis kaip 56,4 MPa
· Kietumas  ne mažesnis kaip 94 pagal HRC
· Poringumas ne didesnis kaip 0,9 %
· Gniuždymo stiprumas ne mažesnis kaip 115 MPa
· Darbinės aplinkos temperatūra – nuo -35 ˚C iki +50 ˚C
	vnt.
	15400

	2
	[bookmark: _Hlk206501960]Srovės imtuvų kontaktinis įdėklas (II tipas ) Kodas 0070.113.1SCU pagal katalogą ESKO arba analogiškas.
	1. Sudėtis – anglies grafitas impregnuotas variu ne mažiau 35%
1. Einamoji srovė kontaktinio įdėklo ilgiui ne mažesnė kaip 4 A/mm2
1. Specifinė varža – ne didesnė kaip 2.8 µΩm
1. Tūrinis tankis ne mažesnis kaip 2.95 g/cm3
1. Skersinio lenkimo stiprumas ne mažesnis kaip 53 MPa
1. Kietumas ne mažesnis kaip 95 pagal HRC
1. Poringumas ne didesnis kaip 3.8 %
1. Gniuždymo stiprumas ne mažesnis kaip 166 MPa
1. Darbinės aplinkos temperatūra nuo -35 ˚C iki +50 ˚C
	vnt.
	4000



7. Kiti reikalavimai:
7.1. [bookmark: _Hlk206501986]I tipui vidutinė garantinė rida normaliomis oro sąlygomis turi būti nemažiau kaip 1000 km, o sunkesnėmis oro sąlygomis (lietus, lijundra, šerkšnas, apledėjimas) turi būti nemažiau kaip 650km, prie 90 N įdėklo spaudimo į kontaktinį laidą jėgos ir nemažesnio kaip 5 mm likutinio įdėklo aukščio;
7.2. II tipui vidutinė garantinė rida normaliomis oro sąlygomis turi būti nemažiau kaip 1400 km, o sunkesnėmis oro sąlygomis (lietus, lijundra, šerkšnas, apledėjimas) turi būti nemažiau kaip 1000 km, prie 90 N įdėklo spaudimo į kontaktinį laidą jėgos ir nemažesnio kaip 5 mm likutinio įdėklo aukščio;
7.3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti I tipui ir II tipui patvirtinantį gamintojo dokumentą, kuriame turi būti užtikrinama nemažesnė kaip 7.1 ir 7.2 punkte nurodyta rida; 
7.4. Prekės turi būti naujos, kokybiškos, atitikti joms keliamus techninius reikalavimus ir sertifikuotos pagal  ISO 9001 standartą bei pagamintos pagal IEC 60413 standartą. Dokumentus patvirtinančius atitikimą šiems standartams Tiekėjas privalo pateikti su pasiūlymu;
7.5. Tiekėjas savo pasiūlyme privalo aiškiai identifikuoti siūlomas prekes, t.y. nurodyti gamintoją, prekių kataloginį numerį arba komercinį pavadinimą;
7.6. Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo patvirtintus siūlomos prekės brėžinį, techninį aprašymą, kuriame privalo būti nurodyta kompozitinė sudėtis, ir šioje techninėje specifikacijoje įvardintos charakteristikos.
7.7. Pateikiant pasiūlymą prekių ne pagal ESKO katalogą, o analogiškus kito gamintojo, būtina pateikti prekių brėžinius su matmenimis.





8. Priedas: įdėklo eskizas su matmenimis
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