Fasado apdailos specifikacija – klinkerio plytelės

1. Medžiaga

Tipas: Klinkerio plytelės fasado apdailai.

Išmatavimai: Standartiniai 240 × 71 × 10–14 mm (+-10%).

Spalva ir faktūra: Pagal fsadų brėžinius; paviršius – lygiu paviršiumi, spalva atspari UV.

Vandens įgeriamumas: ≤ 6 %.

Atsparumas šalčiui: ≥ 150 ciklų.

Atsparumas gniuždymui: ≥ 40 N/mm².

Degumo klasė: A1 (nedegios).

Tarnavimo trukmė: ≥ 50 metų.

Kampinės plytelės: kampinės plytelės turi būti gamyklinės. Draudžiama kampuose sujunginėti plyteles pjaustant.

2. Klijai

Tipas: Deformacijoms atsparūs, elastingi, C2TE S1 klasės klijai pagal EN 12004.

Savybės: Atsparūs šalčiui, vandeniui, UV, tinkami naudoti lauko sąlygomis.

Klijų sluoksnio storis: 6–10 mm.

3. Siūlės užpildas

Tipas: Specialus klinkerio siūlių glaistas.

Atsparumas šalčiui ir drėgmei: privalomas.

Spalva: Pagal architektūrinį sprendinį.

Siūlės plotis: 8–12 mm.

4. Pagrindas

Tipas: Mineralinis armuoto tinko su termoizoliacine sistema ETICS su armavimo sluoksniu).

Reikalavimai:

- Tvirtas, sausas, be dulkių ir riebalų.

- Lygus, leidžiama paviršiaus nuokrypa ≤ 2 mm per 2 m ilgio liniuotę.

- Gruntuotas gamintojo rekomenduojamu gruntu.

5. Įrengimas

Temperatūra montavimo metu: nuo +5 °C iki +25 °C.

Klijavimo būdas: Dvigubas (klijai tepami ant pagrindo ir plytelės).

Plytelių pjovimas: Tik kampiniu šlifuokliu su deimantiniu disku klinkeriui.

Siūlių užpildymas: Po klijų sukietėjimo, naudojant specialią siūlių užpildymo įrangą.

Viršutinės kraštinės apsauga: nuo kritulių (karnizo, skardos ar profilio sprendinys).

Sujungimas kampuose: kampinės plytelės turi būti gamyklinės. Draudžiama kampuose sujunginėti plyteles pjaustant.

6. Kokybės reikalavimai

Plytelės turi atitikti EN 14411 (keraminės plytelės. Apibrėžimai, klasifikacija, savybės, ženklinimas).

Klijai – EN 12004, glaistas – EN 13888.

Visi gaminiai turi turėti CE ženklinimą ir gamintojo deklaracijas.

7. Garantija

Klinkerio plytelėms – ne mažiau kaip 30 metų spalvos ir atsparumo garantija.

Klijams ir glaistui – gamintojo garantija, ne trumpesnė kaip 5 metai.