Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis

SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

2 PIRKIMO DALIS.

SPORTINĖ LIEMENĖLĖ

| Techninės specifikacijos punktas | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |  |  |
| 5 | Gaminių kokybės garantijos terminas – 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos. | - | Nurodyti konkrečiai |
| II. | PAGRINDINĖS TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS |  |  |
| 3 lentelės 1 punktas | Pluoštinė sudėtis, % | Poliamidas 90±5 Elastanas 10±5 | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 2 punktas | Paviršinis tankis, g/m2 | 160 ± 5% | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 3 punktas | Pynimas | Lygusis skersinis platiruotas* | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 4 punktas | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), %, | ne daugiau 5,0 | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 6 punktas | Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s | 300 | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 8 punktas | Didžiausioji jėga, N - išilgine kryptimi - skersine kryptimi | 240 300 | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 9 punktas | Atsparumas pūkavimuisi ir pumpuravimuisi (po 5000 ciklų), laipsnis | 5 | Nurodyti konkrečiai |

* - siekiant užtikrinti geresnes funkcines medžiagos savybes, pageidaujamas platiruotas pynimas, kai naudojami du PA siūlai. Pynimas gali būti neplatiruotas, jei užtikrinami visi kiti lentelėje nurodyti rodikliai.