Pirkimo sąlygų 2 priedo 1 priedėlis

SIŪLOMŲ  KEPURAIČIŲ

TECHNINIAI PARAMETRAI

1 PIRKIMO DALIS.

| Techninės specifikacijos punktas | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |  |  |
| 5 | Kepuraitės kokybės garantijos terminas – 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos. | - | Nurodyti konkrečiai |
| II. | PAGRINDINĖS TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS |  |  |
| 3 lentelės 1 punktas | Pluoštinė sudėtis, % | PES 100 | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 2 punktas | Paviršinis tankis, g/m2 | 340 ±20 | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 3 punktas | Medžiagos storis, mm | 4,6 ± 0,5 | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 4 punktas | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 4N (40C), džiovinimo būdas – F(džiovinti žemesnėje temperatūroje)) (skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau | 5,0 | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 6 punktas | Atsparumas paviršiaus vilgymui, klasė | 3 | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 7 punktas | Atsparumas pumpuravimuisi ir pūkavimuisi (po 30 min), laipsnis | 4 | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 8 punktas | Laidumas orui (esant 100 Pa slėgių skirtumui, 20 cm2 angai), mm/s | 380 | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 9 punktas | Šiluminis atsparumas, m2K/W | 0,11 | Nurodyti konkrečiai |