Pirkimo sąlygų 2 priedo 2 priedėlis

SIŪLOMŲ SPORTINIŲ KEPURAIČIŲ

TECHNINIAI PARAMETRAI

2 PIRKIMO DALIS.

| Techninės specifikacijos punktas | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |  |  |
| 5 | Sportinės kepuraitės kokybės garantijos terminas – 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos. | - | Nurodyti konkrečiai |
| II. | PAGRINDINĖS TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS |  |  |
| 3 lentelės 1 punktas | Pluoštinė sudėtis, % | PES 100 | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 2 punktas | Paviršinis tankis, g/m2 | 150 -5/+10 | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 3 punktas | Pynimas | Skersinis dvigubasis | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 5 punktas | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 6M, džiovinimo būdas – F) | 5,0 | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 6 punktas | Nusidažymo atsparumas , balais: |  |  |
| 3 lentelės 6.1 punktas | - sausai trinčiai | 4 | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 6.2 punktas | - šlapiai trinčiai | 4 | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 6.3 punktas | - skalbimui | 4 | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 6.4 punktas | -prakaitui | 4 | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 7 punktas | Grįžtamoji deformacija (D), po 30 min relaksacijos (skersine ir išilgine kryptimis), % | ≥ 80 | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 8 punktas | Atsparumas pumpuravimuisi ir pūkavimuisi (po 5000 ciklų), laipsnis | 4 | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 9 punktas | Atsparumas dilinimui, sūkiai | ≥ 10 | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 10 punktas | Mikrobiologinio aktyvumo įvertinimas | Geras efektyvumas |  |