Pirkimo sąlygų 2 priedo 3 priedėlis

SIŪLOMŲ MARŠKINAIČIŲ TAKTINIO LAUKO UNIFORMOS KOSTIUMO

TECHNINIAI PARAMETRAI

3 PIRKIMO DALIS.

| Techninės specifikacijos punktas | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |  |  |
| 8 | Gaminių kokybės garantijos terminas – 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos. | - | Nurodyti konkrečiai |
| II. | PAGRINDINĖS TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS |  |  |
| 3 lentelės 1 punktas | Pluoštinė sudėtis, % | 100 % Poliesteris | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 2 punktas | Paviršinis tankis, g/m2 | 220,0 + 20,0/ -10,0 | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 3 punktas | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (arba lygiavertį) – skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – F) (skersine ir išilgine kryptimis), % | ne daugiau 5,0 | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 4 punktas | Nusidažymo atsparumas , balais: |  |  |
| 3 lentelės 4.1 punktas | - sausai trinčiai | 4 | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 4.2 punktas | - šlapiai trinčiai | 3 | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 4.3 punktas | - skalbimui prie 40 oC | 4 | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 4.4 punktas | -prakaitui | 4 | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 5 punktas | Medžiagos polinkis (po 2000 ciklų), laipsnis) *: pūkuotis pumpuruotis | 4 4 | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 6 punktas | Atsparumas dilinimui, 9kPa, sūkiai | ≥ | Nurodyti konkrečiai |
| 3 lentelės 8 punktas | Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s |  | Nurodyti konkrečiai |

* taikomas abejoms trikotažo pusėms