Reikalavimai neaustinei geotekstilei:

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas charakteristikoms* PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plotinis tankis | ≥ 200 g/m² | Nurodyti konkretų parametrą g/m² |
| 2. | Atsparumas statiniam pradūrimui | ≥ 1,5 kN | Nurodyti konkretų parametrą kN |
| 3. | Būdingasis kiaurymės matmuo | 0,06 mm ≤ pasirinktas O90 ≤ 0,2mm | Nurodyti konkretų parametrą |
| 4. | Pralaidumas vandeniui | Kv,5% ≥ 1 · 10-4 m/s | Nurodyti konkretų parametrą |
| 5. | Atsparumas cheminiam senėjimui | Eksploatacijos laikas yra netrumpesnis nei 25 metai natūraliuose gruntuose, kai aplinkinė terpė 4 ≤ pH ≤ 9 | Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) |

Reikalavimai geotinklui:

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas charakteristikoms* PILDO TIEKĖJAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maksimalus stipris tempiant, kN/m: skersai išilgai | ≥ 60 ≥ 60 | Nurodyti konkretų parametrą |
| 2. | Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai, % | ≤ 10 | Nurodyti konkretų parametrą |
| 3. | Stipris tempiant išilgai esant 5 % pailgėjimui, kN/m | ≥ 30 | Nurodyti konkretų parametrą |
| 4. | Akutės dydis, mm | Nuo 22 mm iki 32 mm | Nurodyti konkretų parametrą mm |

* Kartu su pasiūlymu pateikiama nuoroda į gamintojo dokumentaciją arba puslapį, kuriame skelbiami siūlomų Prekių techniniai aprašymai arba pateikiama gamintojo dokumentacija, kurioje pateikti siūlomų Prekių techniniai aprašymai.