TS-8. PVC GRINDŲ DANGA

Homogeninė danga turi būti aukštos kokybės, pritaikytos sunkioms dėvėjimo sąlygoms,.

Danga turi būti pritaikyta visuomeninėms patalpoms su dideliu judėjimu. Danga nereikalaujanti papildomo vaškavimo.

Viršutinio grindų dangos sluoksnio techniniai reikalavimai:

- grindų danga – PVC homogeninė ruloninė danga;

- dangos storis – ≥2 mm;

- dėvėjimosi sluoksnis – ≥2  mm;

- atsparumo nusidėvėjimui klasė - ne < 34 kl., pagal EN 685;

- liekamasis įspaudimas – ne > 0,02 mm, pagal EN 433;

- blukimas nuo dirbtinio apšvietimo – > 6 klasė, pagal EN 20105-BO2;

- atsparumas ugniai – BFL-s1 klasė pagal DIN 4102;

- geras atsparumas chemikalams pagal EN 423.

- Atsparumas slydimui Klasė DS

SPORTO DANGA

Sporto salėje įrengiama PVC sporto grindų danga. Danga įrenginėjama pagal parinkto gamintojo

rekomendacijas.

Reikalavimai dangai:

Dėvimojo sluoksnio storis	-	0,70 mm

Bendras storis	-	6,20 mm

Bendras svoris	-	3,950 kg/m²

Rietimasis dėl karščio	-	≤ |8| mm

Spalvų atsparumas šviesai	-	≥ 6

Liekamasis įspaudas	-	≤ 0.10 mm

Matmenų stabilumas	-	Vidutinė išmatuota vertė : ≤ 0.10 %

Smūgio garso slopinimas - ∆Lw	-	21 dB

Garso klasė	-	A klasė (≤ 65 dB)

Atsparumas ugniai EN 13501-1 CFL–s1

Atsparumo nusidėvėjimui klasė - ne < 34 kl.,