Pirkimo sąlygų 2 priedo 2 priedėlis

SIŪLOMŲ EKIPUOTĖS DĖKLŲ

TECHNINIAI PARAMETRAI

(2-a pirkimo dalis)

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės* | Nurodomas akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolo (kaip reikalaujama pirkimo sąlygų 5.10.5 p.) / protokole (kaip reikalaujama pirkimo sąlygų 5.10.6 p.) /gamintojo techninės dokumentacijos (kaip reikalaujama pirkimo sąlygų 5.10.7 p.) pavadinimas/numeris, jo puslapio ir punkto numeris, kuriame nurodyta stulpelyje Nr. 4 nurodyta konkreti rodiklio reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |  |  |  |
| 10. | Garantijos terminas – ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos ir 60 (šešiasdešimt) mėnesių nuo prekių priėmimo į sandėlį dienos. | - | nurodyti konkrečiai | - |
| DĖKLŲ VIRŠAUS AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS |  |  |  |  |  |
| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės* | Nurodomas akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolo (kaip reikalaujama pirkimo sąlygų 5.10.5 p.) pavadinimas/numeris, jo puslapio ir punkto numeris, kuriame nurodyta stulpelyje Nr. 4 nurodyta konkreti rodiklio reikšmė |
| 1 lentelės 1 punktas | Paviršiaus tankis, g/m2 Bandymo metodo žymuo LST ISO 3801 (ISO 3801); LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertis | 340 ± 20 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 1 lentelės 2 punktas | Pluoštinė sudėtis, % (pluoštinė sudėtis gali būti nustatyta bet kuriuo įteisintu būdu) | 100 % PA 6.6 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 1 lentelės 3 punktas | Didžiausioji (trūkimo) jėga, N ataudų kryptimi metmenų kryptimi Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis | ≥ 2800 ≥ 2600 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 1 lentelės 4 punktas | Atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 + 3 cm/min, mm Bandymo metodo žymuo LST EN 20811 (EN 20811; ISO 811) arba lygiavertis | ≥ 1500 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 1 lentelės 5 punktas | Nusidažymo atsparumas skalbimui (40º), balai Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 105-C06 (EN ISO 105-C06) arba lygiavertis | ≥ 4 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 1 lentelės 6 punktas | Nusidažymo atsparumas sausam valymui, balai Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 105-D01 (EN ISO 105-D01) arba lygiavertis | ≥ 4 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 1 lentelės 7 punktas | Nusidažymo atsparumas sausai ir šlapiai trinčiai, balai Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 105-X12, (ISO 105-X12,) arba lygiavertis | > 3 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 1 lentelės 8 punktas | Atsparumas dilinimui, esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkiai Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 12947-2 (EN ISO 12947-2) arba lygiavertis | ≥ 100000 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 1 lentelės 9 punktas | Susitraukimas po skalbimo, % Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 6330 (ISO 6330-5A) arba lygiavertis | max ± 3 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 1 lentelės 10 punktas | Apipurškimo bandymas, balai Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 4920 arba lygiavertis | ≥ 4 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 1 lentelės 12 punktas | Atsparumas plyšimui, N ataudų kryptimi metmenų kryptimi Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 13937-2 arba lygiavertis | ≥ 200 ≥ 200 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 1 lentelės 13 punktas | Tepalų atstūmimas, klasė Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 14419 (ISO 14419) arba lygiavertis | ≥ 4 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| PAGALBINIO AUDINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS (artimos viršaus audiniui spalvos) |  |  |  |  |
| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės* | Nurodomas akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolo (kaip reikalaujama pirkimo sąlygų 5.10.5 p.) pavadinimas/numeris, jo puslapio ir punkto numeris, kuriame nurodyta stulpelyje Nr. 4 nurodyta konkreti rodiklio reikšmė |
| 2 lentelė 1 punktas | Pluoštinė sudėtis, % (pluoštinė sudėtis gali būti nustatyta bet kuriuo įteisintu būdu) | 100% PA su 100% PU danga | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 2 lentelė 2 punktas | Paviršinis audinio tankis, g/m2 Bandymo metodo žymuo LST EN 12127 arba lygiavertis | 160 ± 10 % | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 2 lentelė 3 punktas | Didžiausioji (trūkimo) jėga, N metmenų kryptimi ataudų kryptimi Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis | ≥1000 ≥800 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 2 lentelė 4 punktas | Atsparumas plyšimui, N ataudų kryptimi metmenų kryptimi Bandymo metodo žymuo ISO 4674-1A; ISO 4674-1A arba lygiaverčiai | ≥ 40 ≥ 40 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 2 lentelė 5 punktas | Atsparumas vandens prasiskverbimui, esant vandens slėgio didėjimo greičiui 60 + 3 cm/min, mm Bandymo metodo žymuo LST EN 20811 (EN 20811; ISO 811) arba lygiavertis | ≥2000 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 2 lentelė 6 punktas | Atsparumas paviršiaus sušlapinimui, klasė Bandymo metodo žymuo LST EN 4920 arba lygiavertis | 5 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 2 lentelė 7 punktas | Nusidažymo atsparumas, balais: - sausai trinčiai -šlapiai trinčiai - vandeniui Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 105 LST EN ISO 105-X12 LST EN ISO 105–X12 BS EN ISO 105-E01 arba lygiaverčiai | ≥4 ≥4 ≥4 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| TECHNINIAI REIKALAVIMAI UŽTRAUKTUKAMS |  |  |  |  |
| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės* | Nurodomas gamintojo techninės dokumentacijos (kaip reikalaujama pirkimo sąlygų 5.10.7 p.) pavadinimas/numeris, jo puslapio ir punkto numeris, kuriame nurodyta stulpelyje Nr. 4 nurodyta konkreti rodiklio reikšmė |
| 3 lentelė 1 punktas | Dantukų takelio skersinis stiprumas, N Bandymo metodo žymuo LST EN 16732 (EN 16732), G priedas arba lygiavertis | ≥ 600 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 3 lentelė 2 punktas | Galvutės pakabuko nutraukimo stiprumas, N Bandymo metodo žymuo LST EN 16732 (EN 16732), B priedas arba lygiavertis | ≥ 300 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 3 lentelė 3 punktas | Užsegimų – atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai Bandymo metodo žymuo LST EN 16732 (EN 16732), F priedas arba lygiavertis | ≥ 2000 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| TECHNINIAI REIKALAVIMAI DĖKLŲ KIBIEMS UŽSEGIMAMS (artimos viršaus audiniui spalvos) |  |  |  |  |
| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės* | Nurodomas gamintojo techninės dokumentacijos (kaip reikalaujama pirkimo sąlygų 5.10.7 p.) pavadinimas/numeris, jo puslapio ir punkto numeris, kuriame nurodyta stulpelyje Nr. 4 nurodyta konkreti rodiklio reikšmė |
| 4 lentelė 1 punktas | Atskiriamoji jėga, N/cm po skalbimo po 5 000 atidarymo - uždarymo ciklų Bandymo metodo žymuo LST EN 12242 (EN 12242) arba lygiavertis | ≥ 1,3 ≥ 0,65 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelė 2 punktas | Šlyties jėga, N/cm2 po skalbimo po 10 000 atidarymo - uždarymo ciklų Bandymo metodo žymuo LST EN 13780 (EN 13780) arba lygiavertis | ≥ 6 ≥ 3 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |
| 4 lentelė 3 punktas | Nusidažymo atsparumas, balai dirbtinei šviesai skalbimui sausai trinčiai šlapiai trinčiai Bandymo metodo žymuo LST EN ISO 105-B02 (ISO 105-B02) arba lygiavertis LST EN ISO 105-C06 (ISO 105-C06) arba lygiavertis LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis LST EN ISO 105-X12,-X16 (ISO 105-X12,-X16) arba lygiavertis | ≥ 5 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 3 | nurodyti konkrečiai | nurodyti |

*Tiekėjas turi įrašyti konkrečias techninių rodiklių reikšmes, kurias atitinka siūlomos prekės ir kurios nurodytos kartu su pasiūlymu pateiktuose laboratorinių bandymų protokoluose.

Pastabos: Turi būti pateiktas IR atspindžio nustatymo protokolas dėklų viršaus audiniui (techninės specifikacijos 1 lentelės 2 pastaba).

_____________________