Pirkimo sąlygų 2 priedo 2 priedėlis

SIŪLOMŲ MARŠKINAIČIŲ BALTŲ (ILGOMIS RANKOVĖMIS)

TECHNINIAI PARAMETRAI

(2-a pirkimo dalis)

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės* | Nurodomas akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolo pavadinimas/numeris, jo puslapio ir punkto numeris, kuriame nurodyta stulpelyje Nr.4 nurodyta konkreti rodiklio reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |  |  |  |
| 4. | Gaminių kokybės garantijos terminas – 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dokumentų pasirašymo dienos. | - | nurodyti konkretų terminą | - |
| II. | TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 8. | Spalva - artima spalvos kodui 11-4202 TP pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą. |  | Nurodyti spalvos kodą | - |
|  | PAŠILTINTOS TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS MARŠKINAIČIAMS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS |  |  |  |
| 3 lentelės 1 punktas | Pluoštinė sudėtis, % | Šukuotinė medvilnė 100 | nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 3 lentelė 2 punktas | Paviršinis tankis g/m2 / LST EN 12127 arba LST ISO 3801, arba lygiavertis/ | 260,0 ± 20,0 | nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 3 lentelė 3 punktas | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330 (arba lygiavertį) – skalbimas 6N, džiovinimo būdas – A) (skersine ir išilgine kryptimis), % / LST EN ISO 5077 arba lygiavertis/ | ne daugiau 5,0 | nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 3 lentelė 4 punktas | Medžiagos polinkis (po 2000 ciklų), laipsnis: - - pūkuotis - - pumpuruotis - - veltis / LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis | 3 3 3 | nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 3 lentelė 5 punktas | Atsparumas dilinimui, sūkiai / LST EN 12947-2 arba lygiavertis/ | 15 000 | nurodyti konkrečias reikšmes |  |

*Tiekėjas turi įrašyti konkrečias techninių rodiklių reikšmes, kurias atitinka siūlomos prekės ir kurios nurodytos kartu su pasiūlymu pateiktuose laboratorinių bandymų protokoluose.

_____________________