Pirkimo sąlygų 2 priedo 3 priedėlis

SIŪLOMŲ MARŠKINAIČIŲ YPAČ ŠALTAM ORUI (LAUKO UNIFORMOS)

TECHNINIAI PARAMETRAI

(3-ia pirkimo dalis)

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės* | Nurodomas akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolo pavadinimas/numeris, jo puslapio ir punkto numeris, kuriame nurodyta stulpelyje Nr.4 nurodyta konkreti rodiklio reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |  |  |  |
| 6. | Gaminių kokybės garantijos terminas – 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dokumentų pasirašymo dienos. | - | nurodyti konkretų terminą | - |
| II. | TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 19. | Spalva - vienspalvė samaninė, artima PANTONE TEXTILE spalvų katalogo spalvos kodui 18 – 0426 TP | - | Nurodyti spalvos kodą | - |
|  | TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS MARŠKINAIČIAMS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS |  |  |  |
| 3 lentelės 1 punktas | Pluoštinė sudėtis, % | vilna 40,0 % | nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 3 lentelė 2 punktas | Paviršinis tankis g/m2 / LST EN 12127 arba LST ISO 3801, arba lygiavertis/ | 350 ± 10% | nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 3 lentelė 3 punktas | Pynimas | Lygusis skersinis su šiaušiamu siūlu (nešiauštas) / flysinis | Nurodyti |  |
| 3 lentelė 4 punktas | Vilnos pluošto diametras, µm/ LST EN ISO 137 arba lygiavertis | ≤ 19,5 | nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 3 lentelė 5 punktas | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – pagal gamintojo rekomendacijas) (skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau/ LST EN ISO 5077 arba lygiavertis | 5,0 | nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 3 lentelė 6 punktas 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. | Nusidažymo atsparumas, balais - sausai trinčiai/ LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis/ - šlapiai trinčiai/ LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis/ - skalbimui prie 40ºC/ LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis/ - prakaitui/ LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis/ | 4 4 4 4 | nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 3 lentelė 7 punktas | Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s/ LST EN ISO 9237 arba lygiavertis |  | nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 3 lentelės 8 punktas | Šiluminis atsparumas, m2K/W/ LST EN ISO 11092 arba lygiavertis |  | nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 3 lentelės 9 punktas | Medžiagos polinkis (po 2000 ciklų), laipsnis): - pūkuotis - pumpuruotis/ LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis | 4 4 | nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 3 lentelės 10 punktas | Atsparumas dilinimui, sūkiai/ LST EN ISO12947-2 arba lygiavertis | ≥ | nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 3 lentelės 11 punktas | Duobiamasis stipris, kPA/ LST EN ISO 13938-2 arba lygiavertis | ≥350 | nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 3 lentelės 12 punktas | Mikrobiologinio aktyvumo įvertinimas/ LST EN ISO 20743 arba lygiavertis | ≥3 | nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 3 lentelės 13 punktas | Drėgmės transportavimas, OMMC/ AATCC TM 195 arba lygiavertis | ≥ 3 | nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 3 lentelės 14 punktas | Ribotas liepsnos plitimas/ LST EN ISO 15025 arba lygiavertis | Nesilydo/nelaša (no melt/no drip) | nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 3 lentelės 15 punktas | Užsidegimo greitis (neužsiliepsnoja), s/ LST EN ISO 6940 arba lygiavertis | ≥2 | nurodyti konkrečias reikšmes |  |

*Tiekėjas turi įrašyti konkrečias techninių rodiklių reikšmes, kurias atitinka siūlomos prekės ir kurios nurodytos kartu su pasiūlymu pateiktuose laboratorinių bandymų protokoluose.

_____________________