Pirkimo sąlygų 2 priedo 4 priedėlis

SIŪLOMŲ MARŠKINĖLIŲ IR ŠORTŲ (SPORTINIO KOMPLEKTO)

TECHNINIAI PARAMETRAI

(4-a pirkimo dalis)

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

| Techninės specifikacijos punktas | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos | Rodiklio reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės* | Nurodomas akredituotos pagal tarptautinius standartus laboratorijos bandymų protokolo pavadinimas/numeris, jo puslapio ir punkto numeris, kuriame nurodyta stulpelyje Nr.4 nurodyta konkreti rodiklio reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | BENDROSIOS NUOSTATOS |  |  |  |
| 4. | Gaminių kokybės garantijos terminas – 12 mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, ir 24 mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dokumentų pasirašymo dienos. | - | nurodyti konkretų terminą | - |
| II. | TECHNINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  |
|  | TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS MARŠKINĖLIAMS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS |  |  |  |
| 4 lentelės 1 punktas | Pluoštinė sudėtis, % | PES 100 % | nurodyti konkrečią reikšmę |  |
| 4 lentelė 2 punktas | Paviršinis tankis g/m2 / LST EN 12127 arba LST ISO 3801, arba lygiavertis/ | 150,0 +10,0; -5,0 | nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 4 lentelė 3 punktas | Pynimas | Skersinis dvigubasis | Nurodyti |  |
| 4 lentelė 4 punktas | Mezgimo tankis (1-e cm), vnt.: -kilpų stulpelių skaičius PH, - kilpų eilučių skaičius PV / LST EN 14971 arba lygiavertis | 17-19 18-20 | Nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 4 lentelė 5 punktas | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 6M, džiovinimo būdas – F )(skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau/ LST EN ISO 5077 arba lygiavertis | 5,0 | Nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 4 lentelė 6 punktas 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. | Nusidažymo atsparumas, balais - sausai trinčiai/ LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis/ - šlapiai trinčiai/ LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis/ - skalbimui / LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis/ - prakaitui/ LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis | 4 4 4 4 | Nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 4 lentelė 7 punktas | Mikrobiologinio aktyvumo įvertinimas/ LST EN ISO 20645 arba lygiavertis | Geras efektyvumas | Nurodyti |  |
| 4 lentelės 8 punktas | Medžiagos polinkis (po 5000 ciklų), laipsnis: -pūkuotis -pumpuruotis -veltis/ LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis | 4 4 4 | Nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 4 lentelės 9 punktas | Atsparumas dilinimui, 9kPa, sūkiai/ LST EN ISO12947-2 arba lygiavertis | ≥ | Nurodyti konkrečią reikšmę |  |
| 4 lentelės 10 punktas | Grįžtamoji deformacija (D), po 30 min relaksacijos (skersine ir išilgine kryptimis), %/ LST EN ISO 20931-1 arba lygiavertis | ≥ 80 | Nurodyti konkrečią reikšmę |  |
| 4 lentelės 11 punktas | Atsparumas dirbtinei šviesai/ LST EN ISO 105-B02 arba lygiavertis | ≥ 5 | Nurodyti konkrečią reikšmę |  |
| 12. | Spalva – samaninė, artima PANTONE TEXTILE spalvų katalogo spalvos kodui 18-0426 TP. | - | Nurodyti spalvos kodą |  |
|  | Medžiagos pluoštinėje sudėtyje turi būti ne mažiau kaip po 50 % dviejų rūšių daugiagijų funkcinių siūlų. Vienas iš jų turi būti su šaldančiais mineralais, šerdinės sandaros daugiagijis siūlas, užtikrinantis greitą džiūvimą, greitą vandens išgarinimą bei šaldymą, o kitas šešiabriaunis daugiagijis siūlas, pasižymintis greitu drėgmės transportavimu, greitu džiūvimu. Abu siūlai turi užtikrinti sausumo ir vėsumo pojūtį vartotojui. Būtina pateikti dokumentą - patvirtinimą, jog marškinėlių medžiagoje panaudoti tokio tipo verpalai (pateikti oficialų dokumentą verpalų gamintojo, verpalų techninių charakteristikų, nurodyti bandymų metodo žymenį). | - | Nurodyti bandymų metodo žymenį/ Pateikti oficialų dokumentą verpalų gamintojo, verpalų techninių charakteristikų |  |
|  | Medžiaga turi būti apdorota antistatine apdaila, atlaikančia 30 skalbimo ciklų |  | Nurodyti bandymų metodo žymenį/ Pateikti apdailos veiksmingumą patvirtinantį dokumentą |  |
|  | - TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS ŠORTAMS (IŠORINIAM SLUOKSNIUI) - TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS |  |  |  |
| 5 lentelė 1 punktas | Pluoštinė sudėtis, % | PES 100 % | Nurodyti |  |
| 5 lentelė 2 punktas | Paviršinis tankis, g/m2 / LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis | 255,0 +10,0; -5,0 | Nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 5 lentelė 3 punktas | Pynimas | Skersinis dvigubasis | Nurodyti |  |
| 5lentelė 4 punktas | Mezgimo tankis (1-e cm), vnt.: - kilpų stulpelių skaičius PH, - kilpų eilučių skaičius PV / LST EN 14971 arba lygiavertis | 13-17 12-14 | Nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 5 lentelė 5 punktas | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 6M, džiovinimo būdas – F) (skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau/ LST EN ISO 5077 arba lygiavertis | 5,0 | Nurodyti konkrečią reikšmę |  |
| 5 lentelė 6 punktas 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. | Nusidažymo atsparumas, balais - sausai trinčiai/ LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis/ - šlapiai trinčiai/ LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis/ - skalbimui LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis/ - prakaitui/ LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis | 4 4 4 4 | Nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 5 lentelė 7 punktas | Mikrobiologinio aktyvumo įvertinimas/ LST EN ISO 20645 arba lygiavertis | Geras efektyvumas | Nurodyti |  |
| 5 lentelė 8 punktas | Laidumas orui, esant 100 Pa slėgių skirtumui, mm/s/ LST EN ISO 9237 arba lygiavertis | ≥ | Nurodyti konkrečią reikšmę |  |
| 5 lentelė 9 punktas | Drėgmės transportavimas, OMMC/ AATCC TM 195 arba lygiavertis | ≥ 4 | Nurodyti konkrečią reikšmę |  |
| 5 lentelė 10 punktas | Medžiagos polinkis (po 5000 ciklų), laipsnis: -pūkuotis -pumpuruotis -veltis/ LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis | 4 4 4 | Nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 5 lentelė 11 punktas | Atsparumas dilinimui, 9kPa, sūkiai/ LST EN ISO12947-2 arba lygiavertis | ≥ | Nurodyti konkrečią reikšmę |  |
| 5 lentelė 12 punktas | Didžiausioji jėga, N - išilgine kryptimi - skersine kryptimi/ LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis | 550 500 | Nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 5 lentelė 13 punktas | Duobimo jėga, kPa/ LST EN ISO 13938-1 arba lygiavertis | ≥ 500 | Nurodyti konkrečią reikšmę |  |
| 5 lentelė 14 punktas | Atsparumas dirbtinei šviesai/ LST EN ISO 105-B02 arba lygiavertis | ≥ 5 | Nurodyti konkrečią reikšmę |  |
| 17. | Spalva – tamsi samaninė, artima PANTONE TEXTILE spalvų katalogo spalvos kodui 19-0419 TP su samaninės spalvos, artimos PANTONE TEXTILE spalvų katalogo spalvos kodui 18-0426 TP, detalėmis. Iš pastarosios kerpami šortų nugaros viršutinė detalė ir nugaros kišenės lystelė. | - | Nurodyti spalvų kodus |  |
|  | Medžiaga turi būti apdorota permanentine antibakterine apdaila, atlaikančia 30 skalbimo ciklų | - | Nurodyti bandymų metodo žymenį/ Pateikti apdailos veiksmingumą patvirtinantį dokumentą, |  |
|  | - TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS ŠORTAMS (PAMUŠALUI/VIDINIAM SLUOKSNIUI) TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS |  |  |  |
| 6 lentelė 1 punktas | Pluoštinė sudėtis, % | PES 90,0  2,0 Elastanas 10,0  2,0 | Nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 6 lentelė 2 punktas | Paviršinis tankis, g/m2 / LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis | 125,0 +10,0; -5,0 | Nurodyti konkrečią reikšmę |  |
| 6 lentelė 3 punktas | Pynimas | Kombinuotas skersinis viengubasis | Nurodyti |  |
| 6 lentelė 4 punktas | Mezgimo tankis (1-e cm), vnt.: - kilpų stulpelių skaičius PH, - kilpų eilučių skaičius PV/ LST EN 14971 arba lygiavertis | 31-33 11-13 | Nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 6 lentelė 5 punktas | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 6M, džiovinimo būdas – F ) (skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau/ LST EN ISO 5077 arba lygiavertis | 5,0 | Nurodyti konkrečią reikšmę |  |
| 6 lentelė 6 punktas 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. | Nusidažymo atsparumas, balais - sausai trinčiai/ LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis/ - šlapiai trinčiai/ LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis/ - skalbimui/ LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis/ - prakaitui/ LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis | 4 4 4 4 | Nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 6 lentelė 7 punktas | Mikrobiologinio aktyvumo įvertinimas/ LST EN ISO 20645 arba lygiavertis | Geras efektyvumas | Nurodyti |  |
| 6 lentelė 8 punktas | Medžiagos polinkis (po 5000 ciklų), laipsnis: -pūkuotis -pumpuruotis -veltis/ LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis | 4 4 4 | Nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 6 lentelė 9 punktas | Atsparumas dilinimui, sūkiai/ LST EN ISO12947-2 arba lygiavertis | ≥ | Nurodyti konkrečią reikšmę |  |
| 6 lentelė 10 punktas | Grįžtamoji deformacija (D), po 30 min relaksacijos (skersine ir išilgine kryptimis), %/ LST EN ISO 20931-1 arba lygiavertis | ≥ 90 | Nurodyti konkrečią reikšmę |  |
|  | Medžiaga turi būti apdorota permanentine antibakterine apdaila, atlaikančia 30 skalbimo ciklų | - | Nurodyti bandymų metodo žymenį/ pateikti apdailos veiksmingumą patvirtinantį dokumentą |  |
|  | TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS ŠORTŲ KIŠENĖMS (TINKLELIO STRUKTŪROS) TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS |  |  |  |
| 7 lentelė 1 punktas | Pluoštinė sudėtis, % | PES 100 % | Nurodyti |  |
| 7 lentelė 2 punktas | Paviršinis tankis, g/m2 / LST ISO 3801 arba lygiavertį LST EN 12127 (EN 12127) arba lygiavertį | 60,0 +10,0; -5,0 | Nurodyti konkrečią reikšmę |  |
| 7 lentelė 3 punktas | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330: skalbimo procedūra – 6M, džiovinimo būdas – F ) (skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau/ LST EN ISO 5077 (ISO 5077) arba lygiavertį |  5 | Nurodyti konkrečią reikšmę |  |
| 7 lentelė 4 punktas | Medžiagos polinkis (po 30 min), laipsnis: -pūkuotis -pumpuruotis -veltis/ LST EN ISO 12945-2 arba lygiavertis | 4 4 4 | Nurodyti konkrečias reikšmes |  |
| 7 lentelė 5 punktas 5.1. 5.2. 5.3. | Nusidažymo atsparumas , balais - sausai trinčiai/ LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis/ - šlapiai trinčiai/ LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis/ - skalbimui/ LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis | 4 4 4 | Nurodyti konkrečias reikšmes |  |
|  | Medžiaga turi būti apdorota permanentine antibakterine apdaila, atlaikančia 30 skalbimo ciklų | - | Nurodyti bandymų metodo žymenį/ pateikti apdailos veiksmingumą patvirtinantį dokumentą |  |

*Tiekėjas turi įrašyti konkrečias techninių rodiklių reikšmes, kurias atitinka siūlomos prekės ir kurios nurodytos kartu su pasiūlymu pateiktuose laboratorinių bandymų protokoluose.

_____________________

Trikotažinės medžiagos šortų kišenėms (tinklelio struktūros) techninėms charakteristikoms (nurodytoms Techninės specifikacijos 7 lentelėje) pagrįsti, tiekėjas turi pateikti medžiagos gamintojo techninius dokumentus, patvirtinančius reikalaujamas reikšmes